国内建筑节能科技成果资料

1、（超）高层钢结构建筑厚涂型防火涂料

2、3DTOS隧道动态三维监控系统

3、60-100kg/m3 阻燃发泡环保纤维材料的研发与产业化

4、E2center智能建筑系统与能效监控平台

5、S2-DSCF0006“空调型”建筑涂料

6、SiO2气凝胶复合绝热块体材料

7、YDS高强度耐腐蚀环氧砂浆

8、YDS高渗透防水补强化学灌浆材料

9、薄形全采光高效自然通风隔声窗

10、超薄钢结构防火涂料

11、超薄膨胀型钢结构防腐防火双功能涂料

12、超亲水的纳米自洁净玻璃的制备

13、地基加固处理方法

14、地下工程混凝土结构早期性能演化机理及其工程应用研究

15、地下结构工程防淹密闭隔断装置

16、对已建预应力混凝土楼板开洞用的工具锚

17、盾构隧道壁后注浆质量无损检测技术

18、多功能有机硅憎水剂

19、二硅化钼发热体表面玻璃膜及其制备方法

20、防水隔热一体化多功能纳米SiO2水泥涂料

21、防雾自清洁涂料

22、废弃加气混凝土砌块制备硅酸盐陶粒关键技术

23、废弃加气混凝土生产超级绝热材料

24、酚醛树脂泡沫保温材料

25、粉煤灰填充废弃聚氯乙烯复合材料

26、粉煤灰综合利用技术

27、浮法新型高强度耐热玻璃

28、复合轻质砼夹芯保温砌块生产关键技术与应用的研究

29、干粉状瓷砖粘合剂

30、钢管混凝土组合结构

31、钢-混凝土组合结构抗震及稳定性的研究与应用

32、高层建筑结构方案优化

33、高效保温隔热材料

34、高效吸附环保材料

35、高性能复合木塑材料

36、高性能混凝土用超细复合矿物掺合料生产

37、高性能聚合物水泥基自流平材料

38、高性能聚羧酸减水剂生产技术

39、高性能膨胀型钢结构防火涂料

40、高性能水泥基渗透结晶型防水材料

41、高性能水泥基系列快速修补材料

42、隔热断热效果极佳的“冬暖夏凉漆”

43、工业废渣制备非烧结砖技术

44、工业副产石膏制备生态水泥技术

45、拱桥吊杆更换成套技术研究

46、光触媒二氧化钛涂料

47、含高价阳离子氧化物的掺Yb3+离子氟磷酸盐激光玻璃及其制造方法

48、化工白泥渣制备陶粒技术简介

49、环保型内外墙建筑用腻子

50、回收PET制备工程塑料

51、混凝土表面硬化增强剂

52、混凝土短肢剪力墙

53、混凝土工程中钢筋腐蚀的电阻探针监测技术

54、混凝土剪力墙

55、混凝土建筑模网组合结构

56、混凝土搅拌站配套外加剂车间成套技术

57、混凝土抗盐溶液物理结晶侵蚀破坏性能测试装置

58、混凝土硫酸盐结晶破坏抑制材料

59、混凝土气体渗透系数环形测试仪及其测试方法

60、混凝土再生骨料及其制备方法

61、混凝土长期恒定单轴压应力加载仪

62、加气混凝土保温砌块

63、减反增透玻璃涂层

64、建筑干混砂浆综合技术及质量控制体系研究

65、建筑物“零变形”智能控制系统

66、建筑用相变储能复合材料及其制备方法

67、交联铝塑复合管、交联聚乙烯管原料及管材制造

68、矩形钢管混凝土梁柱节点关键技术研究

69、聚苯乙烯泡沫粒子保温砂浆

70、聚乙烯玻璃纤维增强材料

71、可挤出吹塑的高韧性尼龙复合材料

72、可视化交互装配工艺规划及信息管理系统

73、利用工业固体废弃物制备功能胶凝材料

74、利用固体废弃物制备功能性陶瓷

75、利用陶瓷废渣生产轻质高强节能型建筑陶瓷板材

76、沥青发泡功能模块装备

77、民用重要建筑抗暴技术

78、模块化全装配预制混凝土结构住宅体系

79、模网空心墙的制作方法

80、纳米多孔超轻质高效隔热SiO2气凝胶

81、纳米二氧化硅气凝胶保温隔热材料

82、纳米改性高性能外墙建筑乳胶漆

83、纳米纤维增强有机玻璃

84、耐深紫外激光辐照特种玻璃

85、南方城市屋顶绿化关键技术研究与集成示范

86、泥岩泥化物高效固化剂

87、气凝胶隔热复合材料

88、气致变色灵巧窗节能材料

89、砌体注浆加固技术

90、墙体阻燃发泡材料

91、区域建筑节能管理平台

92、三维钢筋混凝土设计平台InteRDS

93、水泥高效复合助磨剂

94、水泥基渗透结晶型防水涂料

95、水泥水化机理及过程控制

96、水溶性混凝土密封材料

97、水性薄涂型钢结构防火涂料

98、水性阻燃隔热保温涂料

99、塑木新型建材产品及技术

100、隧道防火涂料

101、隧道及地下工程风险管理软件

102、特种玻璃钢夹芯板

103、透明耐划伤纳米复合涂层制备的关键技术和应用

104、外墙外保温系统及其配套技术

105、微孔泡沫双面吸声型超薄声屏障

106、稳定型Low-E镀膜玻璃

107、无机硅酸盐内外墙涂料

108、无机建筑装饰材料微波促凝成型技术与装置

109、无卤阻燃型聚氨酯保温材料

110、现浇钢筋砼空心板

111、相变储能建筑材料

112、橡胶集料混凝土

113、新型钢材打捆包装工业机器人

114、新型高效节能装饰板系统研究与应用

115、新型高阻燃保温泡沫及泡沫型复合板

116、新型混凝土高效减水剂

117、新型建筑功能砂浆

118、新型木质复合材料绿色制造技术

119、新型轻木结构房屋体系开发应用

120、新型水性环氧涂料

121、新型太阳能热利用混凝土储热材料

122、新型组合式防火通道门

123、一种低温环境下钢筋混凝土结构养护装置

124、一种电磁感应加热爆破钢筋混凝土结构的装置

125、一种多功能混凝土结构耐久性防护剂及其制备和应用方法

126、一种钢筋混凝土结构无损检测装置

127、一种高速搅拌制浆台车

128、一种混合粒径页岩陶粒轻骨料结构混凝土及其制备方法

129、一种混凝土地面螺旋布料装置

130、一种混凝土地面偏心振捣装置

131、一种混杂纤维塑料筋

132、一种减振降噪橡胶混凝土

133、一种跨越江河沟堑的张弦式输送管道

134、一种沥青路面半刚性基层的快速修复水泥基材料

135、一种去除堵塞在波纹管中混凝土的方法

136、一种生态混凝土岸坡及其制作方法

137、一种水泥基抹面材料塑性收缩开裂测定方法

138、一种温致透光率可逆变化材料

139、一种纤维塑料–钢组合梁

140、一种新型框支剪力墙结构及其制作方法

141、一种用超声波检测混凝土结构斜裂缝的方法

142、一种用于拱桥的拱桥涡振控制建筑膜结构

143、一种蒸养高性能混凝土及其制备方法

144、一种自密实高强砂浆

145、一种自密实混凝土

146、一种自适应角度可提升施工平台设计

147、一种自适应角度自爬升施工平台

148、应用于大型工程监测的光纤传感系统

149、用于检测混凝土试件内部缺陷的检测装置

150、用于箱形主梁斜拉桥颤振控制的检修轨道结构

151、由大宗固废（粉煤灰/工业石膏等）制备轻质高强PVC绿色复合板材

152、与4J29可伐合金封接用微晶玻璃材料及其制造方法

153、玉米塑料（聚乳酸）

154、预拌湿混砂浆改性剂

155、预应力碳纤维塑料板锚固系统

156、预制装配式束柱钢结构建筑体系

157、园林及场馆建设用绿色木塑复合材料WPC

158、造纸碱回收白泥渣生产陶瓷滤料、陶质墙体材料技术

159、造纸碱回收白泥渣综合利用技术

160、张弦结构体系分析设计理论及施工关键技术

161、智能化空鼓检测仪

162、装备构件轻量化之“以塑代钢”技术研究与应用

163、装饰性钢结构重防腐涂料

164、钢结构(钢混结构)多高层节能住宅的成套技术研究

1、（超）高层钢结构建筑厚涂型防火涂料

成果拥有单位：厦门大学

成果简介：

钢结构建筑具有轻质高强、力学性能良好、抗震性能优越、工业化程度高、施工速度快、外形美观、投资回收快、可再次利用及符合可持续发展政策等一系列的优点，但是钢（混）结构建筑都存在耐火性能差的弱点。火灾时，随温度升高，裸露的钢结构在承压下15min即出现塑性变形；混凝土结构在800℃时强度下降80％，极易导致建筑变形、垮塌。厚涂型防火涂料系一种涂覆在建筑物钢结构表面，火灾时依靠涂料的不燃性和温度阻隔作用，延缓火势的扩展、钢结构的温升和坍塌时间，为人员疏散、消防灭火赢得时间，避免和减少火灾带来的损失。本项目包括（超）高层钢结构建筑厚涂型防火涂料的配方及制备工艺，其中的关键技术已获得两项国家发明专利授权（ZL 200410087822.4，ZL 2004100853829）。技术特点：1.属于无机－有机聚合物复合型防火涂料；2.采用具有阻燃抑烟、防锈作用的双组分无机阻燃剂，阻燃效果好；3.采用无机－有机复合改性剂对硅酸盐类无机粘合剂进行改性、固化，增强耐水、粘结性；4.复合纤维在涂层内形成三维乱向结构，受火时能够自行替换起效，增加涂层团结、稳定性；5.对颜填料进行表面改性、活化处理，强化内聚力，减少水分吸收，降低涂层密度；6.高分子聚合物胶粉以可再水化形成乳液的形式，在涂层内形成无机－有机高分子聚合物两相互穿连贯结构，提高无机物水化程度，减少内部缺陷，增加粘结、抗冲击等性能；7.生产、运输、施工简便，具有性价比等方面的优势：产品的主要技术指标：经“国家防火建材质量监督检测中心”检测，全部指标达到并部分超过GB14907-2002标准的要求，其中体现防火涂料耐火性能特别重要的技术参数：涂层厚度27mm，耐火极限120min; 检测报告№：200330249（GB14907－2002）。该涂料的生产、施工、质量均达到GB14907-2002《钢结构防火涂料》，标准号CECS24:90《钢结构防火涂料应用技术规范》要求，产品已成功应用于厦门九洲大厦等工程。厚涂型防火涂料适用于（超）高层钢结构建筑、石油化工、冶金、电力、交通运输、库房等各类建筑物中的室内外钢、钢混构件、梁、柱、墙、楼板的防火保护，也适用于防火要求较高的热工环境：锅炉、管道等。涂层附着力强、高温条件下不开裂、不脱落。（超）高层建筑已成为国际上城市建设的一种趋势，该项目生产原料来源广泛，存在广阔的应用前景。效益分析：按第一年产2500吨计算，项目投产后，平均销售价格2600元/吨，产值650万元，销售收入650万元、年交税总额60万元、年净利润100万元。

合作方式：技术转让。

联系方式：

联 系 人：罗伟昂

电话：0592-2186178 (办) ，13400676679                 E-mail :  luoweiang@xmu.edu.cn

2、3DTOS隧道动态三维监控系统

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

随着国家交通建设的日益发展，在山区修建高速公路越来越多，隧道开挖是山区修建高速公路时常常会遇到的课题。实时监测对于保证隧道的安全施工具有十分重要的意义。本系统可对海量极的现场监测数据进行建库管理，实现方便、快速、直观的图形断面交互查询（包括三维交互式查询及二维图形断面二种模式），程序能够根据监测数据进行智能预测并预警，并以一种全新的三维可视效果来表达隧道施工的安全级别，可为隧道安全施工进行全程三维动态监控。

技术指标：

1、以Windows为平台，采用Visual Baisc

语言以及OPGL开发，用户界面友好，使用方便。

2、完善的监测数据导入建库功能，可直接读取现场量测数据记录表式，比如现场应用最为广泛的多表列excel格式数据。

3、监测数据的三维交互式可视化表达，可实现隧道的整体形态三维可视化；隧道内部的三维表达，包括监测断面的安全性色标表达；隧道虚拟行走技术，使用户能够观察三维状态下任一监测断面的信息；实时的三维交互功能，实现了监测信息的三维查询。

4、监测数据多方式的二维表达，包括隧道断面的平面查询功能，用户能够在监测断面图上直接选取需查询的断面；成果显示的实时鹰眼功能，方便用户即时了解当前监测断面的空间位置丰富的二维曲线表达，以不同颜色或线型表示不同的变量，并可实现监测值与预测值的分色显示；针对不同类型监测数据，以不同的监测断面图示表达当前日期的监测值。

5、双重预警阈值的综合利用，将规范要求允许变形绝对值及课题组研究的基于模糊评估及模糊预测成果的允许变形速率值入库，实时绘制警戒阈值线，并以突出颜色标识出变形速度超过警戒阈值的区间。

6、多种智能预测方法的综合利用，综合利用基于多施工参数的模糊人工神经网络、时间序列及动态方程对未来变化作出预测分析。

7、优化的项目管理及查询方式，包括隧道群管理模式和单隧道模式，均具有图形查询功能。

应用领域：隧道开挖监测

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

3、60-100kg/m3 阻燃发泡环保纤维材料的研发与产业化

成果拥有单位：华南理工大学

成果简介：

该技术产品不仅阻燃（V0 级，美国UL-94 标准）、环保，而且材料密度超低，形似“泡沫塑料”，易机械切屑加工成任何形状，是一种具有优异的保温隔声新型材料，该新技术具有生产成本低、装备简单且占地少、生产周期短、无污染等优点，以及研制的材料具有环境友好性、可循环利用等特点。技术产品可在现代建筑（如北方民居房屋、宾馆、饭店、公共建筑、门板夹层材料、办公室隔板、活动建筑板房的房顶夹层材料、高层建筑影剧院、体育馆、歌舞厅、KTV 房）应用。产品主要技术指标：技术新材料的成型时间仅为1.5min，可实现V0 级阻燃（美国UL-94 标准）；导热系数0.04258～0.04701 W/m·K；尺寸稳定性能≤2.5%；声降噪系数0.7-0.9；材料可任意切割成任何的形状，形似“泡沫塑料”，天然环保，该项技术填补处于国际领先地位。原料可来自锯末、废弃木纤维、木皮等等。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：朱 斌

联系电话：13802907271

电子邮箱：esbzhu@scut.edu.cn

# 4、E2center智能建筑系统与能效监控平台

# 成果拥有单位：北京大学

成果简介

E2center智能建筑系统与能效监控平台融合了机器视觉技术、人工智能技术和物联网技术。通过具有自主知识产权的机器视觉传感器感知建筑内部人员的数量、分布和活动规律，结合建筑内部安装的各种智能传感器采集的实时信息，利用具有自主知识产权的专家系统对海量的数据进行分析诊断，从能效、舒适和安全三个维度对整个建筑进行评估，方便用户进行建筑管理，并可对设备运行参数进行全面优化，在保证用户舒适度和设备安全性的同时，实现建筑能耗的最优化控制。

本系统应用机器学习技术和物联网技术搭建了界面简洁直观，通过仪表盘方式显示建筑运行情况，便于管理者操作建筑多维管理；当系统出现设备安全、系统运行效率低下和舒适度不善的情况时，实时给出报警信号，可通过界面预警或短信通知等多种方式提醒运维人员及时干预，避免出现设备运行安全事故、用户投诉和能耗浪费智能节能控制；利用专家系统内置的机器学习寻优、系统多目标优化和模糊逻辑与模糊决策等人工智能算法优化设备运行策略；通过楼宇自控系统的控制器和执行器或自主研发的控制产品对主要能耗设备进行控制，实现系统的节能高效运行节能信息发布与展示，自带信息发布系统，可通过手持终端（手机或Pad）、楼内信息发布展示屏和监控中心大屏幕等多种展示终端将建筑节能信息和运行状况进行发布展示，便于进行节能宣传。

研究阶段

该系统的节能效果通过了国家权威检测机构的评估，节能效果明显，经济效益显著。已成功应用于温都水城（湖湾东区酒店）项目、天津美术馆综合节能项目、华远总部大楼能源管理系统项目、大连中山区政府办公楼综合节能项目等。已具备产业化条件。

联系方式

联系单位：北京大学技术转移中心

联系人：杨松尧  刘笑一  黄牧青

电话：010-62751717

邮箱：lisj@pku.edu.cn

5、S2-DSCF0006“空调型”建筑涂料

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

本发明提出一种在夏季能大量反射太阳辐射且又大量发射自身热量，而到冬季时可自发转换成能大量吸收太阳辐射且又很少发射自身热量的涂料，即吸收发射比可逆转换的“空调型”涂料。

本发明由于采用了由氯化钴与六次甲基四胺混合物、邻苯二甲酸酯类化合物和三芳甲烷内酯类化合物组成的在低温下可吸收太阳能、在高温下可反射太阳能的吸收发射可逆转换材料，以及由氧化钒化合物和氧化钨化合物组成的低温下为低发射率、高温下为高发射率的可逆转换材料，因此本发明实现了冬季吸热和夏季绝热的可逆转换，本发明所需原料来源广泛、制作工艺简单，因此易于推广应用

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

6、SiO2气凝胶复合绝热块体材料

成果拥有单位：厦门大学

成果简介：

本材料为陶瓷纤维增强的纳米孔、微孔SiO2气凝胶复合绝热块体材料。其具有低密度、高孔隙率和低热导率等特点，是目前隔热性能最好的块体材料；其导热系数：0℃时0.020，200℃时0.024，400℃时0.029 [单位W/ (m·K)]；最高使用温度1,025℃；密度200～400 kg/m3。本课题添加粘结剂、红外遮光剂和纤维骨架，采用“常压干燥”技术，原料和成品无毒。已优选出无机添加剂，优化出工艺条件，成功地制备优质SiO2气凝胶复合绝热块体材料；热导率低于普通隔热材料的0.04～0.12W·m-1·K-1，其最高使用温度1,025℃，绝缘性能良好，体积电阻率可达1.20×1011Ω·cm。广泛地用于真空隔热板，制冷设备绝热材料；适合高温下需绝缘、隔热的场合，包括电热盘的绝热材料，工业管道设备和航天、航空材料。与传统绝热材料相比，具有纳米孔的SiO2气凝胶复合绝热块体材料可以用更轻的质量、更小的体积达到相同的绝热效果，该材料的这一特点在航空、航天应用领域具有极大的优势。本项目采用的“常压干燥”技术，而不是目前广泛研究超临界干燥，因而不需要昂贵的设备和复杂的工艺操作。要求：高质量SiO2气凝胶，最好有制备SiO2气凝胶的设备，以适合国防的需要；模具、电炉（1,200℃）和搅拌器，等。航天科工集团四院的总工程师马博士，已到本课题组实验室看过样品，并2次从北京来电关心此课题的进展，该项目在航天航空等高端领域有巨大的潜在应用价值。此外，本省沙县的主导工业是SiO2气凝胶，该县已邀请本课题组长作为三名评审专家之一参加2011年5月在该县召开的学术论坛、科技项目评审、高新企业产业化等一系列活动。

合作方式：经费资助，委托开发，合作开发等。

联系方式：

联 系 人：曾人杰 教授（博导）、博士（Leeds）

电话：0592-2181034; 13313861034

E - mail ：rjzeng@xmu.edu.cn; rjzeng@hotmail.com

7、YDS高强度耐腐蚀环氧砂浆

成果拥有单位：中国科学院广州化学研究所

成果简介：

环氧砂浆是一种高强度、耐腐蚀的结构材料，它由砂、水泥、粉煤灰等与环氧浆材按一定比例混合制成。由于环氧浆材本身具有优异的力学性能及良好的耐酸、碱、盐腐蚀功能，使得环氧砂浆也具有高强度和耐腐蚀的功能。

普通环氧浆材一般属于刚性材料。本环氧浆材在添加韧性活性稀释剂的同时，还在材料中引入了一定量的耐腐蚀呋喃环。呋喃环通过部分开环及偶联作用与环氧树脂形成互穿网络结构，使得环氧浆材不仅具有优良的韧性，还具有优异的耐腐蚀性。环氧砂浆通过环氧树脂高强的粘结力将作为填料的砂、水泥、粉煤灰等固结在其三维网络结构中，形成具有高强度、高粘结力的抗冲耐磨材料和耐腐蚀材料，可抗冲磨材料应用于水电站溢洪道或输水涵管表面防止夹带泥、砂的高速水流的冲刷、磨损；也可作为耐腐蚀材料用于污水处理池的混凝土池壁、建造矿山尾矿防渗墙能抵抗酸、碱、盐的腐蚀。

项目特点及优点：

1.固结体具有高粘结力，高抗压强度和优异的抗冲模性能。

2.具有良好的防水抗渗、耐腐蚀的性能。

3.具有补强、加固作用，并与多种材料具有很强的粘结力，耐久性好。

4.常温固化、施工简单易操作。

合作方式：面谈

联系方式：

联系人：吴土萍

手机：13533687886

E-mail：wutuping@gic.acn

8、YDS高渗透防水补强化学灌浆材料

成果拥有单位：中国科学院广州化学研究所

成果简介：

在大坝建设中，常会遇到断层破碎带，而且是低渗透性的含泥夹层(俗称“泥化夹层”)，其水理性能较差，若不加处理，当大坝蓄水后，该夹层遇水而可能“水化”影响坝体的抗滑稳定性，因而需进行必要的工程处理。限于技术发展史上的原因，过去的解决办法是：要么投入大量的机械将其挖走再回填水泥混凝土，要么就另选坝址──找寻很少甚或没有低渗透性软弱基础的建坝地点。“YDS高渗透性环氧化学灌浆材料”就是为解决上述难题而立项和开展工作的。

主要特点：

1. 初始粘度低，渗透能力特强，固结体力学性能高，胶凝时间可调(多种型号备选)，可在有水情况下使用，现场配制简单，单液灌注，固结体无毒、无环境污染，耐候性、耐久性优良。

2. 无毒环保，本浆材固化后形成不溶不融的三维立体构造，不溶于水也不溶于有机溶剂。经严格检测，其固结体无毒，因而，只要在施工使用时遵守有关操作规则，是不会对环境造成危害的。

合作方式：面谈

联系方式：

联系人：吴土萍

手机：13533687886

E-mail：wutuping@gic.acn

9、薄形全采光高效自然通风隔声窗

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

薄形全采光高效自然通风隔声窗采用多层薄空腔微穿孔共振宽频消声结构形成消声

AB型隔声窗3现场安装的隔声窗外观3通道技术，内不含任何传统多孔纤维材料，不存在二次污染的问题，并解决了厚薄形透明材料微孔加工的工艺问题；消声通道安装简便，易于清洗更换；现场实测效果优于现市场上使用的通风隔声窗。

技术指标：

通风条件下，现场室内外声级达31dB，自然通风量达到30立方米/小时•人的卫生标准要求；完全不影响采光；窗体总厚度不超过20cm，适用于绝大多数建筑

应用领域：可应用于交通干线两侧和其它需要隔声和通风要求的场合。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

10、超薄钢结构防火涂料

成果拥有单位：北京理工大学

成果简介：

普通钢结构在540度左右，就损失了它的结构强度,就算是混凝土结构，在600度以上高温也迅速损失其强度。采用防火涂料对钢结构进行防火保护，可将钢结构的耐火极限从0.25小时提高至2.0小时以上。根据钢结构的不同型式、不同部位以及相应的耐火极限要求，应选用不同类型的钢结构防火涂料加以涂覆保护。根据钢结构防火涂料的施工技术规范要求（CECS 24:90标准），对外观装饰性要求较高的钢结构（主要指轻钢结构的梁、网架和屋架），一般选用薄涂型的膨胀型钢结构防火涂料加以保护，尤其是选用可刷涂施工的超薄型钢结构防火漆或防火乳胶漆（涂层厚度<3毫米）。应用范围：电厂、油田、发电机组车间、输电线路的铺设底层、电缆、石油管道、钻井平台等。现状特点：该项技术提高了涂料的环境友好程度，同时提高耐火的极限。预计建设部几年内计划要取消环氧类涂料的使用。我们将使用目前国际上推崇的丙烯酸或氨基树脂系列；耐火体系选择中排除卤系元素，涂层遇火时烟密度低，无任何有毒气体产生，大大提高对环境的友好程度。最终产品通过国家级别的性能测试，耐火极限在1-2小时。涂料不燃、不爆、无毒、无污染、环境友好度高。施工方便，防火阻燃效果突出，同时使涂料具有良好的装饰效果。理化性能优越：粘接性好、干燥快、抗潮、耐水和耐冻融性好。

合作方式：技术转让、合作开发、合作建厂

联系方式：

联系人：陈柏强  张昊 盛琼 刘增猛

电话：010-68912328、68948531

11、超薄膨胀型钢结构防腐防火双功能涂料

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

超薄膨胀型钢结构防腐防火双功能涂料是专门用于建筑物钢结构防火和防腐保护的功能性涂料。钢结构虽然有强度高、重量轻和易于施工等优点，但也存在不耐热、易腐蚀的缺点，不经防火防腐保护的钢结构建筑往往存在较大的安全隐患。本成果提供的防火防腐双功能涂料集良好的防火、防腐蚀功能于一身，同时还具有良好的装饰性。可采用喷涂、刷涂等方法施工。是各种大型公共建筑物、化工企业钢结构建筑物（构筑物）和设备的保护神。该涂料是同济大学材料学院高分子材料研究所承接的“863”计划项目成果，已在国内52项建筑工程中应用，施工面积60多万平方米。

获奖情况：

2005年度教育部提名国家科学技术奖技术发明二等奖；2006年度上海市科学技术奖技术发明三等奖；2006上海国际工业博览会“最具技术交易潜力奖。

获专利情况：超薄膨胀型钢结构防火防腐涂料及其制备方法，已授权专利号：ZL02137038.9

技术指标：

耐火极限：98min（涂层厚度1.98mm）；耐酸性840h；耐碱性840h；耐盐雾性30次循环

应用领域：

化工、炼油、油田、大型公共设施、厂房、民用住房等钢结构建筑物和构筑物的防火和防腐蚀。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华

电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

12、超亲水的纳米自洁净玻璃的制备

成果拥有单位：华南理工大学

成果简介：

本团队采用自主研发的纳米合成技术，结合玻璃的生产和加工工艺，开发出了超亲水的纳米自洁净玻璃的制备技术。通过在玻璃表面喷涂自制的纳米材料并进行适当的工艺处理，可在玻璃表面形成一层稳定的具有特殊的纳米结构的超亲水透明膜。玻璃表面的灰尘、污垢等可以在雨水（或水流）条件下浮起并随着水膜重力滑落，从而使得玻璃表面变得易清洗和不易被再污染而保持透明洁净。此外，这一新型玻璃还具有防雾、增透的功能。该技术施工操作简单，生产效率高、成本低、节能，能够实现大面积生产，生产过程无毒无污染。该技术产品可以应用于建筑幕墙玻璃、光伏玻璃、家用卫浴玻璃等领域，起到持久自清洁、防雾等特殊功效，为人们生活带来便利。产品的性能和成本均优异于国内外相关产品。产品主要技术指标：润湿角 ≤ 10°，透光率 ≥ 92%（具有增透效果）；玻璃表面涂层附着力好，耐刮擦，可经得住日常的玻璃擦洗； 所制备的超亲水玻璃表面涂层耐候性好，户外使用寿命长（户外实验已4 年仍保持效果），自洁效果优异；无需施工维修，可长期发挥自洁功效、保持美观。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：朱 斌

联系电话：13802907271

电子邮箱：esbzhu@scut.edu.cn

13、地基加固处理方法

成果拥有单位：中南大学

成果简介：

本发明涉及一种地基加固处理方法，属于建筑工程领域。所述方法包括，第一步骤，利用强夯法对上层填土层进行夯实固结；第二步骤，在已夯实的上层填土层中布孔，并通过所述孔对下层填土层进行双液注浆充填密实。本发明的地基加固处理方法，解决了较深处填土层处理难度高的问题，具有施工难度低、工期短、成本低、对环境影响小的有益效果。

知识产权情况：

专利号：CN201110045832.1

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

14、地下工程混凝土结构早期性能演化机理及其工程应用研究

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

近十年来，大型地下工程尺度达数百米、体量增至上万平方米；建设条件和使用环境的特殊性给这类地下工程的施做带来极大的挑战。针对地下工程结构现浇混凝土施工的特征，项目研究从混凝土材料与构件早期性能测试、地下工程混凝土结构早期性能设计方法、以及施工控制技术等方面展开。

项目研究内容涵括混凝土材料科学与技术、结构设计方法、施工技术与组织等方面的技术难题。理论方面研究了混凝土材料微观结构形成的物理化学变化与内部温度场、湿度场的复杂作用过程，并考虑结构宏观层次荷载产生的应力场，建立了多场耦合作用下复杂结构早期物理力学性能演化机理模型；在早期性能试验测试技术研究中，首次建立了混凝土主动约束早期变形性能试验方法和操作程序，自行研发了试验装置与自动测试仪器；融合地下工程混凝土结构早期变形、抗裂能力等提出了地下结构早期性能设计方法，突破了承载能力极限状态设计的思想；通过仿真分析指导工程实践，结合现场远程监控技术，实施混凝土改性、构件抗裂设计、养护技术等控制早期性能演化的技术措施。

研究成果已成功应用于超高层建筑、地下综合体、隧道工程等数十项重大工程，并为日本地铁13号线混凝土早期变形性能分析和香港金门公司地下工程早期变形控制所采纳，取得了良好的效果。

研究成果的应用不仅可提高地下工程质量，保障其预期服役性能；还可促进信息技术在传统土木行业的应用；同时，混凝土结构早期性能设计方法的思想可应用于其他结构工程，对于保障基础设施可持续发展有重要意义。

DSCN0505技术指标：

1、 混凝土约束收缩的自适应控制系统，系统的现浇混凝土早期试验体系；

2、 现浇混凝土结构早期变形理论；

3、 地下工程混凝土结构的早期性能设计方法；

4、 地下工程成型过程中基本性能进行实时测控的指标体系；

5、 综合考虑地下混凝土施工组织方案与实施早期变形性能控制的技术方式。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

15、地下结构工程防淹密闭隔断装置

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

本地下结构工程防淹密闭隔断装置包括动力控制系统、门体、门框、安全装置等几部分。本装置中动力控制系统主要由双钩电动葫芦和PLC控制器组成，双钩电动葫芦系统安装在隧道顶部的钢筋混凝土梁底，其吊钩滑轮组利用螺栓固定在闸门的顶梁或次梁上以节省高度空间。为确保安全，该装置可设置有三套安全机构：门体两侧下部机械式自动锁定器、门体两侧上部机械式自动锁定器和门体背面下部电控机械式锁定器。本发明很好地解决了在地铁行车受电系统、轨道系统等复杂情况下地下过江隧道发生水灾时的紧急隔断防护问题，对于消除地下轨道交通过江工程中的人防安全隐患、进一步提高城市防灾抗灾能力起到了积极的、重要的作用。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

16、对已建预应力混凝土楼板开洞用的工具锚

成果拥有单位：哈尔滨工业大学

成果简介：

“对已建预应力混凝土楼板开洞用的工具锚”适用于已建无粘结预应力混凝土板开洞改造过程中预应力筋截断前的临时锚固。由开槽式母锚杯、两片分体子锚环及夹片组成。用该工具锚对开洞外露预应力筋实施临时锚固的顺序为：先将母锚杯由其侧槽直接套入开洞外露的预应力筋，再将两片分体子锚环分别塞入母锚杯杯体内，最后将夹片塞入两分体子锚环的楔形孔，夹紧预应力筋，即形成对已建预应力混凝土板开洞外露预应力筋的临时锚固体系。

为了实现对开洞外露预应力筋截断后在洞口边缘的可靠锚固，首先需截断被临时锚固的预应力筋；然后将常规单孔夹片锚具的锚环套在被截断预应力筋的外侧，并用带撑脚的千斤顶张拉被截断的预应力筋，同时将“对已建预应力混凝土板开洞用的工具锚”卸除；最后将常规单孔夹片锚的锚环移到所开洞口边缘，并将夹片塞入锚环楔形孔，通过油泵对千斤顶回油即实现对已截断预应力筋在所开设洞口边缘的永久性锚固。为顺利完成无粘结预应力混凝土楼盖开洞改造创造条件。

技术特点及优势：

采用“对已建预应力混凝土楼板开洞用的工具锚”避免了一般方法放松或截断预应力筋时可能造成的预应力筋由原张锚端飞出伤人或损伤已建工程的外部装修的问题，进而避免了由于预应力筋的飞出或缩入混凝土内而导致预应力筋对结构抗力的贡献消失的问题。

“对已建预应力混凝土楼板开洞用的工具锚”具有构造简单、安装拆卸方便、可重复使用等特点，便于推广应用。该项专利技术目前已成功地应用于哈尔滨中央大厦（25层）复式住宅开洞改造和佳木斯远东义乌商城楼梯开洞改造中，取得了良好地效果。

负责人：郑文忠

联系方式：

联系人：赵轶杰

电话：0451-86403033/13945696409

17、盾构隧道壁后注浆质量无损检测技术

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

盾构法是利用盾构机具在地面以下暗挖隧道的一种施工方法。目前已经成为在软土与软岩中施工隧道的一种主要手段。盾构隧道壁后注浆是控制隧道施工质量的关键技术，但由于壁后注浆属于隐蔽工程，目前还没有有效的探测手段可以准确地测量注浆体的厚度和分布情况。这种不确定的情况导致盾构隧道的施工以及维护都存在不确定的影响因素。本发明的主要目的就是为了适应盾构隧道开挖施工的快速发展，满足隧道施工的检测技术向精确、快速、无损伤的要求。

技术指标：

1.无损伤。不会对隧道衬砌结构产生破坏性的影响，包括产生裂缝，应力明显下降等等。

2.良好的穿透性。探测方法可以从隧道衬砌的内侧查出衬砌外侧表面和周围注浆体以及土体的损伤和缺陷，探测深度达1.5米；

3.应该能够探测到隧道中各种异常情况(渗漏、裂缝、超欠注浆、空洞等等)，探测精度达厘米级

4.具有灵活机动性，不影响设备运营(对正在运营的地铁隧道的各种设备)，不受隧道净空大小的影响；

5.不受各种设备的影响(隧道内部的架空线路，各种通讯线路等等)；

6.抗环境干扰能力强，不受隧道内气候条件(温度范围0～25℃、湿度40%～90%、风速2.5m/s)的影响；

7.可以实时处理，迅速得到结果。

应用领域：隧道与地下工程等工程

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

18、多功能有机硅憎水剂

成果拥有单位：厦门大学

成果简介：

本憎水剂是一种可与多种材料表面反应或相互吸附的功能有机硅材料。纸、纤维、布、木材、水泥、陶瓷、石材、砖瓦、石膏等制品或建筑物，经这类憎水剂处理之后，具有很强的憎水、防水渗透的功能，而且表面的手感性较好。项目特点：1.本憎水剂在生产过程中无三废排放，不会腐蚀器材设备；2.本憎水剂的渗透性强，能由表及里地处理材料的微孔，使其具有抗水泄漏的功能，是墙体、屋顶等建筑物的理想防水渗透的材料；3.本剂无毒，使用方便，可采用浸泡、涂刷或喷涂等方法进行施工；4.纸及其制品经本剂处理之后，可用于食品包装和制做一次性的餐饮容器，其废弃物在自然界能自行分解，不会引起“白色污染”；5.布、纤维、丝线等制品，经本剂处理之后，既能防水又可透气，同时可改善其手感；6.采用本剂处理的制品，其原色泽、尺寸、造型保持不变。技术指标：1.外观：无色或浅黄色易流动的透明液体;2.pH值:7±0.5,不会腐蚀材料表面的结构；3.稳定性：在密封下于室温中可贮存3年；4.功能呈现时间：被处理物经涂刷或喷涂后20分钟左右或在阳光下曝晒5分钟，就具有增水的功能；5.吸水率：处理过的砖瓦材料在水中浸泡2小时，其吸水率小于2%。6.渗透度：对于砖瓦、石材等材料可渗透3-20毫米深；7.应用温度范围：在-40～+150℃可长期使用。目前我们已掌握和实施本憎水剂的大规模生产技术，产品质量处于国内领先水平。应用范围：1、制衣厂；2、鞋帽雨衣厂；3、帆布厂；4、纸制品厂；5、食品包装厂； 6、工艺美术厂；7、陶瓷砖瓦厂；8、石材制品厂；9、建筑防水材料厂；10、木材制品厂；11、无机材料纤维及其制品厂；12、建筑、装修和维修公司等。本技术所涉用的设备和原材料，均可在国内订购，生产过程无三废处理，劳力和能源单位消耗少，所以产品的成本低；又其应用范围广泛，因此预期其经济效益是可观的。
    合作方式：技术转让

联系方式：

联 系 人：洪满水

联系电话：0592-2183139

E - mail ：mshong@xmu.edu.cn

19、二硅化钼发热体表面玻璃膜及其制备方法

成果拥有单位：中南大学

成果简介：

本发明公开了一种以普通硅酸盐玻璃粉为原料，采用料浆法在二硅化钼发热体上制备致密的玻璃保护膜的工艺。本发明是将普通硅酸盐玻璃粉与无水乙醇配成浓度为0.4～0.6g/ml的料浆，涂覆在二硅化钼发热体表面，在1000～ 1200℃条件下烧结30～120分钟制成致密的玻璃膜。所制备的玻璃膜致密度高，抗高温氧化和低温氧化性能好，对二硅化钼发热体起到很好的保护作用。本发明克服了以往二硅化钼发热体自发成膜耗能高、耗时长的缺点，提供了一种简单快捷，廉价的制备二硅化钼发热体表面膜的方法。

知识产权情况：

专利号：200810143206

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

20、防水隔热一体化多功能纳米SiO2水泥涂料

成果拥有单位：厦门大学

成果简介：

目前市面上建材要达到防水隔热需分别涂上防水涂料、隔热涂料，在考虑成本及施工量的条件下，均不能得到完美解决。本项目改善上述缺点，欲达到防水、隔热、耐酸碱一体化的目标，因此研制了防水隔热一体化多功能纳米SiO2水泥涂料，将其所有步骤合而为一，在建筑物完成时将所有粉光、涂料、防水、隔热、防寒功能一次完成，不但可以减少空调使用，达到节约能源的效果，更可延长建筑物使用年限，也除去因漏水破坏装潢的困扰。防水隔热一体化多功能纳米SiO2水泥涂料不采用传统折射原理，而是利用粉料材质真空的特性，达到完全100%断热功能，其主要是由水性环保高分子及纳米二氧化硅所组成，二氧化硅特性是真空且材质轻，其导热系数低于0.046，不易传热，与高分子结合后其导热系数也仅为0.0979。防水隔热一体化多功能纳米SiO2水泥涂料完工后，表面没有毛细孔，水分无法渗入，使墙面永保干燥，维持室内外常态及美观。该技术成熟，完全具备向企业转化的条件。凡举砖墙、水泥面之结构体均适合使用本产品。可应用于建筑物及厂房外墙、楼顶板、建筑物及厂房内墙装修面之防水、隔热、耐寒、粉光、涂料等多种用途。纳米SiO2水泥涂料应用条件容易，在室温下，仅需将粉料、聚合物和水以一定重量比率倒入搅拌桶内，再用搅拌机加以充分拌合至无颗粒状，即可施工。需要与有化工背景的企业合作。

合作方式：技术转让，合作开发等。

联系方式：

联 系 人：余煜玺

电话：15960279061

电子邮件：yu_heart@xmu.edu.cn

21、防雾自清洁涂料

成果拥有单位：中国科学院理化技术研究所

成果简介：

防雾自清洁涂料可在多种材质如玻璃、镜面、塑料等表面使用，在保持材料原色度、透明度等外观特性的情况下，使材料表面具有防雾、抗菌、自洁、光催化分解污染物和清洁空气等新功能。该涂料可在玻璃窗、交通道路指示牌和警示牌、大型广告牌、照明器具、建筑物外墙等场合使用，使物体表面在较长的时间内保持洁净和美丽，显著减少清洗次数和难度。涂料使物体表面污物易于用水清洗，因此大大减少清洗所需的人力、物力消耗，降低清洗成本和危险性。由于涂料膜的超亲水性及防雾性能，也可用在交通镜、汽车倒视镜、汽车前后挡风玻璃上，提高雨雪天气和寒冷季节的行车安全。

技术特点:中科院理化所成功研制出了具有防雾、抗菌、自洁、光催化分解污染物等多重功能的新型涂料。该涂料具有下列特点：

（1）生产工艺简单、生产过程环境友好；

（2）涂料可在室温下刷涂或喷涂成膜，与现有技术相比，操作难度小，易于实现；

（3）在使用过程中不影响基底的原有外观性能和透光度；

（4）牢固度和耐侯性良好。

投资效益分析：

建成年产15000升的生产线设备投资约200万元。用本项技术生产的防雾、自清洁涂料每升的生产成本可控制在50元以内。同类产品目前的市场售价大约是150-500元/升不等。由于明显的性价比优势，该项目的竞争优势和市场效益显著。

合作方式：面议

联系方式：

通讯地址：北京市海淀区中关村东路29号；邮政编码：100190；

电话：010—82543609；邮箱：chb@mail.ipc.ac.cn

22、废弃加气混凝土砌块制备硅酸盐陶粒关键技术

成果拥有单位：南京理工大学

成果简介：

加气混凝土砌块自重轻，保温隔热性能良好，可作为节能建筑的墙体保温材料，已经成为各地新型建筑墙体市场的主导产品。加气混凝土在生产中不可避免的造成大量的砌块破损，许多企业已出现废弃加气混凝土砌块堆积如山的局面。本项目提出一种利用废弃加气混凝土制备超轻绝热材料与硅酸盐陶粒的关键技术，适用于粉煤灰加气混凝土及砂加气混凝土。该项目获得江苏省经济和信息化委员会科研项目计划立项——《用废弃加气混凝土砌块制备硅酸盐陶粒研究》；

技术指标：表1、活化加气混凝土掺量与陶粒物理性能检测数据

|  | DS 1 | DS 2 | DS 3 | DS 4 | DS 5 | DS 6 | DS 7 | DS 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝干表观密度 | 1.58 | 1.57 | 1.472 | 1.51 | 1.545 | 1.51 | 1.613 | 1.57 |
| 堆积密度 | 0.82 | 0.837 | 0.788 | 0.808 | 0.838 | 0.838 | 0.88 | 0.84 |
| 绝干筒压强度 | 17.44 | 17.44 | 15.27 | 15.68 | 21.01 | 21.44 | 21.08 | 16.34 |

表2、陶粒轻混凝土性能

|  | D0(0%） | D2(5%) | D3(15%) | D4(25%) | D5(35%) | D6(45%) | D7(55%) | D8(65) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝干筒压强度 | 17.44 | 17.44 | 15.27 | 15.68 | 21.01 | 21.44 | 21.08 | 16.34 |
| 饱水筒压强度 | 14.37 | 13.83 | 10.57 | 11.06 | 16.23 | 14.76 | 13.78 | 10.476 |
| 抗压强度/MPa | 48.07 | 51.34 | 46.01 | 49.90 | 54.92 | 50.50 | 52.02 | 49.6 |

具有发明专利，项目处于国际先进水平，技术成熟程度，已完成中试。市场前景：可以利用加气混凝土现有生产线开展技术实施，按照年生产2万立方米陶粒的生产能力，年利用废弃加气混凝土2万吨，投资50万元，成本100元/m3，年产值400万元，效益100万元。

合作方式：技术研究；2、联合研发，合作产业化。

联系方式：

联系人：潘明财

电话：025-84315335

E-mail：pmckjc@163.com

23、废弃加气混凝土生产超级绝热材料

成果拥有单位：南京理工大学

成果简介：

虽然加气混凝土砌块生产过程并不存生“三废”，但随着加气混凝土砌块生产企业的增多，产量的增加，各企业破损的废弃加气砌块数量也伴随其不断增加。许多企业已出现厂内废弃加气块堆积如山的局面。据调查，一般加气混凝土砌块企业的产品出厂合格率在93—95%，各加气砌块生产企业将产生约6%左右的废弃加气混凝土砌块。企业为处理这些废弃物，一般采用破碎后，做成粒子，以约40元/吨的价格卖给房屋施工企业做屋面保温层。但是加气混凝土粒子制作屋面保温层仍有许多应用问题，保温效果不好，房屋维修不便，找坡层易破损，目前销售并不畅，大部分堆放在厂内，占地、污染环境。目前，加气混凝土砌块产品市场价一般在180元/立方米，一个符合国家最低标准（15万立方米/年）的加气混凝土砌块生产企业，将因6%的不合格率，年将损失约130万元，已经严重影响到企业正常生产，若不加以尽快解决，将影响到加气混凝土行业的健康发展。南京理工大学经过长期研究很好的解决了废弃加气混凝土渣资源化开发的技术问题，开发出废气加气混凝土保温绝热板技术，形成超轻绝热保温板生产技术，并申请了发明专利。技术指标：绝热板表观密度，250-300kg/m3；规格5～10mm×600～1200mm×600～1200mm；导热系数0.049W/mK～0.082W/mK；规模与投资：年产20000m3，投资50万元，产值800万元～600万元，生产成本200元/m3；主要设备：直径2.1m长21m的蒸压釜2台，压力1.4MPa、4吨蒸汽锅炉1台，原料处理设备、搅拌设备，绝热板成型设备（与产品配套）；生产用地15-20亩；年需求总原料6000吨，消耗废弃加气混凝土3600吨，其他辅助材料，石灰2000吨。具有发明专利，项目处于国际先进水平，技术成熟程度，已完成中试

合作方式：合作开发、技术转让、技术入股等

联系方式：

联系人：潘明财

电话：025-84315335

E-mail：pmckjc@163.com

24、酚醛树脂泡沫保温材料

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

目前，我国建筑外墙保温材料主要采用聚苯乙烯（PS）泡沫和聚氨酯（PU）泡沫。

由于PS和PU是易燃材料，且燃烧时会产生大量有毒烟气，由它们引发火灾事故时常发生，已成为威胁人们生命和财产安全的重大隐患，在一些工业发达的国家中己限制它们使用。

酚醛（PF）树脂因具有耐热性好、阻燃性能优异、机械强度高、电绝缘性和耐高温蠕变性能优良等，在电子电工、航空和航天等领域应用十分广泛。由酚醛树脂发泡而得到的酚醛泡沫，与PS泡沫及PU泡沫相比，也具有耐热温度高、阻燃性能好、燃烧时低烟低毒等优点，是PU泡沫和PS泡沫潜在的替代品。

我国建筑节能行业现已经形成使用聚苯乙烯泡沫为主年产2000亿外墙保温系统市场，其中每年新竣工建筑20亿平米，同时约有400亿平米建筑存量，每年改造约20亿平米。若以酚醛树脂泡沫逐步取代聚苯乙烯泡沫和聚氨酯泡沫，市场前景广阔。

年产10万m3酚醛板生产线，项目投资约500万。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

25、粉煤灰填充废弃聚氯乙烯复合材料

成果拥有单位：南京理工大学

成果简介：

随着聚氯乙烯制品量日增，相应的废弃量也逐年增加，我国每年有近百吨聚氯乙烯废弃物。这样大批量的废弃物不仅占用大量的土地，更重要的是给环境带来“白色污染”。如何将废弃聚氯乙烯充分回收利用，已成为急待解决的问题。我国是以火力发电为主的国家，每年发电烧煤两亿多吨，粉煤灰的排放量约六千万多吨，而我国粉煤灰的利用率一直很低，约为20%，且主要用于建材和铺路。大量的粉煤灰堆放在灰场随风飘迁，或排入江河湖泊污染水源，严重危害了人们的生活和工作环境。在欧美、日本等发达国家，粉煤灰的利用率很高，仅美国2000年用作塑料填充的粉煤灰填料达一千多万吨，填充的塑料有：PA、PS、PVC、PE、PP、ABS、SAN等十多种。技术指标：1、粉煤灰填充量>40%（Wt）；2、抗拉强度>30 Mpa;3、延伸率>5（%）；4、弯曲模量>5000 Mpa；5、弯曲强度>70 Mpa；6、磨损率<10-7g/N·m。具有发明专利，项目处于国内领先水平，技术成熟程度，已完成小试。市场前景：粉煤灰填充PVC复合材料的研究在国内外是近年来才开展起来的，本项目提出用粉煤灰填充废旧PVC，制备具有实用价值的耐磨性能复合材料，目前在国内外还未见相关的研究报道。因此应尽快强占这一领域的制高点，发展具有我国自主知识产权的相关高新技术。而且这两种废弃物资源广泛，其复合材料可以用于制造窨井盖、防滑地板砖及抗震包装材料等。改善了环境，降低了成本，具有巨大的产业化前景。

合作方式：合作开发、专利许可、技术转让、技术入股

联系方式：

联系人：潘明财                       电话：025-84315335

E-mail：pmckjc@163.com

26、粉煤灰综合利用技术

成果拥有单位：苏州大学

成果简介：

该技术的原理与技术关键是把外营力自然成岩理论应用到生产粉煤灰建筑材料中去。它的创造点是利用造纸废水中的废弃物，其中含有大量的表面活性剂和碱性物质，其掺入后对粉煤灰的凝聚、集结起到积极作用，从而激发了粉煤灰的潜在活性，同时也产生了一种结构性防水、憎水性能，是一种新型节能、利废的建筑材料。经过国内技术查新，该技术为国内首创。

该技术产生的全粉煤灰建筑材料经过国家建材局硬质保温材料质检中心测试，干密度为895kg/m3；含水率0.88%；2h吸水率5.98%；憎水率99.5%；抗压强度3.75MPa；导热系数0.180w/m·k。

合作方式：面议。

联系方式：

联系单位：苏州大学科学技术与产业部

电话：0512-67165732

27、浮法新型高强度耐热玻璃

成果拥有单位：武汉理工大学

成果简介：

浮法新型高强耐热硼硅酸盐玻璃是一种极具发展前途的实用性新型玻璃产品。与普通钠钙硅玻璃相比，具有较低的热膨胀系数，优异的耐高温性能和化学稳定性以及极高的透过率和表面质量。但利用浮法工艺来生产这种玻璃，一直以来都是一个难题。我国浮法玻璃产量居世界第一，但产品品种单一，尚无法满足市场需要，一些特殊性能的玻璃还依赖进口。利用浮法工艺生产高强度耐热硼硅酸盐平板玻璃，将为我国浮法玻璃产品增添新的品种，提高浮法玻璃产品的档次，进一步促进我国玻璃行业的技术进步并带动相关产业的发展。

玻璃在建筑业的应用，早已突破门窗的范畴，甚至一些墙体、屋顶、楼梯、地面、隔墙、家具、装饰装修都大量使用玻璃产品。因而对玻璃的安全性、节能性、舒适性提出了更高的要求。随着社会对安全、节能和环保的日益重视，随着汽车、生物、医疗、电子信息产业和太阳能利用产业的迅猛发展，将对各种具有特殊光学、电学、热学、化学性能的平板玻璃产品展现出巨大的需求，使得该产品的应用领域极其广阔，市场前景十分诱人。这种高质量、高技术、高附加值的新型玻璃产品将为我国的玻璃工业注入新的活力，并将产生很好的社会效益和经济效益。

合作方式：合作、技术转让

联系方式：

负责人：李格升                主管：饶凌

联系电话：13971067809         联系电话：13907142723

28、复合轻质砼夹芯保温砌块生产关键技术与应用的研究

成果拥有单位：长沙市城市建设科学研究院

成果简介：

本成果研发了一种结构形式新颖的自保温砌块，块体由两种不同材料的肋壁组成，减轻了块体横肋热桥的影响，此外，还研制了两种不同材料同时供料、布料装置，实现了复合自保温砌块生产一次振压成型。

市场预测：

作为一种结构形式新颖的自保温砌块应用于建筑行业是切实可行的，同时研制的两种不同材料同时供料、布料装置已开始用于自保温砌块的生产应用，预计应用前景广阔。

投资效益分析：

根据当前的原材料进厂价格、工人工资和生产情况，其390*190*190mm规格的砌块，按日产6000块计算，其工厂生产成本约为34.92元/m2，加运输费用6元/m2、销售费用3元/m2，则在不计销售税金的情况下(不计销售税金的理由是，该项税金应当由建设方承担，因为他采用本自保温砌块后，可以从墙改基金返退中得到补助)，本自保温砌块市场销售单价可在60元/m2左右，这样去产品销售利润为60-34.92-6-3=16.02元/m2，利润率为16.02/60=26.7%,按年产30万m2需投入固定资金200万元（场地采用租赁），其投资利润率高达16.02*30/200=240%，可见其企业办厂的经济效益是相当好的。

合作方式：

合作开发研究

知识产权及获奖情况：

本成果已通过湖南省科技厅的科技成果鉴定。

联系方式：

地  址：长沙市人民中路36号

邮  编：410011

联系人：王维

电  话：0731-85160811   15200939301

E-mail：503924846@qq.com

29、干粉状瓷砖粘合剂

成果拥有单位：上海大学

成果简介：

【成果概况】：目前，在建筑装潢行业中，作为建筑材料瓷砖、地砖铺设用的粘合剂，传统使用的一种为聚乙烯醇缩醛加水泥，高分子乳液加填料、水玻璃加填料以及高分子材料与水泥基的改性粉状产品，上述瓷砖粘合剂，其原料成本价格较贵，而且对环境保护也不利。本项目以粉煤灰为主要原料制取了一种价格便宜、性能优良、粘结力强、施工性能好的瓷砖粘合剂。用于瓷砖、地砖的铺贴。

【技术特点】：干粉状瓷砖粘合剂为单组分，在现场加水搅拌即可使用，施工方便，为固体废弃物的综合利用开辟了一条新的途径。符合行业标准。

市场预测适用于各种装饰施工工程，市场容量大。

合作方式：技术转让

知识产权及获奖情况：掌握核心技术，拥有专利

联系方式：

联系单位：上海大学科技处

联系人：王月

电话：13636690502

邮箱：wangyue5233@126.com

30、钢管混凝土组合结构

成果拥有单位：中南大学

成果简介：钢管混凝土组合结构，包括钢管，其特征在于钢管内或/和外设置有自密实混凝土，自密实混凝土与钢管固结硬化成整体。这样，不仅仅能够结合成传统的钢管内填充混凝凝土的结构，还能够制造钢管内或/和外覆盖一层混凝土的钢管混凝土结构，具有承载力高、延性好、抗震性能优越、施工方便、工期大大缩短、有利于钢管的抗火和防火、耐腐蚀性能优于钢结构等特点，有明显的环境效益、经济效益和社会效益，能够完美的发挥钢管混凝土承载力高，刚度大、重量轻、塑性和韧性好、抗冲击和抗疲劳强度高、抗震性好等优点，适用于各种管、桩、柱结构，特别适合各种异型的管、桩、柱结构和承载力要求高的结构使用。

知识产权情况：

专利号：CN201010152109.9

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

31、钢-混凝土组合结构抗震及稳定性的研究与应用

成果拥有单位：中南大学

成果简介：

组合结构是在钢结构和钢筋混凝土结构基础上发展起来的一种新型结构，具有增加稳定性和整体性，增强结构抗火性和耐久性等一系列优点。目前尽管钢－混凝土组合结构已经在实际工程中得到了应用，但对组合结构抗震及稳定性等关键技术仍缺乏系统深入的理论分析和试验研究，在工程应用中尚存在诸多亟代解决的技术难题。

项目针对这些亟代解决的关键技术难题，通过十多年的联合攻关，取得了下列创新性成果：

1、分析了综合力比、剪力连接度和横向配筋率的影响，提出了相应的抗震设计参数，完善了简支组合梁抗震计算与设计方法，发展了连续组合梁抗震计算与设计方法；

2、首次开展了钢管混凝土格构柱的抗震性能研究，得到不同参数对其抗震性能的影响，提出了合理适用的钢管混凝土格构柱稳定承载力的半经验半理论计算公式及其设计方法；

3、提出了经济合理的工字型组合梁和箱型组合梁的整体稳定和局部稳定的计算理论与设计方法和组合梁负弯矩区稳定设计的修正方法；

4、建立了单肢钢管混凝土轴压短柱的弹塑性全过程分析方法和偏压构件的模型柱法及非线性有限元法，完善了分层有限元计算理论，提出了单肢钢管混凝土组合柱承载力与变形实用计算公式及组合截面实用计算方法；

5、提出了考虑组合效应的组合框架恢复力模型，并编制了相应的分析计算软件，提出了合理的组合框架的抗震设计参数范围；

6、建立了考虑组合效应的组合框架屈曲荷载计算方法和计算长度法，提出了考虑组合效应以及半刚性连接的组合框架二阶分析方法，提出了组合框架的简化塑性稳定设计方法。

项目成果在建筑工程和桥梁工程中具有广阔的推广应用前景，在全国二十多个实际工程中得到了推广应用，取得直接经济效益1.7亿元。同行专家鉴定一致认为，“该项成果具有重要的学术和工程应用价值，总体达到了国际先进水平，其中钢管混凝土格构柱与钢管混凝土柱-组合梁组合框架结构抗震及稳定性分析方法居国际领先水平。”

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

32、高层建筑结构方案优化

成果拥有单位：厦门大学

成果简介：

近20年高层建筑从建筑高度、分布范围、建设数量、使用功能、采用技术等多方面获得快速发展，面对绿色生态、建筑节能、防灾减灾以及提高生活品质等多种要求，高层建筑结构也迅速发展变化。高层建筑结构体系的构成是高层建筑设计创作的关键环节之一。结构体系的科学选择和设计过程中的精益求精，不仅带来合理、方便的设计，而且取得显著的经济、技术和工期效果。从高层建筑结构的基本构件与抗侧力形式出发，提出了四种高层结构体系的形成方式，解决高层建筑结构体系多样化和创新发展问题。以高层结构体系的形成为基础，对结构布置、构件形式和尺寸进行方案对比和分析，提升结构性能、节约资源、降低造价。可从事和完成的科研成果有：复杂高层结构体系构建：以多种基本构件和抗侧力单元，构建满足建筑多样化需求的结构体系。高层建筑结构多方案比较：针对特定的建筑方案建立多种结构体系，进行功能与性能和经济性比较，形成合理结构方案。高层建筑结构优化：针对已有的建筑结构方案，发挥计算技术和科研开发优势，进行方案调整和重新布置，得到满足功能、造型需要的最经济方案。应用范围：方案设计阶段：对投标建筑方案进行结构可行性评价；对选定的建筑方案进行结构方案分析，并提出结构方案；根据初勘报告以及结构方案进行基础选型分析；根据项目特点和设计要求进行结构专题分析。扩初设计阶段：扩初设计开始前，应根据建筑方案、建筑要求以及结构方案协助甲方编写扩初设计任务书：   确定项目各部分的结构体系：根据扩初报告以及结构体系确定基础选型；审核扩初设计图纸。施工图设计阶段：审查结构几何尺寸、荷载、计算参数的取值以及计算配筋结果；根据结构计算结果以及各专业提供的条件图纸核对结构平面图、结构配筋图等图纸，并提出结构施工图改进意见。

合作方式：面议。

联系方式：

联 系 人：石建光

电话：0592-2182128，13950006094

E - mail ：jgshi798@sohu.com

33、高效保温隔热材料

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

一种高效保温隔热材料SiO2纳米多孔气凝胶，美国已将类似的材料用于航天飞机。这种性能优异的新型保温隔热隔声材料，其纤细的多孔网络结构使之具有极低的固态热传导以及气态热传导。在常温常压下热导率可低达0.02W/（m.K），是当前热导率最低的固态材料。它不仅根据热导率推算，一块不到一寸厚的SiO2纳米多孔气凝胶，相等于二十至三十块普通玻璃或15cm厚度的混凝土墙体的隔热功能。鉴于目前建筑材料的隔热性能差,仅上海的建筑能耗占总能耗的25.4%，因此有关专家呼吁应大力推广各类保温隔热轻质材料，SiO2纳米多孔气凝胶以其优异的保温隔声性能有望成为一种环保型高效保温隔声轻质建材。另外SiO2纳米多孔气凝胶还具有透光性，可以有效地透过可见光，同时可以高效地阻隔红外辐射，因此，用于建筑物可以很好地兼顾采光和节能。

技术指标：在常温常压下热导率可低达0.02W/（m.K）；耐温800℃。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华

电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

34、高效吸附环保材料

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

一种新型的优质环保材料—SiO2纳米多孔气凝胶，经检测发现其对有毒有害的气体和液体以及环境噪声都有明显的吸附效果。SiO2纳米多孔气凝胶作为一种吸附材料所具有的吸附效率高、脱附方便、本身性能稳定，应用范围广的优点，将其与活性炭纤维、针织纤维、无纺布、玻璃纤维布等结构材料进行复合，可形成具有高效吸附性的棉（毡）复合材料制品。

有毒气体吸附：对苯、甲苯、四氯化碳、乙醛等有毒有害物质的吸附过滤性能比常规吸附材料活性炭和碳纤维高出约4倍，且可方便的经由热气流脱附，再吸附容量基本不变。SiO2纳米多孔气凝胶耐温性高，本身性能稳定，可应用于活性炭无法胜任的恶劣环境条件下，如高温、腐蚀等。

水污染物吸附：

SiO2纳米多孔气凝胶对有机溶剂的吸附容量都远远超过了活性炭吸附剂，对高溶解性溶剂而言吸附容量提高近30倍，而对水溶性较差的溶剂吸附容量可提高达130倍之多。若用于海岸泄漏石油回收，SiO2新型泡沫材料对浮油的吸附量可以达到其自身重量的237倍之多，远高于其它同类吸附材料。

噪声控制：SiO2纳米多孔气凝胶对噪声具有很强的吸附作用能显着降低噪声污染。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华

电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

35、高性能复合木塑材料

成果拥有单位：中国科学院广州化学研究所

成果简介：

该技术以秸秆或甘蔗渣麦草、木粉、棉秆和塑料树脂为原料。采用新型技术路线，对废弃木质纤维进行化学处理后，与塑料树脂进行共混复合出木塑复合型材。该产品将塑料与木质纤维材料的优点有机地结合在一起，既可以像木材一样进行表面胶合、油漆，也可进行钉、钻、刨、锯等，又可像热塑性塑料一样挤出成型加工，木塑产品包括户外用品、建筑装饰材料、市政设施、包装材料、家庭用品、日用杂品、汽车配件等得到快速发展。生产过程不产生“三废”，产品不含有毒溶剂，对环境友好，是木质纤维高值综合利用新模式。该产品充分发挥了木材的易加工性和塑料的加工方法多样性、灵活性。优点：木塑材料将塑料与木质纤维材料的优点有机地结合在一起，既可以像木材一样进行表面胶合、油漆，也可进行钉、钻、刨、锯等，又可像热塑性塑料一样挤出成型加工，充分发挥了木材的易加工性和塑料的加工方法多样性、灵活性。

市场预测：

木塑产品包括户外用品、建筑装饰材料、市政设施、包装材料、家庭用品、日用杂品、汽车配件等得到快速发展。

合作方式：面谈

联系方式：

联系人：吴土萍

手机：13533687886

E-mail：wutuping@gic.acn

36、高性能混凝土用超细复合矿物掺合料生产

成果拥有单位：清华大学

成果简介：

高性能混凝土是建设部发文推广的新型混凝土，也是继传统民用建筑的高峰过后，重要工程项目中必须的产品：如高铁、地铁、水力工程、石油工程、海洋工程等领域。

其主要的原料是高炉矿渣（钢铁厂副产品），这在很早就被人们作为水泥混合材原料而广泛采用，但是随着高性能混凝土的发展，S95以上的超细矿渣或超细粉煤灰的掺合料，就成为新型建材的大趋势。通过超细研磨和少量无机外加剂的作用，实现混凝土微观结构的均匀化，减少因分散不均匀带来的质量问题。

传统的立磨加工方式，难以以合理的成本达到客户的要求：矿渣颗粒较粗，其颗粒活性没有得到发挥，仅起微集料作用。细磨矿渣，不同于颗粒较粗的矿渣混合材，它是将细度很高的的矿渣微粉作为混凝土的掺合料直接使用或掺入水泥中作为复合水泥的混合材。由于磨细的矿渣的细度很高，其活性在碱性条件下得到充分激发，使混凝土和水泥的多项性能得到了极大的提高和改善。

选用建材工业淘汰落后产能而废弃的球磨机进行改造。对磨机的选用一是对现有磨机进行磨内改造，更换研磨介质；二是直接选用高细、高产的筛分磨，直接可生产出比表面积800m2/kg以上的超细矿渣。若需生产更高细度的矿渣微粉，可在磨机后面配置高效选粉机或分级机。本方案特别适宜于老厂的改造、转产或新建粉磨站，具有投资省、见效快、产量高、易于管理等优点。岗位工人均可利用原有人员即可进行正常生产，且适用于不同的生产规模。

效益分析：

以Ф2.2×11m磨机为例，可生产矿渣微粉10吨/小时，60000吨/年，产值2000万元，利税300万元以上。

基本原料和加工成本约100-200元/吨（各地成本有所不同），市场销售价格300-600元/吨（系统可以生产S105以上的产品）。形成6万吨生产能力的设备改造800万元左右。

合作方式：技术服务。

项目所属行业领域：建筑材料、高性能混凝土领域。

联系方式：

联系人：易难  电话: 010-6278187

Email: yinan@tsinghua.edu.cn

37、高性能聚合物水泥基自流平材料

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

本发明高性能聚合物水泥基自流平材料是根据现代工程发展需求发展而研制出的一种新型地面材料。具有施工简便、流平差异小、无收缩、强度高的特点。聚合物水泥基自流平材料具有优异的流动性，流动度220mm左右，可以在自重作用下自流平，具有良好的稳定性，具有薄层(3—5mm)，抗压、抗折强度高，与基础层粘结牢固，施工方便，快速等特点．该材料配制方便，不需提捣，抹压地面即可获得平整光洁的地面，是一种具有应用前景的新型材料。适用于混凝土（砂浆）及各种砖、石的楼、地面上做平整度要求较高的地坪，亦可用作结构坚实的基面找平和修补，无需抹光，即可直接使用；也可直接在其表面进行铺贴饰面等施工。本品无毒，加水拌和即可使用，属环保型产品。

本发明的聚合物水泥基自流平材料可广泛用于地面自流找平，二次地面的基层找平，地面终饰层的自流找平以及旧地面、起砂地面及施工不合格地面修补等工程。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华

电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

38、高性能聚羧酸减水剂生产技术

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

聚羧酸减水剂是新一代的混凝土减水剂。其性能远优于传统的木质素磺酸盐系、萘磺酸盐系、三聚氰胺系、氨基磺酸盐系等系列减水剂。聚羧酸系减水剂不仅具有高减水率、高保坍性、高强度等，而且具有生产绿色化、产品绿色化等特点，是减水剂工业的重点发展方向。

本研究成果是基于所提出的性能－结构－设计技术研究出的第三代高性能减水剂。从产品性能需求，来设计、优化聚合物分子结构、从而合成、制备高性能的聚羧酸减水剂。本研究成果目前处于国内领先水平。可生产早强、缓凝、泵送等不同系列的聚羧酸减水剂。

本技术产品可广泛应用于建筑工程、水利、海工、桥梁、隧道等混凝土工程中。具有广泛的经济效益与推广价值。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华

电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

39、高性能膨胀型钢结构防火涂料

成果拥有单位：厦门大学

成果简介：

火灾是当今世界上常发性灾害中发生频率较高的一种灾害，为减少人们在火灾中的危险，建筑业中最简便且最有效的一项安全措施就是采用功能型涂料——防火涂料。近年来，大跨度建筑广泛采用钢结构，未加防火保护的钢结构，遭遇火灾只需10多分钟，钢结构便扭曲变形、跨塌损毁。防火涂料的工作原理：遇高温时，防火涂层能迅速在钢结构表面建立一个轻质泡沫绝热保护层，减缓温度向钢结构基体的传导，使之达到规范规定的耐火极限要求，以利于人员安全疏散和消防灭火，避免和减轻火灾损失。本项目包括膨胀型钢结构防火涂料的配方及生产工艺。关键技术已申请两项国家发明专利（200310115527.0,200310115524.7）。技术特点：1.与钢构件有优良的结合力；2.达到一定温度时迅速膨胀形成绝热保护层，在预期的耐火极限内可有效保护钢结构；3.在钢构件受热发生允许变形时，绝热保护层不破坏，仍能保持原有的隔热保护作用；4.可根据使用钢构的环境调节配方，改变涂层厚度及饰面效果；5.生产工艺流程便捷，易实现异地生产；6.安全无毒、经济合理。产品的主要技术指标：产品经“国家防火建材质量监督检测中心”检测，所检测的十余项技术指标均达到或超过了国家有关规范的要求。满足国家标准（GB14907-2002）要求。防火性  能指标达到0.47 mm/60 min、2.02mm/137 min、2.73mm/180min。已实现产业化生产，采用的功能材料复配等技术大幅度提高了防火涂料的防火阻燃隔热性能。该产品适应于大跨度钢结构建筑的防火保护，如工业厂房、影剧院、候机楼、商场、体育场馆等大型建筑。产品已进入了黑龙江、陕西、上海、江苏、浙江、福建等地区，施工效果得到了有关方面的高度肯定，均一次性通过消防部门的验收，从一个方面为国内企业的安全生产和可持续发展提供了保证，对一些大型跨国企业在我国投资的技术配套，提升投资环境起到积极的作用。效益分析：投资总额300万元，生产能力2000吨、产值3000万元，第一年实现年工业总产值1200万元、年工业增加值840万元、年销售收入1000万元、年交税总额70万元、年净利润100万元、年节汇50万元美元。

合作方式：技术转让。

联系方式：

联 系 人：罗伟昂

电话：0592-2186178 (办) ，13400676679

E-mail :  luoweiang@xmu.edu.cn

40、高性能水泥基渗透结晶型防水材料

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

混凝土结构因其脆性大的弱点，在工程应用中往往不可避免产生开裂。混凝土结构因开裂导致混凝土结构水密性下降、渗漏，影响工程的使用寿命，甚至无法正常使用。目前，防水材料众多，可分为柔性防水与刚性防水两大类。从国外内多年的实践证明，传统的柔性防水材料虽然具有柔性特点，耐久性也较好，但与基面混凝土粘结力弱，尤其在基面潮湿或有渗水的情况下无法使用，不宜作背水面和潮湿基面的防水。刚性水泥基防水材料具有柔性材料无法比拟的性能而广泛应用。但目前普遍使用的水泥基防水材料大部分属表面密封防水剂，存在防水效果只作用在表面，不能自动、深入地渗透到结构内部；防水效果不持久，随着时间开始持续的退化过程；一旦防水涂层遭到破坏，防水能力随之丧失等弱点。从混凝土结构开裂原因、工程应用特点与防水特性分析认为，开发出具有微细裂缝自愈合、渗透结晶、可在背水面施工等特点的永久性水泥基渗透结晶型防水材料十分必要，而且应是无毒、无污染，符合可持续发展的产品。

本发明专利是一种水利、水电、桥梁、隧道、地下、建筑等工程中水泥、砂浆、混凝土防水、防渗漏的高性能水泥基渗透结晶型防水涂层材料。

本发明是一种由活性化学物质、硅酸盐水泥、石英砂等配制而成的粉状防水材料，是有机化学物质与无机化学物质的混合体，通过深入结晶过程对混凝土进行有效防水。当本产品与水拌和后，形成具有一定触变性、流态浆体，涂刷在潮湿的混凝土基层上，

IM000598IM000597活性成分渗透进混凝土内部，并反应生成不溶性的晶体。其活性化学物质与混凝土中未水化的水泥颗粒发生水化反应，并促进水泥水化，形成水泥水化晶体，生成的大量晶体填充、封堵混凝土的孔隙和毛细管，使水无法进入混凝土从而达到防水的目的。混凝土干燥时，活性化学物质处于休眠状态；有水渗入时，该物质继续水化生成新的结晶自动修补，从而达到永久防水作用。可广泛用于水泥混凝土工程的防水、防渗漏、防潮。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华

电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

41、高性能水泥基系列快速修补材料

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

混凝土结构因其脆性大的弱点，在工程应用中往往不可避免产生开裂。混凝土结构因开裂导致混凝土结构水密性下降、渗漏，影响工程的使用寿命，甚至无法正常使用。这是建筑界普遍存在的问题。水工、道路、桥梁等工程中混凝土结构受损后，需要进行快速修补。从混凝土结构产生开裂的原因与环境条件分析，开发新型高性能修补材料具有重要意义。

本发明技术根据不同现代混凝土工程的修补需求，开发出系列高性能快速修补材料，包括超快硬修补材料、快硬早强修补材料、高性能快速修补材料。

高性能水泥基系列快速修补材料的主要特点是早期强度高、无收缩、与基面粘接强度高、长期稳定性好、耐久性优越等特点。还具有耐磨性好、抗冲击性能优越、高抗冻性等特殊功能。更重要的是通车时间可从3小时到24小时内调节。

高性能水泥基系列快速修补材料可广泛适用于道路、机场跑道、钢筋混凝土、轻集料混凝土、桥梁、建筑、水工和路面等混凝土结构物（构筑物）等裂缝或缺陷的修补，也适合于路面的大面积修补，尤其适合于北方严寒、盐冻地区的工程应用。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华

电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

42、隔热断热效果极佳的“冬暖夏凉漆”

成果拥有单位：厦门大学

成果简介：

长久以来，全球大多数建筑物都具有大量吸热功能，不论是何建筑物，在大热天时根本就束手无策，开冷气既耗电又达不到效果。为此本项目针对各种建筑物的隔热，研发出断热效果极佳的“冬暖夏凉漆”产品，不但价位合理且保证立即使室内降温。使建物屋顶、墙面及高热器具都有同样立即降温的功效。防止建物大量吸收热源，有效形成断热隔离层，节省冷气之消耗成本达45%，既省暖气之消耗成本20%，直接喷涂於建物表面，具有隔热、防寒、阻燃、防火、无毒、无公害、防噪音。主要成分为无机化合物/二氧化硅73%，氧化铝14%、氧化钠12%、水分0.49%。具有如下技术指标：A、断热性；B、导热系数， 0.102 W/(m.k)；C、蓄热系数， 4.09 W/(m2.k)；D、热传导率（平均温度：30±5℃）0.0833（W/m.k)；E、热传导系数低于=0.045kcl/m℃h；F、耐高温＞805.87℃；G、热安定性，软点1100℃，熔点1230℃；H、闪火点253℃；I、不燃性，防火。该技术成熟，完全具备向企业转化的条件。可应用范围很广，铁皮屋、浪板、水泥墙、钢结构外墙、钢板屋顶、货柜屋、红砖、石棉瓦、木作、高热器具等，水泥墙面若已施作其它防水产品者，外层涂刷本产品，可增加隔热、保温、耐酸碱之效果。“冬暖夏凉漆”应用条件容易，在室温下，仅需以一般清水做为调薄剂，以搅拌机充分拌合后，即可施工。需要与有化工背景的企业合作。

合作方式：技术转让，合作开发等。

联系方式：

联 系 人：余煜玺      电话：15960279061

电子邮件：yu_heart@xmu.edu.cn

43、工业废渣制备非烧结砖技术

成果拥有单位：华中科技大学

成果简介：

本技术是包括生产蒸压灰砂砖、粉煤灰砖及混凝土砖等。根据当地的资源，合理选配工业废料，利用电厂粉煤灰、建筑垃圾、污泥、磷石膏、电石渣、铸造旧砂、尾矿及尾砂、石硝等混合均匀，通过物理化学的方法，激发出废料的活性，然后经过高压成型，制备出实心砖或多孔砖，替代被国家禁止的粘土烧结实心砖。

项目组已经取得和申报的国家发明专利包括磷石膏复合砖专利（专利号：ZL 200610020054.X），拜耳法赤泥复合砖（200810046629.4）、建筑垃圾复合砖（200810048277.6和200810048276.1）、污泥脱水及制备建材专利技术（200810048825.5）等。

2003年全国170个城市开始限时禁止使用粘土实心砖，人们对非烧结砖的认可度大大提高，非烧结砖也迅速发展。据中国砖瓦协会的统计，非烧结砖在1998年市场占有率不到3％，2001年已占21％，三年中增长了7倍。因此，抓住国家墙体改革的机遇，发展工业废渣非烧结砖产业具有广阔的市场前景。

年产5000万块标砖的工业废渣蒸压砖生产线总投资大约1000万元左右，标砖成本大约0.17元，目前承重标砖的市场价在0.20元左右，因此，约7年可以收回投资。

应用于电厂、建筑垃圾、磷化工、氯碱工业、铸造行业、金属选矿尾矿、建材行业。

合作方式：面议。

联系方式：

联 系 人：李健、童喜、郭立萍

电话：18971075958、18971193200、15576657753

E-mail：hustpc@126.com

44、工业副产石膏制备生态水泥技术

成果拥有单位：华中科技大学

成果简介：

传统硅酸盐水泥具有能耗高，容易受硫酸盐、氯化物侵蚀等缺点。据统计，水泥行业排放CO2的含量占整个世界上人类活动排放CO2总量的10％。本项目的特点是利用改性的工业副产石膏添加一定的掺合料，经过干混后制备石膏基复合胶凝材料，减少能耗，降低CO2排量。石膏生态水泥既解决了纯石膏的耐水性差的缺点，同时又具有石膏材料的呼吸作用的优点。

该生态水泥用于墙面的抹面砂浆、砌筑砂浆、自流平砂浆。具有广泛的应用前景。

除了能耗及温室气体排放减少等环境效益外，每吨生态水泥成本也大大降低。

每吨水泥的能耗和成本

水泥种类	烧成温度	CO2排放	水泥成本

普通硅酸盐水泥	1300-1400℃	432kg/吨	200元/吨

生态水泥	常温	304 kg/吨	150元/吨

用于磷石膏、电厂脱硫石膏、氟石膏、盐石膏、柠檬石膏。

合作方式：面议。

联系方式：

联 系 人：李健、童喜、郭立萍

电话：18971075958、18971193200、15576657753

E-mail：hustpc@126.com

45、拱桥吊杆更换成套技术研究

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

本研究项目通过理论分析，对吊杆拱桥的吊杆更换的工艺技术进行系统的研 究，形成了一套吊杆拱桥的钓竿更换的施工技术。主要研究内容包括：（1）吊杆及锚具的检测与评估；（2）吊杆拱桥整体结构的受力性能分析与研究；（３）工具吊杆设计、制作及其安装和张拉操作工艺；（４）新吊杆及其锚固体系的设计、制作与性能检测；（５）吊杆更换过程控制技术。

技术指标：

本研究成果和工艺技术为我国的桥梁养护维修技术领域填补一项空白,通过理论与实践的系统研究，在下列三个方面提供了成套技术：

（１）吊杆拱桥安全隐患的检测技术；

（２）吊杆的安全科更换技术；

（３）吊杆拱桥维护保养技术。

应用领域：桥梁工程技术领域

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

46、光触媒二氧化钛涂料

成果拥有单位：中国科学院理化技术研究所

成果简介：

该项目选定了四氯化钛为主要原料，用化学合成法制备低温可固化，并具有利用太阳光中微量紫外线的水基光触媒制剂。由于其主要成分为二氧化钛和水，是无毒、无味、无污染的新型环境友好制剂。本光催化剂可在多种材质如外墙，玻璃，瓷砖等表面使用，在保持原材料的色度、透明度等外观特性的基础上，使材料表面具有抗菌、防雾、防霉、自洁、光催化分解污染物等多重功效。

产品特点：

- 水性/中性；

- 可常温（或加热≤110ºC）短时间固化成膜（10-15min）；

- 可采用喷涂、刷涂、浸渍涂布等涂布方式成膜，

- 施工操作非常方便；

- 生产工艺简单，生产过程环境友好；

- 使用后不影响原基底的外观和性能；

- 具有优良的耐候性。

产品性能：

主要技术指标如下：纳米二氧化钛固含量： ≤5%；外观：淡乳黄色均匀乳状液；成膜后特性：低温稳定性：3 次循环不变质；表干≤10 min；PH值：6.0-7.0 ；耐水性：96h 无异常；耐碱性：48 h 无异常：耐温变性:5次循环无异常等；产品符合GB/T 9755-2001标准中优等品的技术指标要求。

市场预测：

光催化剂广泛适用于多种材质，如外墙，玻璃，石材，瓷砖、金属等表面，在保持原材料的色度、透明度等外观特性的基础上，具有抗菌、防雾、防霉、自洁、光催化分解污染物等多重功效。可解决仓库、古建筑、石碑、瓷砖、马赛克、大理石、花岗石等饰面以及各类面砖墙面、民用住宅及其他建筑的防污、防霉及保色。还可用于室内装饰材料的后处理剂，使其用途可延伸到更宽广的领域，如：经过处理的纺织品（窗帘布），壁纸及各种饰品等除具有极好的杀菌性外，还具有良好的消除甲醛的功效。另外，用该后处理剂做成过滤网可装到空调机或空气净化器中等等。

合作方式：技术转让

联系方式：

通讯地址：北京市海淀区中关村东路29号；邮政编码：100190；

电话：010—82543609；邮箱：chb@mail.ipc.ac.cn

47、含高价阳离子氧化物的掺Yb3+离子氟磷酸盐激光玻璃及其制造方法

成果拥有单位：中南大学

成果简介：

含高价阳离子氧化物的掺Yb3+离子氟磷酸盐激光玻璃及其制造方法。其基础玻璃材料组成为P2O5-Al2O3-Nb2O5-MF-RF2，其中M为Li或Na，R为Mg或Ca，发光物质为Yb2O3。其制备方法包括原料混和制成均匀的配合料，将配合料放入刚玉坩埚内，在1280～1350℃熔融保温1小时后，浇注成形，在520℃左右保温退火1小时。本发明的制造方法，通过调整P2O5和碱金属或碱土金属氟化物的含量以确保玻璃材料具有较好的光学和热-机械性能，通过加入少量 Nb2O5和氟化物，使玻璃具有较高的受激发射截面σemi，同时又不至于引起非线性折射率n2的升高。

知识产权情况：

专利号：200710034382.X

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

48、化工白泥渣制备陶粒技术简介

成果拥有单位：南京理工大学

成果简介：

陶粒作为轻骨料用于制作轻骨料混凝土，既具有承重结构件混凝土，也可以用于非承重结构保温隔热混凝土。轻骨料混凝土具有表观密度1200 kg/m3--1800kg/m3，可以任意调节，比普通混凝土容重小。保温 隔热热性能好等特点。从强度上来说，抗压强度与普通混凝土相同。烧结法制陶粒设备要求高，其工艺流程复杂，能耗高，生产成本高，不利于大量推广，其轻骨料混凝土的价格比普通混凝土偏高，因此，开展低成本陶粒技术具有重要的实际推广意义。采用化工白泥---环氧丙烷渣、电石泥渣和其它工业固体废弃物制备的陶粒，具有成本低，原材料来源广范，可以就地取材。本项项目采用成型技术，通过高温蒸压养护，具有投资小，效益大的优点。技术指标：本项目所制陶粒的松散堆积密度均在0.7—1.2 g/cm3之间可调，颗粒表观密度在1.2---1.8 g/cm3之间可调，与传统的天然骨料相比其重量明显下降，这是轻质高强陶粒的一大优势。吸水率普遍在12%左右，陶粒其中含有孔隙，这将有利于其与水泥浆体的融合，可以有效提高轻混凝土的强度。陶粒的筒压强度高于国家标准、抗冻性实验质量损失均小于5%国家标准。具有发明专利，项目处于国际先进水平，技术成熟程度，已完成中试。市场前景：1、原材料：粉煤灰、化工白泥渣；2、年产6 万立方米陶粒，需要粉煤灰3万吨，白泥渣3.5万吨，6万立方米陶粒可以配置12万立方米混凝土。3、年产6万立方米陶粒，生产成本60-90元/立方米，销售价格120--160元/立方米。产值720--1080万元，年利润360-700万元；4.主要生产设备：蒸压釜φ2000*21000，3台；4吨蒸汽锅炉一台；混合料制备系统一套含配料车间；成球设备含成球车间；粉煤灰料仓、白泥渣堆场合原料输送系统、原料仓若干；半成品堆场、成品堆场；输送设备若干；蒸压养护车1200*4000mm，25台；投资200--400万元。

合作方式：合作开发、技术转让、技术入股等

联系方式：

联系人：潘明财       电话：025-84315335

E-mail：pmckjc@163.com

49、环保型内外墙建筑用腻子

成果拥有单位：上海大学

成果简介：

【成果概况】：内外墙建筑用腻子采用水溶性树脂、粉料、助剂以及固体废弃物等制成。可作为内墙涂料的基层和底料或外墙涂料的腻子，适用于各种墙面和基层。与现在人们习惯使用的胶水、化学浆糊、熟胶粉等和老粉、白水泥、滑石粉等拌和的腻子相比，具有如下优点：统一标准；粘结力好，保持饰面的均匀；杜绝甲醛等有毒物质；不开裂、不挂粉，耐水性好；施工简便；墙面涂刮好，致密、平滑，可节省面料的使用量，是一种新型的内外墙标准装饰材料。可广泛用于涂料底料，建筑腻子等。

【技术特点】：有两种产品：粉状和胶状。粉状产品无需添加任何辅助材料，用水调和均匀，批刮到基层上。胶状产品可直接使用。要求刮涂平整，待干后进行局部修整，即可在上面刷(滚)涂任何牌号的内外墙涂料。质量达到和超过国家“建筑室内用腻子”标准或相关标准。

市场预测用途广泛，市场容量大

合作方式：技术转让或合作开发

知识产权及获奖情况：掌握核心技术

联系方式：

联系单位：上海大学科技处

联系人：王月

电话：13636690502

邮箱：wangyue5233@126.com

50、回收PET制备工程塑料

成果拥有单位：上海交通大学

成果简介：

我国软饮料产量以超过20%的年均增长率递增,其包装用PET瓶的需求量也以18%的速度增长。据统计, 2005年约有140万吨PET瓶被丢弃,由此造成的污染问题日益严重,已引起广泛关注。面对大量废弃的PET瓶, 如何实现其回收和循环利用成为一个亟待解决的社会问题。通常的回收都是用于低端产品，为了提高其应用价值，我们将其进行改性制备出高性能的工程塑料，其冲击强度为16KJ/m2，拉伸强度为135MPa，其性能相当于甚至优于工程塑料尼龙66，但成本低，而且能够使PET回收而用于高端产品。

应用领域

可广泛用于汽车、电子电气、包装、机械、家具、建材、运动和休闲用品、生活用品、玩具等行业，如用作汽车燃油箱、农药瓶、药品瓶、涂改液瓶等。

技术领域:新材料

合作方式：技术转让

联系方式：

单位：上海交通大学国家技术转移中心长沙分中心

地址：长沙岳麓区麓景路2号生产力促进中心创新楼102室

联系人：钟慧林    联系电话：0731-82782785

项目负责人： 张燕   联系电话：13795352387

E-mail：zhonghuilin-gogo@163.com

51、混凝土表面硬化增强剂

成果拥有单位：中山大学

成果简介：

钢筋混凝土建筑物因服役过程中因受到周围环境的物理、化学、生物侵蚀作用而发生劣化，未达到预期寿命，同时钢筋混凝土结构的维护、修补问题也日益突出。针对以上问题，我们研发了混凝土表面硬化增强剂。本技术成果对混凝土结构能采取有效表面防护，防止混凝土的环境侵蚀、维护混凝土的性能，对保证并提高混凝土结构的耐久性与使用寿命具有重要的意义。

1.硬化与密封抗渗。本产品可渗入混凝土面层以下2－5毫米，其硬化成分与混凝土中的游离松散物发生化学反应，生成坚硬不溶物，可填充堵塞混凝土中表面的微细小孔及裂纹，形成厚度达几毫米深的混凝土表层硬化密封，能提高混凝土的抗渗能力达40％以上。

2.抗压与耐磨。可增加混凝土表层的密实度，提高混凝土的强度和耐磨性。抗压强度可提高10%以上、耐磨性可提高40％以上。

3.有效养护与提高耐久性。本产品可减少混凝土中水分的蒸发，从而加强混凝土的养护，抑制龟裂纹的产生。本产品能够穿透混凝土表面，并能与混凝土基质融为一体，使其防尘、抗渗、耐磨损和抵御某些化学物质的侵蚀，提高混凝土表面的耐久和耐磨性。

市场预测：

本技术成果适用于新旧混凝土、水磨石、金刚砂耐磨材料、砂浆以及其他所有裸露混凝土及建筑表面；适应于地铁盾构管片、箱梁、沉箱、混凝土结构的输送管道、混凝土地面、水泥发泡砖等材料构件；适合于在室内和室外使用。本成果是与混凝土相关的增强配套技术，在有混凝土浇注、施工的场合，均可配套使用本产品，因此市场容量巨大。

知识产权及获奖情况：

具有核心技术，已申请发明专利。

联系方式：

联系单位：中山大学科学研究院产学研合作处

联系地址：广州市新港西路135号中山大学中山楼314

邮编：510275

联系人：何健敏 章向宏   电话：020-84113871

E-mail:kjccxba@mail.sysu.edu.cn

网站：http://jszyzx.sysu.edu.cn

52、混凝土短肢剪力墙

成果拥有单位：中南大学

成果简介：混凝土短肢剪力墙，包括墙肢，其特征在于墙肢采用自密实混凝土现浇或者预制而成。这样，采用自密实混凝土浇注，避免工人长时间手持振动器导致的手臂振动综合症，改善混凝土的表面质量，不会出现表面气泡或蜂窝麻面，能够逼真呈现模板表面的纹理或造型，增加结构设计的自由度，不需要振捣，可以浇筑成型形状复杂、薄壁和密集配筋的结构，避免了振捣对模板产生的磨损，减少混凝土对搅拌机的磨损，，具有平面布置灵活、自重小、材料用量小等特点，不但能够加强整体短肢剪力墙的强度，还能够提高边缘的角部处的墙肢的强度，特别是能够有效的加强抗压强度、密度、劈拉强度、抗折强度和弹性模量等指数，适用于各种高层、小高层甚至超高层的墙体结构。

知识产权情况：

专利号：CN201010152131.3

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

53、混凝土工程中钢筋腐蚀的电阻探针监测技术

成果拥有单位：厦门大学

成果简介：

用于钢筋混凝土构件中钢筋腐蚀检测的电阻探针方法，可对各类混凝土工程中钢筋腐蚀进行检测。本项技术基于探针在腐蚀作用下面积减小导致电阻增大的原理研制，本产品其特点如下：传感器体积小，重量轻，相对于目前已经用于实际工程的传感器来说，其置于混凝土内，对钢筋混凝土的各项性能影响很小；电阻传感器基体本身由工程用钢筋制作而成，能真实反映腐蚀介质的实际腐蚀情况。且电阻传感器稳定、可靠，工艺流程和长期监测容易实现；传感器呈层状，传感器在不同位置引出导线，整个基体是一个整体。从而可以实现不同深度腐蚀入侵过程监测或检测；腐蚀监测反应的是腐蚀介质的综合影响，可以真实客观反映实际腐蚀状态和过程；测量简单、方便，可在监测过程中直接、连续监测工程某一部位的腐蚀程度和速度，具有灵敏、快速、方便等优点；在不损伤混凝土结构本身的前提下，对埋入混凝土内部的钢筋传感器进行定期的检测，确定引起钢筋腐蚀的介质环境腐蚀情况，进而可以推算钢筋开始发生腐蚀的时间以及腐蚀程度，从而对工程寿命进行综合评价以及采取相应措施进行补救等；利用无线收发装置，进行数据采集，通过USB接口，或其他输入设备，将采集的数据传输至电脑，进行自动数据分析和预测。技术指标：腐蚀速率范围：1.0m~0.04mm/a（50年）；测量精度：±0.1%；分辨率：1.0m；探头最大耐压：100MPa；工作温度：-50C~300C；电源：可更换外接电源；外形尺寸：长22mm，外径20mm，内径18mm的环(可根据保护层厚度进行长度变化)；重量： 基体重量<20g；软件指标：支持windows操作系统；腐蚀数据库管理，腐蚀趋势预测；腐蚀失重量及腐蚀速率图形显示，报表输出，输出数据兼容WORD、TXT格式。技术成熟程度：从电阻探针的制备和理论研究，现已申请有关电阻探针监测方法1项中国发明专利。目前制备电阻探针的工艺已成熟，已进行了近四年的试验，获得了很好的试验数据。通过设计合理的检测电路(例如四线法检测电路)，定期进行数据采集，进而分析得到电阻变化的趋势，分析得到腐蚀介质的侵蚀过程，从而可以进行寿命预测和防腐蚀预警。适用于各种环境下钢筋混凝土工程中钢筋腐蚀的监测或检测，且不受外界因素干扰。投产条件与预期经济效益：电阻探针的制作可以采用现场实际采用的钢筋进行加工，制作得到符合条件的电阻探针。故本产品原料易得到，生产设备常见，操作方法也简单方便。传感器的尺寸是根据截面形式制作确定的，对于圆环形截面，其截面外径可根据钢筋截面直径大小进行调节。以工程上常见的保护层厚度为30mm的情况为例，此时传感器高度以常见的高度22mm，则可满足监测要求。那么一吨直径为28mm的钢筋，可以加工2000多个这种类型的传感器。一吨钢筋，以现行价格6000元来计，每个电阻探针的原材料成本只需不到3元。故电阻探针原材料的成本较低，再加上相应的检测设施和传输设备，以无线监控为例，采用无线收发模块，价格在1800左右。加上相应的转换装置和保护装置，整个监测设备的价格在3000元以内。远低于市场上目前电阻探针设备：如电阻探针腐蚀监测仪的价位在57800元左右。而电化学监测设备比电阻探针设备更加昂贵。在目前沿海以及其他受腐蚀比较严重的区域来看，特别是目前跨海大桥、隧道、港口等重要工程，腐蚀监测越来越受到人们的重视，在满足监测要求的情况下，采用价位相对合理的产品，比较适合相关单位的要求，利润空间也比同类产品更大。

合作方式：合作生产、技术转让。

联系方式：

联 系 人：石建光    联系电话：0592-2182128

E – mail ：jgshi798@xmu.edu.cn

54、混凝土剪力墙

成果拥有单位：中南大学

成果简介：混凝土剪力墙，其特征在于在剪力墙内设置有至少一个模块，在模块外浇注有自密实混凝土，模块两侧的自密实混凝土厚度小于或等于45mm。这样，可以浇筑成型形状复杂、薄壁和密集配筋的结构，避免了振捣对模板产生的磨损，减少混凝土对搅拌机的磨损，在内设置有模块能够最大限度的抽空混凝土用量从而节约成本，并且在墙体内设置模块能够起到很好的保温、隔声、隔热效果，并且在墙体内形成非连续的结合缝，能够够大大提高墙体的抗震性，采用在模块两侧设置很薄的一层同样能够浇注密实、达到高强度，大量节约混凝土用量，特别是能够有效的加强抗压强度、密度、劈拉强度、抗折强度和弹性模量等指数，适用于各种高层、小高层甚至超高层的墙体结构。

知识产权情况：

专利号：CN201010152079.1

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

55、混凝土建筑模网组合结构

成果拥有单位：中南大学

成果简介：混凝土建筑模网组合结构，包括钢板网，其特征在于所述的钢板网上设置有定位连接装置，在钢板网上浇注有自密实混凝土，自密实混凝土与钢板网固结硬化成整体。这样，模网采用钢板网的主体结构，承力性能更好，特别是抗冲击性好，自密实混凝土能够轻易的在钢板网之间穿过，能够很好的与钢板网结合形成组合的混凝土模网结构，并且混凝土结构不会开裂，并且能够辅助建筑整体结构传力承力，起到一定的承重作用，有明显的环境效益、经济效益和社会效益，特别是能够有效的加强抗压强度、密度、劈拉强度、抗折强度和弹性模量等指数，适用于适合各种结构承重墙、剪力墙、异型柱、密集型钢筋结构等的使用，特别适合各种大体积、大密度、大跨度、密集型钢筋、异型结构的连续浇注的建筑结构构件。

知识产权情况：

专利号：CN201010152106.5

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

56、混凝土搅拌站配套外加剂车间成套技术

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

混凝土外加剂是由化工产品合成的、加入混凝土中用来改善混凝土的性能的一种添加剂，目前混凝土外加剂已经成为了混凝土的不可缺少的第五组分，尤其广泛应用于商品混凝土中。

目前混凝土中使用单一品种外加剂的情况已很少见。外加剂复配能够同时满足混凝土对各种性能的需要，复配成分之间的共同作用而产生“叠加效应”，使得外加剂变得高效能、多功能。

外加剂车间成套技术是为混凝土搅拌站量身定制的外加剂专业解决方案。可实现搅拌站自行复配生产各种复合外加剂。

产品包括，泵送剂、复合早强剂、复合防冻剂、复合缓凝引气减水剂等。

该项目复配生产采用电脑精确操控，产品品质稳定可靠；经济效益高，投资20万元，年收益200万元左右。其生产的外加剂产品使用效果远超市场上同类产品，使用后，搅拌站外加剂一项成本可降低30～40％。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

57、混凝土抗盐溶液物理结晶侵蚀破坏性能测试装置

成果拥有单位：中南大学

成果简介：

混凝土抗盐溶液物理结晶侵蚀破坏性能测试装置，包括有一定厚度的高强有机玻璃加工成的可密封有机玻璃盒、真空泵和减压器，其特征在于：所述有机玻璃盒、减压器、真空泵通过联接管依次连接，在所述有机玻璃盒底部设有与外接读数管连通且充满盐溶液的凹槽。本发明结构简单合理、操作简单、安装调整方便、测试周期短，适于工业化大生产。

知识产权情况：

专利号：200710035969.2

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

58、混凝土硫酸盐结晶破坏抑制材料

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

本发明属于建筑材料技术领域，具体涉及一种混凝土硫酸盐结晶破坏抑制材料。由引气剂、减水剂及活性掺合料组成，其中，所述减水剂为木质素磺酸盐、β-甲基萘磺酸盐缩聚物、三聚氰胺甲醛缩聚物或聚羧酸盐减水剂中的一种或几种；所述引气剂为三萜皂甙表面活性剂、松香树脂类的钠盐化合物、脂肪酸盐类化合物、磺化碳氢化合物或烷基-苯甲基磺酸盐类化合物中的一种或几种；所述活性掺合料为粉煤灰、矿渣微粉、硅灰或煤矸石粉中的一种或几种。将本发明掺入混凝土中，可显著减小混凝土硫酸盐结晶产生的膨胀率，盐结晶引起的混凝土剥落量、强度损失的大幅度减小，混凝土的抗硫酸盐结晶破坏能力显著提高。本发明生产工艺简单，价格便宜，也易于推广应用。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

59、混凝土气体渗透系数环形测试仪及其测试方法

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

本发明属于混凝土材料耐久性检测技术领域，具体涉及一种混凝土气体渗透系数环形测试仪的设备及其测试方法。由盖板、外壳、流量计、密封圈、被测样品组成，盖板位于外壳的顶部，被测样品位于外壳内，其外壁呈圆柱形，内部空心，横截面呈圆环状，纵截面呈U字形，被测样品的顶、底部均设有密封垫，外壳一侧的进气口连接压缩气体罐，盖板中心设有连接孔道，被测样品的内部空心部位通过该连接孔道连接流量仪。测试时，将被测样品置于外壳内，开启压缩气体罐阀门，测试被测样品透气性能，保持被测样品平衡时间为10分钟～20分钟，每组被测样品重复3～5次，改变测试压力，重复测试，测试透过被测样品的气体流量，求得被测样品渗透系数平均值，取3～5个被测样品渗透系数平均值作为该组被测样品的测试值。本发明精确度高，试验的重演性好，密封效果好，测试结果可靠，操作简便，设备小巧，便于携带。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

60、混凝土再生骨料及其制备方法

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

尽管混凝土材料的使用寿命较长，但混凝土构筑物和建筑物在经过一段时间使用后，终将由于各种原因而必须拆除，从而产生大量废弃混凝土块。另一方面，随着社会经济的发展、混凝土用量的增大，混凝土的可持续发展与骨料供需矛盾日益突出。因此，若

能将废弃混凝土就地回收再利用，则不仅能降低成本，节约天然骨料资源，缓解供需矛盾，还能减轻城市环境污染。

本发明就是一种利用废弃混凝土，通过机械加工制成的具有较高强度的再生骨料。它以废弃混凝土为原料，包括破碎、干拌，筛分和冲洗等工艺步骤，由此制得的混凝土再生骨料具有与天然石子接近的物理和力学性能，是一种比较理想的配制低、中等强度再生混凝土材料。

功能特点：

1．提高机械化程度，降低劳动强度。

2．可以得到不同粒径的再生骨料。

3．可大量回收和高效利用废弃混凝土，节省大量土地占用量。

4．提高再生骨料的加工纯度，降低含泥量。

5．具有明显的环境、经济和社会综合效益。

技术指标：

粒径：0.1~100 mm；常用粒径为5~40 mm

表观密度：2200~2600 kg/m3

堆积密度：1500~1800 kg/m3

压碎指标：10~20 %

吸水率：5~10 %

含泥量：＜3 %

应用领域：可广泛用于道路工程、市政工程和房屋建筑工程中。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

61、混凝土长期恒定单轴压应力加载仪

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

本实用新型属于混凝土材料耐久性检测技术领域，具体涉及一种混凝土长期恒定单轴压应力加载仪。由加载螺杆、球支座、压力传递板、压力支架上座、压力支架底座、压力支架连杆、被测样品组成，压力支架连杆为两根，一端固定于压力支架上座，另一端固定于压力支架底座，被测样品位于两根压力支架连杆之间，压力传递板两端设有凹槽，两个凹槽分别与两根压力支架连杆相嵌合，压力传递板中心部位设有球冠形凹槽，球支座置于压力传递板的球冠形凹槽内，加载螺杆位于支架上座的中心，加载螺杆底部连接球支座。本实用新型针对单轴压缩作用进行专门设计，使1-5组混凝土试样能在同一装置中，在加载一定压应力同时可以测试其耐久性指标。本装置操作方便，受力均匀准确。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

62、加气混凝土保温砌块

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

加气混凝土保温砌块是由混凝土和加气混凝土复合而成；将混凝土芯块设置在砌块内部，作为承重材料，将加气混凝土层设置在承重的混凝土芯块外围，作为混凝土芯块的外保温层；混凝土芯块可以为实心，也可以为空心。由于砌块具有自保温功能，因此既可降低墙体温差应力减少墙面开裂，又可降低建筑能耗。与有机保温材料相比，由于

选择加气混凝土作为外保温层，因此既可延长墙体保温层的使用寿命，又可避免冷桥出现。由于选择普通混凝土作为主要承重材料，因此既可满足承载力的要求，又可满足经济性的要求。经原型试验，证实复合砌块的抗压强度可达到10MPa以上，墙体的保温性能可得到明显改善；生产工艺简单，现场砌筑与普通多孔砖无异，墙体综合造价相对较低。

技术指标：块材抗压强度10MPa，容重10～14kN/m3

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

63、减反增透玻璃涂层

成果拥有单位：中国科学院理化技术研究所

成果简介：

本项目开发出减反、增透纳米结构涂层材料，在玻璃表面上，应用直接涂覆加工工艺，形成具有减反、增透和防眩的纳米结构和厚度的氧化硅薄膜，有效减少玻璃反射和眩光，增加玻璃透光率，提高玻璃附加值。涂层材料从紫外到近红外（300~2100nm）宽光谱减反、增透，有涂层的玻璃峰值透射率从现有的89-91%提高到95-99.5%，反射率从近8%减小到1%以下，能很好地增加透光率，减少光污染。目前该项目在实验室阶段的成熟性和实用性方面居于国际领先地位，并且具有自主的知识产权。

技术特点：

（1）生产工艺简单：在常压室温下，可采取喷涂、涂覆、浸润工艺对玻璃进行敷膜，工艺简单，易操作。

（2）生产成本低：涂层厚度薄，所需材料成本低；工艺简单，所需设备、人工费用低；可与现有玻璃加工工艺结合，能耗成本低。

（3）涂层性能优异：

- 涂层厚度：小于200nm；

- 透光率：将玻璃透光率从现有的89-91%提高到95-99.5%；

- 附着力：经带水海绵擦拭100次涂层无损伤；经沙冲试验（高度：30 cm）无损伤；经Taber Abrasion耐磨试验（循环100次），无损伤。

- 硬度：6H硬度。

市场预测：

建筑幕墙玻璃；太阳能光伏和光热面板；汽车玻璃；高档展示厅、展柜及展示橱窗；电子屏幕等。

投资效益分析：

对于现有玻璃企业，可在原生产线基础上增加镀膜工艺，投资规模仅200－300万元。建设年产量2000000平米镀膜项目，按产品单价（加工费）22（元/平米），产品成本（加工成本）10（元/平米），年销售收入4400万元，年利税2400万元。

合作方式：技术授权，具体面议。

联系方式：

通讯地址：北京市海淀区中关村东路29号；邮政编码：100190；

电话：010—82543609；邮箱：chb@mail.ipc.ac.cn

64、建筑干混砂浆综合技术及质量控制体系研究

成果拥有单位：北京理工大学

成果简介：

本项目是采用独特的首创工艺—“连续增溶液浆法”在同一条生产线上生产多种高质量的非离子型纤维素醚（主要是混合醚）和其交联产品。应用范围：产品可广泛用于建筑用新型保水材料，功能性涂料成膜剂、增稠剂、乳化剂和稳定剂。创新点：项目要将“制备工艺规范化、产品多样化和系列化、品种功能化”。同时针对市场需求，开发多种配方，以满足高质量、高难度施工环境用水泥浆料、干混砂浆、砂灰浆料、石膏和建筑染料配制。确定、规范建筑材料行业纤维素醚的行业标准。

合作方式：面议

联系方式：

联系人：陈柏强  张昊 盛琼 刘增猛

电话：010-68912328、68948531

66、建筑物“零变形”智能控制系统

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

建筑物“零变形”智能控制系统，是在主体结构上连接驱动系统和智能控制系统；驱动系统包括驱动力源、驱动装置、热电阻片、温度测量仪、智能锚固装置；驱动力源采用形状记忆合金材料，并布置在结构构件的体外，布置形状可以是直线、折线或曲线，两端由智能锚固装置与主体结构锚固；驱动装置通过导线与驱动力源形成一个闭合回路，用于实现对驱动力源的驱动，热电阻片固定在驱动力源上，与温度测量仪连接；智能控制系统包括受力状态监测仪、计算机控制系统，受力状态监测仪安装在主体结构的控制截面处，经计算机控制系统与驱动系统连接，形成闭合的控制环，计算机分析处理结构构件的受力信息，并控制驱动系统的作动。可精确控制建筑物形变。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

67、交联铝塑复合管、交联聚乙烯管原料及管材制造

成果拥有单位：上海交通大学

成果简介：

交联铝塑复合管克服了传统金属管重量大、寿命短、易锈、易渗、易结垢的缺点，克服了纯塑料管在强度、抗机械冲击、渗光透氧（滋生微生物）等方面的缺陷，以其优异的性能无可争议地成为建筑冷、热水系统等管道输送领域的优选管材。

技术指标

XPAP及PEX工程应用规格：主要有DN16～32mm，少量DN40、DN50、DN63。

产业化、市场化前景

地板采暖用塑料管道用量“十一五”期间将快速增长。地面采暖受到用户喜爱，主要是地面采暖有诸多特点，如：地面采暖具有房间温度分布均匀、温差较小、给人以脚暖头凉的舒适感觉；不易产生灰尘团，有利于营造健康的室内环境；节约能源和减少热量损失等特点，受到居户和房地产开发商的喜爱，已成为北方地区住宅销售的卖点。

此外，我国采暖区域在扩大，从过去黄河以北扩大到长江以北地区。因此，今后几年，地板采暖用塑料管道生产与应用量将会快速增长。

技术领域:新材料

合作方式：技术转让

联系方式：

单位：上海交通大学国家技术转移中心长沙分中心

地址：长沙岳麓区麓景路2号生产力促进中心创新楼102室，邮编：410205

联系人：钟慧林    联系电话：0731-82782785

项目负责人： 张燕   联系电话：13795352387

E-mail：zhonghuilin-gogo@163.com

68、矩形钢管混凝土梁柱节点关键技术研究

成果拥有单位：天津大学

成果简介：

1、倒角型隔板贯通节点技术：提出了圆弧倒角型和倒角放坡型隔板贯通式节点形式，减轻了梁翼缘与隔板连接处的应力集中，避免节点发生脆性破坏。研究了倒角型隔板贯通节点的静动力性能，确定了节点的应力分布规律、破坏机理和滞回性能，推导了节点拉伸承载力计算公式。

2、长挑出隔板贯通节点技术：提出了长挑出隔板贯通节点，使塑性铰外移，提高节点域抗震性能。研发了新型柱端加载装置，解决了现有加载装置难以准确模拟节点受力状态的技术难题，发现该节点抗震性能良好，并得到了混凝土强度等级、内隔板厚度及加强板长度等参数对节点性能的影响规律。

3、全螺栓隔板贯通节点技术：提出了全螺栓隔板贯通节点和下栓上焊隔板贯通节点，克服了焊接质量难以保证的技术难题，实现了节点技术的突破，解决了一般节点制作安装周期长、人工费用高等技术问题，并获得国家发明专利。

该科研成果已经成功应用于多项矩形钢管混凝土结构工程，应用可推广程度很高，取得了巨大的经济效益。

市场预测：

本项目所涉及的研究内容解决了传统矩形钢管混凝土梁柱节点存在的应力集中、脆性破坏和构造尺寸偏大等问题，并提出了理论计算方法，为钢管混凝土梁柱节点后续研究奠定了基础和宝贵的实践经验。多项新的节点技术在国内甚至在国际上都是领先的，有着很广阔的应用前景。例如，全螺栓隔板贯通节点的连接全部采用高强螺栓，避免了现场焊接，施工方便，承载力高，同时实现了塑性铰外移，保证了结构的安全。

合作方式：技术合作

知识产权及获奖情况：

该项科研成果获得发明专利3项，达到了国际领先水平。

联系方式：

地址：天津市南开区卫津路92号天津大学三村5号楼102室

电话：022-27406550           传真：022-27406550

Email：tjuttc@tju.edu.cn     网站：www.tjuttc.com

69、聚苯乙烯泡沫粒子保温砂浆

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

本发明涉及一种建筑内外墙用聚苯乙烯泡沫保温砂浆及其制备方法领域。本发明所述的预混聚苯乙烯泡沫粒子保温砂浆，各组份的质量份数如下：胶凝材料65-88、矿物掺合料2-22、增稠剂0.1-2、引气剂0.1-0.4、增粘剂1-2.5、聚苯乙烯颗粒3-9、建筑用砂0-6。本发明所述的聚苯乙烯泡沫粒子保温砂浆比传统保温砂浆有更好的保温效果；对施工者来说，除了配料快以外，还具有施工快和质量保证的优点；可以根据不同的环境条件与保温要求，配制不同密度与不同性能要求的保温砂浆；与EPS板保温体系相比，保温砂浆保温体系的整体性更好，保温砂浆与墙体材料紧密结合成一个整体，外层砂浆与保温砂浆的结合力强，制作成本也较低。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

70、聚乙烯玻璃纤维增强材料

成果拥有单位：上海交通大学

成果简介：

聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；其缺点是力学强度不高，热变形温度很低，故不能承受较高的载荷。 通过与玻纤复合后，材料的力学性能和热性能得到很大提高。

技术指标

聚乙烯玻璃纤维增强材料拉伸强度为73MPa，冲击强度为14KJ/m2, 热变形温度为130℃，其性能可以与工程塑料尼龙相当。

应用领域:材料管道

技术领域:新材料

合作方式：技术转让

联系方式：

单位：上海交通大学国家技术转移中心长沙分中心

地址：长沙岳麓区麓景路2号生产力促进中心创新楼102室，邮编：410205

联系人：钟慧林    联系电话：0731-82782785

项目负责人： 张燕   联系电话：13795352387

E-mail：zhonghuilin-gogo@163.com

71、可挤出吹塑的高韧性尼龙复合材料

成果拥有单位：上海交通大学

成果简介：

聚酰胺俗称尼龙(PA), 居五大通用工程塑料之首。由于其具有力学强度较高、熔点高、耐磨、耐油、耐一般溶剂(除强酸外) 、耐热、自润滑性好等优点, 是产量最大的工程塑料。 另外，尼龙具有很好的阻隔性，如果作为汽油、化学药品的包装容器是很有用的，但通常的尼龙由于分子量不高，熔体强度低，粘度小，而难于挤出和吹塑，而且还存在着干态或低温下冲击强度低，这也使其应用和加工方法受到限制。通过研究我们制备了性能优异的可以挤出或吹塑的尼龙材料，其冲击强度为55KJ/m2(比纯尼龙6高出4倍)，低温冲击强度12.455KJ/m2(比纯尼龙6高出2倍)。

技术指标

尼龙材料，其冲击强度为55KJ/m2(比纯尼龙6高出4倍)，低温冲击强度12.455KJ/m2(比纯尼龙6高出2倍)。

应用领域

可广泛用于汽车、电子电气、包装、机械、家具、建材、运动和休闲用品、生活用品、玩具等行业，如用作汽车燃油箱、农药瓶、药品瓶、涂改液瓶等。

技术领域:新材料

合作方式：技术转让

联系方式：

单位：上海交通大学国家技术转移中心长沙分中心

地址：长沙岳麓区麓景路2号生产力促进中心创新楼102室，邮编：410205

联系人：钟慧林    联系电话：0731-82782785

项目负责人： 张燕   联系电话：13795352387

E-mail：zhonghuilin-gogo@163.com

72、可视化交互装配工艺规划及信息管理系统

成果拥有单位：北京理工大学

成果简介：

本项目通过建立一个基于虚拟现实技术的计算机装配工艺规划仿真分析环境，利用产品的CAD模型，在不制造实际模型的情况下，由装配工艺规划人员在计算机环境中对产品的装配工艺过程进行交互式的定义和分析，包括建立产品各组成零部件的装配顺序，空间装配路径，编制工艺文档，并分析装配过程中的装配精度和装配机构运动，从而大幅减少装配工艺规划周期和成本，同时，系统提供装配工艺过程动画录制功能，将规划好的装配工艺以三维动画形式纪录下来，并可以通过安装在装配现场的浏览终端，展示给装配人员，以3维工艺来指导3维装配，从而使装配人员能更加直观、准确、高效地完成装配工作，提高装配质量和效率，降低时间和成本。应用范围：适用于军工、汽车、造船、机械设备、机车、家用电器等以组装为主要工序的相关制造行业。提供与目前流行的CAD系统的模型转换接口；基于虚拟现实技术的人机交互装配工艺规划环境，提供交互式零部件装配过程定义、实时动态干涉检测、零部件装配约束识别、装配轨迹规划、装配过程动画和机构运动仿真等相关技术工具；装配知识辅助，提供与特定行业相关的可扩充的装配知识库和装配工艺辅助决策机制；装配公差的分析与综合及带公差的装配仿真，并可以实现基于实际零部件加工尺寸的零部件选配；装配现场的3维装配工艺浏览及查询客户端系统。

合作方式：技术合作

联系方式：

联系人：陈柏强  张昊 盛琼 刘增猛

电话：010-68912328、68948531

73、利用工业固体废弃物制备功能胶凝材料

成果拥有单位：武汉理工大学

成果简介：

该项目系统研究了规模化高效利用矿渣、粉煤灰、钢渣、煤矸石、磷石膏等工业废弃物的活性激发、生产工艺及其应用技术，提出系统、高效率的物理、化学活性激发方法，充分发挥其潜活性、提高生产效率、降低能耗。所制备的高活性混凝土掺合料可以高掺量替代水泥及水泥熟料、改善混凝土工作性及耐久性。

新型墙体复合设计及其快速施工技术为高活性混凝土掺合料又提供了一条新的应用途径，其设计独特、可操作性强、生产效率高。其延伸技术研究为该技术的推广应用提供了技术补充与完善。

工业固体废弃物利用率高，高附加值、功能化利用，生产能耗低，针对其特性采取不同活化方法，成本低廉、性能优良、效益明显；专项技术系统、完备，已建成示范生产线。

合作方式：合作、技术转让

联系方式：

负责人：李格升                主管：饶凌

联系电话：13971067809         联系电话：13907142723

74、利用固体废弃物制备功能性陶瓷

成果拥有单位：华南理工大学

成果简介：

本项目以陶瓷废渣、废泥，城市污泥，疏浚泥，炉渣，煤渣，粉煤灰等固体废弃物为原料，辅以其他原料制备功能性多孔陶瓷。制备的功能性陶瓷包括：具有隔热防污功能的轻质陶瓷砖、具有植物栽培功能的仿土壤陶瓷砖、吸音陶瓷砖、吸水陶瓷砖、透水陶瓷砖以及过滤陶瓷、陶瓷微球与各种多孔陶瓷等。原料中固体废弃物使用量高达30%以上（按国家规定，废弃物使用量大于30%的可享受免税政策），最高可达90%以上。由于原料大部分使用固体废弃物，生产成本低。本项目技术与产品广泛应用于建筑陶瓷、卫生陶瓷、水泥、冶金、矿业、化工、轻工、农业、园林、环保及城镇建设等各领域。

隔热防污轻质砖性能指标如下：吸水率：小于1.0%；容重：小于1000kg/m3；耐火度：大于1100℃；导热系数：小于0.35W/m.k；抗折强度：大于15MPa。

联系方式：

联系人：华南理工大学长沙技术转移中心  朱斌

电话：13802907271

E-mail:esbzhu@scut.edu.cn；zbscut@126.com

75、利用陶瓷废渣生产轻质高强节能型建筑陶瓷板材

成果拥有单位：华南理工大学

成果简介：

以陶瓷工业废渣为主，添加铝型材工业废渣，创新性地开发出了两种废料综合资源化利用于生产新型无机材料陶瓷抛光砖的专有工艺，研究并运用了低温烧成技术、往复层叠布料整体平移技术、大规格陶瓷制品坯体干燥前的增韧技术等用于系列产品的开发，实现了两种工业固体废弃物综合资源化用于生产超大规格的具有轻质、节能、隔热保温特性的新型绿色建筑材料。本项目解决了陶瓷工业及有色金属加工业生产中存在的废渣难于处理的一些共性的关键技术问题，实现了跨行业的废渣循环经济利用，为建材及冶金这一资源消耗型行业开辟了新的资源方向，同时生产的环保产品具有绿色节能、超大规格、保温隔热、高强阻燃、建筑节能效果佳，易于运输施工、装饰效果强等优异特点。经专家们的鉴定认为该产品达到了国际先进水平，对建立新型生态工业、促进社会经济发展具有重要意义。技术指标或产品性能：比重0.95～1.35g/ml，相关技术指标均符合现有轻质材料国家标准；吸水率<3%；导热系数低于0.35W/m﹒K；烧成周期不超过75~95min；抛光产生的废料利用率达到85%～100％，原陶瓷生产过程加工所产生的废料利用率可达100％；其中烧成废料95～100％；抗折强度不低于轻体材料相关国家标准。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：朱 斌

联系电话：13802907271

电子邮箱：esbzhu@scut.edu.cn

76、沥青发泡功能模块装备

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

泡沫沥青生产需要专门的机械生产设备。目前，能够生产泡沫沥青再生机械设备的厂家有德国维特根（Wirtgen）公司、美国卡特彼勒公司、美国的CMI公司、日本小松公司和加拿大SOTER公司。其中，维特根公司生产的昂贵的冷再生设备在世界各地发挥着卓越的性能。在我国，泡沫沥青再生技术的实施至今还未能摆脱依赖设备进口的局面，维修施工备受限制，严重制约了泡沫沥青的推广与应用。同济大学基于模块化的设计理念，成功研制出沥青发泡功能模块。该模块将沥青发泡系统各部分功能进行独立封装，方便安装在现有的冷再生机或各种搅拌站，可以根据业主和投资商的需求进行配置，使用上更加灵活，同时避免了投资商的经济压力。这一研制成果必将大力推进泡沫沥青这一创新技术的推广应用。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

77、民用重要建筑抗暴技术

成果拥有单位：天津大学

成果简介：

目前，对影响人们生产和生活的建筑物如何进行防爆抗爆，提高其抗爆能力是需要迫切解决的问题之一。同时，针对餐厅的燃气、油气爆炸提出抗爆、泄爆设计方法。

建立了建筑及构件上的爆炸荷载模型，提出了建筑构件损伤评估实用化方法，研发了建筑抗爆新材料、新结构与抗爆加固及减爆新技术，建立了建筑结构连续倒塌分析新方法与防爆概念设计方法。

应用领域：民用重要建筑以及人防、国防工程。

市场预测：

天津地铁一号线等多个城市地铁工程建设过程中，团队针对“地铁车站遭受意外爆炸事件的灾害模拟及防护措施”开展研究，采用爆炸波传播模拟技术，建立了爆炸荷载，并根据抗爆性能评估方法，研发柔性加固技术，有效地提升了城市地铁车站的抗爆安全性。

合作方式：技术合作，技术支持

知识产权及获奖情况：

重要建筑抗爆理论与关键技术. 国家科学技术进步奖二等奖（2012-J-221-2-09-R01）, 国务院, 2012年12月。（排名第一）

城市轻轨与高架桥梁抗震与减震控制研究及工程应用. 国家科学技术进步奖二等奖（2008-J-221-2-09-R01）, 国务院, 2008年12月。（排名第一）

联系方式：

地址：天津市南开区卫津路92号天津大学三村5号楼102室

电话：022-27406550           传真：022-27406550

Email：tjuttc@tju.edu.cn     网站：www.tjuttc.com

78、模块化全装配预制混凝土结构住宅体系

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

模块化全装配预制混凝土结构住宅体系将单一住户作为一个预制单元，各预制单元通过横向拼接形成一个住宅楼层。其中单个预制单元包括其墙体及上部楼板，拼接部位预制墙体设置单片钢筋网，墙体厚度取标准厚度的1/2。相邻半墙以及墙体开洞部位上方半梁采用分布螺栓实现横向拼接，悬挑半梁的横向拼接及纵向连接同样采用螺栓连接方式。各住宅楼层通过单元墙体及拼接墙体底部设置连接件，实现楼层间的竖向连接，最终形成一栋住宅建筑。本成果涉及两项发明专利“一种全装配式预制混凝土结构的连接系统”（201210052417.3）和“单元式全装配预制混凝土结构住宅体系”（201210052419.2）。

技术指标：

该结构体系具有显著的可持续发展特征。包括预制技术的采用有利于高强及高性能混凝土材料的应用，可以提高结构的使用寿命，减小原材料的用量；以功能模块作为整体预制单元制作，大大减小现场工作量，加快了施工进度；基于螺栓连接的全装配式方案，从根本上改变了现有混凝土结构的施工模式，实现了建筑从施工到制造的飞跃；同时螺栓连接方案大大方便了建筑物的维修维护、拆除和再利用，包括异地再利用等。

应用范围：

该结构体系适用于住宅建筑，特别是我国城镇保障性安居工程建设。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

79、模网空心墙的制作方法

成果拥有单位：中南大学

成果简介：模网空心墙的制作方法，其特征在于：(1)配制自密实混凝土，充分搅拌；(2)布设一层钢板网；(3)在钢板网上设置设置与之垂直或者斜向的拉接钢筋；(4)在拉接钢筋的另外一端设置另一层钢板网；(5)在钢板网之间设置与之垂直的支撑杆支撑两层钢板网形成组合型模网结构；(6)在组合型模网结构两边支模；(7)在模板内浇注配制好的自密实混凝土；(8)养护后拆卸模板得到成型的模网空心墙结构。采用模网组合浇注结构，能够提高产品的强度，制得的产品具有减小构件截面尺寸、减少支模、节省材料、施工方便、周期短、整体性、抗裂性和抗震性好等特点，从而达到了本发明的目的，适用于适合各种结构承重墙、剪力墙、异型柱、密集型钢筋结构等的使用。

知识产权情况：

专利号：CN201010152099.9

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

80、纳米多孔超轻质高效隔热SiO2气凝胶

成果拥有单位：厦门大学

成果简介：

本项目研制的超轻质高效隔热材料具有比空气低的热导率、较低的密度、适合于推广应用的材料强度、高温下稳定、无毒、无有害物质放出，代表着保温隔热材料研究和发展的方向，具有前沿性和创新性，可有效地解决当前传统的保温隔热材料不能解决的问题，在国防、军事、经济发展等方面具有重要意义。该材料在航空航天方面，其他武器装备和电子设备的隔热保护方面，石油输油管道、保温箱、建筑节能、太阳能集热、炉窑保温、石油化工等方面都具有广阔的应用前景。本项目制备工艺简单，成本低，安全性好，有利于规模化生产，能产生较好经济效益和社会效益。SiO2气凝胶采用Sol-Gel法制备，可以制备成粒状、粉末状、板状以及柔性薄膜等。本项目制备的纳米多孔超轻质高效隔热SiO2气凝胶可达到如下技术性能指标：1）材料主要组成：SiO2气凝胶、SiO2/Al2O3/TiO2多孔支撑体；2）材料孔隙率： 90 %；3）材料孔径： 50 nm；4）热导率：≤ 0.025 W/K·m；5）密度：≤ 400 kg/m3；6）工作温度范围：－200  800℃；7）阻燃性好，高温使用不分解，无有害气体放出；8）耐环境性好。技术成熟度：近年来，我们对纳米多孔超轻质高效隔热SiO2气凝胶进行了详细的研究，对气凝胶及其复合材料的理论基础；材料的传热、传质过程及隔热机理；Sol-Gel工艺；气凝胶的超临界流体干燥制备方法；气凝胶的常压干燥制备方法；SiO2气凝胶复合玻纤隔热性能；SiO2气凝胶复合空心玻璃微珠隔热性能；多孔隔热、隔声陶瓷材料；热力管道防热腐蚀等都进行了系统的研究，因此，该材料的制备技术成熟，具备向中试转化放大的基础。纳米多孔轻质高效隔热SiO2气凝胶材料还具有极高的孔隙率、极低的密度、极低的声传播速度、极低的介电常数、极高的比表面积、透明等优异性能，在热学、光学、声学、微电子、石油化工、航空航天、节能建筑等领域具有十分广阔的应用前景并受到广泛关注。具有优良综合性能的纳米多孔轻质高效隔热SiO2气凝胶材料一旦问世，在军民两用领域有着迫切的市场。在民用方面，该材料将首先应用于家庭及单位的太阳能热水器。热水器的储水箱、管道和集热器使用该材料，将比现有太阳能热水器的集热效率提高1倍以上，而热损失下降到现有水平的30%以下。太阳能热水器性能的提高对我国阳光充足、气候寒冷的西北地区犹为重要，可以大幅度降低对植物型燃料的依赖，对生态环境的保护具有重要意义。我国目前拥有家庭太阳能热水器2，000万台以上，如果每台热水器使用0.1 m3的SiO2气凝胶材料，则全国将有200万m3潜在市场。我国绝热材料的总产量约为18，000万m3/a，以建筑保温为第一大用户，其次为电力（热力）、石化、化工、冶金、建材等工业领域。如果10年以后有1/10的场合采用SiO2气凝胶材料，则也有1800万m3/a的市场。该项目设备投资150  200万元，流动资金100万元，可提供军工、化工、节能建筑、民用需求的纳米多孔超轻质高效SiO2气凝胶保温隔热材料批量产品；可供应特殊场合用、高质量小批量SiO2气凝胶产品。如果现在率先在国内建厂，占领纳米材料应用于隔热材料的制高点，将在本行业和材料体系中处于领头羊的位置。其效益和前景是十分可观的。国外小颗粒气凝胶出售价格为450元／升，用于隔热的定价可在150  200元／升。这样一年每台10L的设备产量约为2，500升，每升利润为100元，则中试期间利润为25万元。按这个比例，若能占有隔热材料的万分之一的市场，在2010年销售200吨纳米多孔SiO2气凝胶材料，约2，000，000升，则利润为2亿元。若按利润的十分之一计算也还有2，000万元。

合作方式：欢迎与企业合作开发纳米多孔轻质高效隔热SiO2气凝胶材料，具体合作方式可以面议。

联系方式：

联 系 人：余煜玺，程璇    电话：15960279061，18959285599

电子邮件：yu_heart@xmu.edu.cn， xcheng@xmu.edu.cn

81、纳米二氧化硅气凝胶保温隔热材料

成果拥有单位：中科院国家纳米科学中心

成果简介：

传统高层建筑保温隔热材如聚苯板具有便宜、效果好等优点，但是存在严重的火灾隐患。纳米二氧化硅气凝胶保温隔热材料可以适用于建筑物外层保温材料以及高温输油管道毡子，已经在新疆克拉玛依做了一个5公里的示范线，用于输油管道保温。

市场预测：

随着高层建筑保温标准的提高和特种行业对保温的特殊要求，替代传统保温材料的新材料就被提上日程，要求材料不仅具有保温功能，同时还要具有阻燃功能，气相二氧化硅复合材料的应用，使保温材料具备了新要求下可实施性，在未来特种行业的应用方面具有深远的意义。

合作方式：技术转让；工程承包。

知识产权及获奖情况：

一种无机半导体超级纳米粒子及其制备方法201110069175.4

联系方式：

联系人：任处长  电话：010-82545529

82、纳米改性高性能外墙建筑乳胶漆

成果拥有单位：四川大学材料科学与工程学院

成果简介：

建筑涂料在涂料行业中占有很重要的地位，欧美等发达国家的建筑涂料占涂料消耗总量的30-50%。而且国外建筑外墙大多采用高级涂料装饰，已占到了建筑外墙装饰用材的90％。

该纳米改性高性能外墙建筑乳胶漆的性能远远好于国家标准中的优等品的指标，具有较好的耐老化变色、粉化的能力，同时其耐洗刷次数、耐污性能、耐水、耐碱性能也很好。

本项目的纳米改性水性外墙建筑涂料（乳胶漆）已在涂料生产企业进行生产应用验证，同时具有大量的工程应用实例。并获国家发明专利授权，同时通过四川省科技厅组织的专家鉴定。鉴定结论为：项目技术成果具有创新性，处于国内先进水平。

年产1000-2000吨，设备投资：50万元，总投资200万元。

合作方式：合资、合作、技术转让。

联系方式：

联系人：熊建军    电话:  0731-88035086

E-mail：706801924@qq.com

83、纳米纤维增强有机玻璃

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

有机玻璃因其透光性优异、可加工性能好、不易破碎、重量轻而在车窗、面罩、眼镜片、飞机窗盖等众多领域得到广泛应用，但其机械性能尤其力学强度和冲击韧性较低。

复合材料技术是提高有机玻璃力学性能的重要手段。采用常规微米直径的连续纤维作为增强体的难点在于如何使基体与增强体的折射率相匹配。但若纤维的直径达到纳米级（远小于可见光波长），基体与增强体之间折射率的匹配性问题将不再重要。

功能特点

本项目基于同轴共纺复合纳米纤维制备增强有机玻璃。将具有较高力学性能和熔点温度的聚合物如PEEK用作为芯层材料，将透光聚合物PMMA用作为壳层材料，经同轴共纺制备出复合纳米纤维薄膜，再将若干层薄膜累叠一起经热压机熔融压制。由此得到的复合材料既具备有机玻璃的透光性，又具有更优异的力学性能尤其抗冲击韧性。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

84、耐深紫外激光辐照特种玻璃

成果拥有单位：厦门大学

成果简介：

耐ArF、F2深紫外激光辐照特种石英玻璃。ArF准分子激光193nm的透过率大于90%。F2准分子激光157nm的透过率大于80%。ArF、F2深紫外激光辐照时，玻璃不产生结构缺陷，不发出红色荧光。掌握了控制性能的关键技术。除了纯度以外，OH、H2含量范围、均匀性的控制及其关键技术。应用于深紫外光刻、光制导等。根据要求形状以及尺寸，投产条件不同。

合作方式：各种研发合作方式，欢迎洽谈。

联系方式：

联 系 人：周忠华           电话：13656008137

E-mail：zzh@xmu.edu.cn

85、南方城市屋顶绿化关键技术研究与集成示范

成果拥有单位：湖南省园艺研究所、湖南格瑞园艺科技发展有限公司

成果简介：

该项目成功筛选出适合南方屋顶栽培的玉带草等23个特色植物品种，首次成功选用三叶木通（和欢果）、毛花猕猴桃、费约果3种新优水果植物应用到屋顶绿化，提出了果树花卉混合藤蔓植物+花架全新的屋顶绿化新模式。成功研制出以半风化紫色砂页岩：炉渣和菜园土混合料：有机、无机复合=0.30：0.25：0.45的复合型屋顶绿化生态轻型栽培基质，并应用于屋顶绿化中。项目集成屋顶雨水收集、水肥药自动低压渗灌等技术，实现了屋顶绿化灌溉、施肥、用药同步完成和节本高效。已在长沙、湘潭、娄底等城市的部分屋顶进行示范应用，取得了显著的社会、生态、经济效益。该成果达到同类研究的国际先进水平。

市场前景：

花果藤蔓混栽屋顶绿化新模式使楼顶屋面温度平均降低6.5℃，屋顶绿化区域空气湿度增加2%左右。与普通屋顶绿化施肥、灌溉相比较，此项目节水20%，节肥15%，节工60%，按三年新增城市屋顶绿化面积50余万平方米计算，新增经济效益3.2亿元。

联系方式：

地址：湖南省长沙市芙蓉区远大二路892号

电话：0731-84691665

86、泥岩泥化物高效固化剂

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

随着国家经济的快速发展，高速公路建设及煤炭能源工业迅猛发展，但在路基修筑中常常遇到泥页岩一类的易软化、泥化岩层，特别是在煤矿巷道中，底板大多为泥岩，在水及车辆碾压作用下发生严重泥化，极大影响路基质量及交通运输。为解决泥岩泥化问题，开发了一种高效泥化物固化剂，通过将固化剂材料撒在泥化物上，并进行搅拌，然后碾压密室后即可，固化后的固化体可直接作为低等级公路无铺面道路，也可作为高等级公路路基。

对泥化物的含水量及粒度没有特别要求，根据用途不同，选择不同固化剂掺量比例。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

87、气凝胶隔热复合材料

成果拥有单位：山东大学

成果简介：

气凝胶材料是一种纳米多孔性固体材料，孔隙率高达80.0-99.8%，是最轻的固体材料，比表面积非常大，隔热性能好。本项目除可生产耐650ºC二氧化硅气凝胶隔热复合材料外，还可生产耐1100ºC透波型二氧化硅气凝胶隔热复合材料。气凝胶隔热复合材料可用于冷库保温、石油管道保温、LNG保温、高速铁路保温隔音等领域；还可用于防爆、防弹，气凝胶材料具有吸能的特点，在防爆领域应用前景广阔。

本项目研制的二氧化硅气凝胶隔热复合材料性能指标优于国外同类产品，耐1100ºC的两种二氧化硅气凝胶隔热复合材料国外尚未见报导，综合技术水平处于国内领先，达到国际先进水平。

本项目研制的材料与国外气凝胶隔热复合材料的对比

| 生 产 单 位 | 材料 | 室温热导率W/m·K | 高温热导率W/m·K |  | 最高使用温度ºC | 其 它 性 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 600ºC | 1000ºC |  |  |
| 浙江纳诺高科 | IPA650 | 0.020 | 0.042 | / | 650 |  |
|  | FMA650 | 0.020 | 0.042 | / | 650 |  |
| 广东埃力生公司 | DR06 | 0.018 | / | / | 650 | 柔性 |
|  | GR10 | 0.018 | / | / | 1000 | 柔性 |
| 美国Aspen公司 | Pyrogel® 6671 | 0.018 | 0.0401 | / | 650 | 非柔性材料 |
|  | Cryogel 10201 | 0.015 | / | / | 200 | 非柔性材料 |
| 美国Cabot公司 | LumiraTM aerogel | 0.022 | / | / | 160 | 非柔性材料 |
| 本 案 | 耐650ºC气凝胶 | 0.017 | 0.032 | / | 650 | 柔韧性好 |
|  | 耐1100ºC气凝胶 | 0.020 | / | 0.053 | 1100 | / |
|  | 耐1100ºC透波型 气凝胶 | 0.025 | / | 0.080 | 1100 | 介电常数1.33 介电损耗3.7×10-3 |

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：徐阳  电话：0531-88364752

E-mail：kaifb@sdu.edu.cn

88、气致变色灵巧窗节能材料

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

通过物理与化学技术的交叉，成功地研制开发出了结构可控的气敏性材料，通过气体分子的选择性吸附，材料发生颜色的可逆性变化。这种气致变色灵巧窗节能材料集智能化控制、光学特性智能化调节、节能、装饰、隔热、保温于一体，可广泛应用于建筑、汽车、宇宙飞船等作为高能效阳光控制节能窗户。结合室外阳光传感器和/或室内温度传感器，对通过窗户的阳光能进行智能化控制，特别适应于现代智能建筑大厦的发展,为现代窗户系统的设计和制造提供了全新解决方法，而且还可广泛应用于信息显示与储存、气体传感器等方面。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

89、砌体注浆加固技术

成果拥有单位：厦门大学

成果简介：

我国目前地震建筑破坏主要是砌体结构的破坏，砌体结构的加固至关重要。本项目将注浆技术应用于的砌体加固，通过灰缝注浆，改善灰缝砂浆的力学性能来提高砌体结构整体的抗震性能。加固效果明显，试验分析结果都表明，采用注浆加固方法替换灰缝砂浆后，砌体试件抗剪强度能够提高209%、抗压强度能够提高25%；与传统加固方法相比具有不破坏、不改变原结构外立面造型和装饰的特点，应用范围广；加固方法简单、易操作。技术成熟度：中试阶段。应用范围：砌体结构震后加固，砌体结构结构、功能改变引起的加固等。投产条件和预期经济效益：加固材料简单，方法可操作性好，施工周期短，且加固效果明显，经济效益优于其他传统加固方法。

合作方式：具体合作方式可商议。

联系方式：

联系人：石建光       范李劼       缪世超        司拓磊

电话：1350006094   13720880509   18050056318  18959216206

E - mail ：jgshi798@xmu.edu.cn

90、墙体阻燃发泡材料

成果拥有单位：北京理工大学

成果简介：

近年来各地火灾频发，造成了巨大的损失，建筑泡沫材料的阻燃已引起全社会的关注。公消[2011] 65号规定，民用建筑保温材料采用燃烧性能为A级的材料。但是，一般的RPUF，PS泡沫，PE泡沫很难达到这一要求。本技术通过分子结构改性等手段研制了一种掉渣率小，压缩强度高，阻燃性能好的泡沫材料。应用领域及效益分析：可直接用于建筑墙体，以改善性能或降低成本。

合作方式：技术合作或面议

联系方式：

联系人：陈柏强  张昊 盛琼 刘增猛

电话：010-68912328、68948531

# 91、区域建筑节能管理平台

成果拥有单位：北京大学

成果简介

区域建筑节能管理平台采用自动化、信息化技术和集中管理模式，对区域（城市）能源消耗环节实施集中扁平化动态监控和数字化管理。24小时监控掌握重点用能单位实际用能状况，形成智能能耗监管策略，加强能源领域的宏观管理和科学决策，促进建筑节能的发展。建筑及区域能源的数据信息的共享与合理利用，提升区域建筑的能源管理水平。

技术优势

本节能管理平台的先进性体现在以下几个方面：利用建筑评级系统，从能效、舒适和安全三个维度综合评定建筑管理水平；便于确定区域内建筑管理水平差的建筑，对其进行重点监控，帮助其改进系统管理水平和进行节能改造；使用区域或建筑的能耗当期值与同期值相比，便于确定节能改造成效，用数据说话；便于跟踪区域及建筑的节能指标完成情况，当出现超额情况时，及时进行预警，做好过程控制，确保完成节能指标；便于进行区域建筑能耗、能效、舒适度和报警信息的分析汇总，提高管理水平。

研究阶段

该系统能效果明显，经济效益显著。该系统已成功应用于于家堡金融服务中心综合节能项目等。已具备产业化条件。

联系方式

联系单位：北京大学技术转移中心

联系人：杨松尧  刘笑一  黄牧青

电话：010-62751717

邮箱：lisj@pku.edu.cn

92、三维钢筋混凝土设计平台InteRDS

成果拥有单位：华中科技大学

成果简介：

InteRDS是面向工程建设行业而开发的三维钢筋混凝土设计平台，具有强大的参数化混凝土结构建模、配筋和二维钢筋施工详图的自动生成能力，使用户不仅能构造直观的三维混凝土结构，直接基于直观的三维结构进行配筋，而且能自动生成符合施工要求的钢筋详图，大大地降低工作强度，减少设计错误，提高设计效率。

主要功能特点：

（1）三维参数化的混凝土结构设计；

（2）基于历史的三维几何造型技术，用户随时可对结构形状尺寸进行更改，系统自动重构结构模型得到新的混凝土结构形状；

（3）三维可视化的配筋设计；

（4）无限级Undo/Redo能力；

（5）可视化的钢筋管理与查询；

（6）钢筋与结构自动关联；

（7）三维动态剖视；

（8）二维钢筋施工详图自动生成；

（9）用户可根据工程出图需要，可在任意位置定义剖面和出图控制参数，自动生成输出到AutoCAD的钢筋详图，并且可自动根据截面上钢筋实际情况，在施工详图上自动标注钢筋信息及钢筋、材料统计报表；

（10）数据接口丰富多样。

CAD中心在工程建设行业已经与许多大型国有科研院所建立了良好的合作伙伴关系，InteRDS已在多家单位得到了成功的应用。

合作方式：面议。

联系方式：

联 系 人：李健、童喜、郭 立 萍

电话：18971075958、18971193200、15576657753

E-mail：hustpc@126.com

93、水泥高效复合助磨剂

成果拥有单位：哈尔滨工业大学

成果简介：

在水泥生产过程中，粉磨过程消耗了大量的能量，当物料粉磨至一定细度后，在增加粉磨时间也不能提高粉磨细度。项目课题组研究开发的水泥高效复合助磨剂具有缩短粉磨时间，提高粉磨效果以及提高水泥物理力学性能的优点，同时具有增大粉煤灰、矿渣等粉料掺量的功能，它是提高水泥质量理想的助磨材料。

主要技术经济指标：

当掺量为粉磨物料的万分之五时，水泥生产效率提高10%～20%；

水泥3d强度提高2～5MPa，28d强度提高3～6MPa；

粉煤灰、矿渣粉等掺合料的掺量提高10%～15%；

生产成本3500～4000元/吨，市场售价6000～8000元/吨。

市场分析：

随着水泥新标准的实施，水泥早期强度较难满足要求，另外，粉煤灰、矿渣等混合材的掺量受到限制，水泥中采用助磨剂的趋势逐渐增加，因此，产品具有较大的市场潜力。

负责人：王政、李家和、邙静喆

联系方式：

联系人：赵轶杰

电话：0451-86403033/13945696409

94、水泥基渗透结晶型防水涂料

成果拥有单位：苏州大学

成果简介：

水泥基渗透结晶型防水涂料是一种由硅酸盐水泥、硅砂和活性化学物质配制而成的粉状混合物，是目前世界上先进的刚性防水材料。其具有渗透结晶、耐腐蚀、增加混凝土密实度和提高混凝土强度的特性，它能在混凝土内部生长成枝蔓状针形结晶体，这种结晶体成为混凝土的一个组成部分，能防止从任何方向而来的渗透，达到永久防水的目的，在国际上具有“生物水泥”之称。

本项目可应用于地下室、挡水墙、游泳池、水库、水坝、污水池、种植屋面、地铁、隧道、桥梁及承载交通结构、厨厕间、粮仓、市政、电梯井、水族馆、消防池、洞库、核电厂、发电站、人防工程、军工设施、地面、内外墙、港口码头、船闸船坞沉箱以及需防化学物质侵蚀的混凝土结构。

成熟程度：批量生产阶段

应用前景：应用范围极广，具有大规模应用的前景。

合作方式：合作开发、技术服务。

联系方式：

联系单位：苏州大学科学技术与产业部

电话：0512-67165732

95、水泥水化机理及过程控制

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

该项目主要研究了高性能水泥及其组分的水化过程及控制机理，为从科学理论阐释整个高性能水泥项目的两个基本科学问题：高C3S水泥熟料的晶格畸变与辅助胶凝材料的活化机理奠定理论基础与支撑。并在许多方面取得突破与创新。

功能特点

. 水泥水化动力学及其研究方法上取得进展，建立了高性能水泥水化模型；

. 探明了高C3S水泥熟料和辅助胶凝材料水化时的反应机理；

. 探明了高C3S水泥熟料与辅助胶凝材料反应的界面结构形成机制与改善机理；

. 探明了高性能水泥主要水化产物CSH凝胶稳定性的提高原理。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

96、水溶性混凝土密封材料

成果拥有单位：厦门大学

成果简介：

本产品是液态碱性高强度硅酸盐基混凝土密封剂 。适用于新旧混凝土 、水磨石 ，以及其它以水泥为基材的产品 。能永久地提升地面抗压 、抗渗 、耐化学品 、耐磨性能 。HARD-TC-102内含特殊活性成份与催化剂 ，能与混凝土形成三维网络再结晶结构 ，从而形成一个坚固、密实、光洁的实体 。本产品能提高混凝土的耐磨度、抗压强度、抗渗性。本产品已经在多个工程中应用，并取得很好的效果。同时有关专利在申请中。新旧混凝土的表面增强。投资省，见效快。

合作方式：技术转让。

联系方式：

联 系 人：汪剑炜       电话：13860160619

E - mail ：jeffwang999@yahoo.com.cn

97、水性薄涂型钢结构防火涂料

成果拥有单位：厦门大学

成果简介：

随着社会经济的发展和科技的进步，钢结构建筑越来越多地涌现。钢结构具有很多独特的优点，如高强、高韧、抗震、轻质、价廉、体积小、不消耗土木、可工厂预制、建筑工期短等等。然而不耐温也是钢结构建筑的致命弱点。这就需要耐火性能高、施工方便、装饰效果好的钢结构防火涂料。而膨胀型防火涂料的有利之一就是使用较轻的重量和相对较薄的涂层就能获得特定时间的隔热效果。在性能稳定可靠的情况下，涂层越薄越有优势。但在实际应用中发现超薄型防火涂料的防火性能不是很理想，而薄型防火涂料施工方便，价格较超薄型的低，既能满足装饰性需要，又能达到建筑设计防火规范要求，是钢结构防火涂料的发展方向。本项目包括水性室外薄涂型钢结构防火涂料的配方及制备工艺。技术特点：

1.与钢构件有优良的结合力；

2.达到一定温度时迅速膨胀形成绝热保护层，在预期的耐火极限内可有效保护钢结构；

3.在钢构件受热发生允许变形时，绝热保护层不破坏，仍能保持原有的隔热保护作用；

4.可根据使用钢构的环境调节配方，改变涂层厚度及饰面效果；

5.生产工艺流程便捷，易实现异地生产；

6.安全无毒、经济合理。

产品的主要技术指标：产品技术指标均达到或超过了国家有关规范的要求，满足国家标准（GB14907-2002）要求。已具备产业化生产条件。水性薄涂型防火涂料适用于钢结构建筑、石油化工、冶金、电力、交通运输、库房等各类建筑物中的室内外钢、钢混构件、梁、柱、墙、楼板的防火保护。相对油溶性防火涂料环保性较好，涂层附着力强、高温条件下不开裂、不脱落。

投产条件：总投资约300万，用于购置高速分散机、分体混合分散设备、球磨机、砂磨机、振动筛等设备，厂房面积约200～500平方米。

效益分析：投资总额300万元，生产能力2000吨、产值3000万元，第一年实现年工业总产值1500万元、年销售收入1300万元、年净利润120万元。

合作方式：技术转让。

联系方式：

联 系 人：罗伟昂    电话：0592-2186178 (办) ，13400676679              E-mail :  luoweiang@xmu.edu.cn

98、水性阻燃隔热保温涂料

成果拥有单位：厦门大学

成果简介：

随着全球能源问题的突出和节能环保理念的深入，国际出台了一系列政策法规以期大力推广节能型建筑，加大建筑节能新技术。新产品的推广力度，淘汰或限制一批落后技术和产品，达到节约能耗，保护生态环境的目的。热反射隔热保温涂料行业具备了朝阳产业的明显特征：国家政策扶持，新兴产业，竞争尚不激烈，技术含量高，行业发展速度较快，利润较高，市场需求量大，发展前景广阔。本项目包括热反射隔热保温涂料的配方及制备工艺。其中的关键技术已申请国家发明专利两项（CN101671523，201110062632.7）。

技术特点：1.主动的将太阳光热反射回去。以期达到隔热的目的；2.降低能耗，具有优良保温隔热性能，实现阻燃、隔热、装饰一体化；3.具有良好的耐候性，耐洗刷性等综合性能，且制备工艺简单，使用方便；4.安全无毒、经济合理。

产品的主要技术指标：

| 技术指标 | 单位 | 指标要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 太阳反射比 | % | 0.8 | 0.91 |
| 半球发射率 | % | 0.8 | 0.86 |
| 隔热温差 | ℃ | ≥10 | 12 |
| 隔热温差衰减（白色） | ℃ | ≤12 | 6 |
| 导热系数 | W/(m·k) |  | 0.09 |
| 氧指数 |  |  | 28 |

本热反射隔热保温涂料经法定部门检测，符合JG/T235-2008《建筑反射隔热涂料》、JC/T1040-2007《建筑外表面用热反射隔热涂料》行业标准要求。已具备产业化生产条件。热反射隔热保温涂料是国家建设部提倡和推广的一种现代节能环保材料，性能卓越，可以应用于大楼、宾馆、公寓屋顶、墙面、铁皮房、工地活动房、集装箱办公房、彩瓦、塑料采光雨篷等建筑的隔热保温。投产条件：总投资约600万，用自动一体化涂料生产设备，厂房面积约1000平方米。效益分析：按年生产2000吨计算，本项目实现年销售收入5800万元，实际年上缴税242万元。

合作方式：技术转让

联系方式：

联 系 人：罗伟昂    电话：0592-2186178 (办)，13400676679

E-mail: luoweiang@xmu.edu.cn

99、塑木新型建材产品及技术

成果拥有单位：南京理工大学

成果简介：

塑木制品是当今世界上许多国家逐步被推广应用的新型建材产品，它是用PP、PE、PVC等树脂或回收的废旧塑料与锯木、秸杆、稻壳、玉米杆等废弃物，通过专用设备应用科学的工艺配方进行配混造粒或直接用挤出成型工艺制成的各种型材，正在成为国际国内建材市场的新宠。塑木复合产品既避免天然木材耐用性差、易燃、易潮、易腐、易蛀、易滋生霉菌及不耐酸等缺点，又避免单纯塑料易变形老化、高温蠕变、低温脆性等不足之处，具备无甲醛释放、水浸不涨、干燥不裂、高温不变、低温不脆、虫蛀不烂、经久耐用等应用优势。产品范围广泛，包括室外栈道、平台、栏杆、步道、凉亭、树池、垃圾箱、活动架、窗框、塑木门、栅栏、踏步、户外家具等城建用品，塑木装饰板、地板、托盘、包装箱等包装制品，等。技术指标：密度1.00-1.20 g/cm3，抗拉强度28.0－38.0 MPa，抗弯强度40.0－60.0 MPa，抗弯弹性模量3.10-4.20 GPa。项目处于国内领先水平，技术成熟程度，已完成小试。市场前景：美国目前仅塑木户外地板市场年销售额已超过10亿美元，塑木产品市场年均增长率均超过13%。我国每年如果回收200万吨废旧塑料用于生产塑木制品，年产量可达500万吨至600万吨，形成工业产值400亿元至500亿元。特别是，随着室内塑木产品的应用推广，市场潜力极大。

合作方式：合作开发、技术转让、技术入股等

联系方式：

联系人：潘明财         电话：025-84315335

E-mail：pmckjc@163.com

100、隧道防火涂料

成果拥有单位：厦门大学

成果简介：

公（铁）路隧道、地铁隧道钢筋混凝土砌体无法承受隧道火灾1000～1300℃的高温，导致砌体机械力学性能迅速下降，直接影响构件的承载能力和建筑物的稳定性，严重时会出现爆裂、坍塌的现象。鉴于隧道火灾的破坏性和危害性，在隧道砌体上涂刷（喷涂）防火涂料已经成为国际上通用的做法，我国即将出台相关法规予以强制执行，以提高隧道在火灾中的安全系数。本项目包括隧道防火涂料的制备、原料、配方及作为功能性底涂剂和表面修饰剂的纳米涂料两部分。关键技术已获得三项国家发明专利授权（ZL 2003101155266，ZL 2003101155251，ZL 2005100856944）。

技术特点：

1.高分子聚合物改性硅（磷）酸盐无机粘合剂，耐高温无机纤维增强，获得具有优良耐水性、柔性、粘接性能、抗张和抗弯曲强度、防火性能的隧道防火涂料，并可防止了隧道防火涂料固化过程中体积收缩、龟裂等问题；

2.柔性聚合物的存在，提高了隧道防火涂料对自然环境高低温变化的耐受性，即减少了热胀冷缩可能带来的质量问题；同时降低了汽车排放的酸性尾气对隧道内壁的腐蚀；

3.添加复合纳米材料，遇高温时，纳米材料逐步烧结，消耗大量能量，延缓了涂层的温升；

4.纳米粒子对聚合物树脂的比界面很大，结合力强，显著提高涂层的物理机械性能；

5.表面纳米涂层可与隧道防火涂料表面产生强大而持久的界面作用力，提高粘结强度；

6.纳米涂层可提高了隧道防火涂料的耐腐蚀性、耐候性，并达到减少污染的目的；

7.聚合物/硅酸盐纳米插层复合材料涂层作为底涂剂能有效阻止隧道山体水份渗透，有效防止涂层脱落；8.防火涂料与表面涂层分开包装，视等级要求，两部分可配合或单独使用，具有灵活性。

产品的主要技术指标：

产品经“国家防火建材质量监督检测中心”检测，所检测的十余项技术指标全面达到GA98-1995要求均达到或超过了国家有关规范的要求。当涂层厚度为22 mm，耐火极限为3.3 h。已经实现产业化生产，并已应用于九华山隧道工程、沪蓉西高速公路隧道等十余项隧道工程。纳米表面处理技术的应用大幅度提高了涂层的防水与防火阻燃隔热性能。该产品可广泛用于各类铁路隧道和公路隧道的防火保护。随着我国基础设施建设力度的加大和西部开发、北京奥运建设项目的逐步启动，公（铁）路隧道特别是地铁隧道建设的工程量将增加，隧道防火涂料存在广泛的市场前景。

效益分析：按目前我国年增公（铁）路隧道及地铁隧道80千米算，其隧道砌体的展开面积大约在175万平方米，根据建筑设计规范的要求，必须经过防火涂料处理，其市场额在1亿元左右； 该项目在厦门地区独家生产，项目建成后可达到的生产能力为年产2000吨，产值600万元，随着国家相关法律法规的进一步完善，隧道防火涂料存在的市场将更加广阔。

合作方式：技术转让。

联系方式：

联 系 人：罗伟昂    电话：0592-2186178 (办) ，13400676679               E-mail :  luoweiang@xmu.edu.cn

101、隧道及地下工程风险管理软件

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

为了科学地管理和控制隧道及地下工程建设风险，运用建立的工程风险分析理论与方法，开发了一套隧道及地下工程风险管理软件。该软件可根据拟建工程信息和资料，结合风险备选数据库中存储了大量的隧道及地下工程风险资料，自动生成工程风险调研表格，对拟建工程进行风险辨识、估计和评价，实现科学的风险决策与管理。同时，软件可根据工程施工进度进行实时分析和评估，并利用施工监测数据对在建工程各项风险进行动态跟踪管理，对施工中风险进行全面控制，保证工程的顺利进行。软件的基本功能包括：工程风险数据存储、辅助风险识别、风险估计计算与风险评价、风险决策和风险跟踪管理等。

技术指标：隧道及地下工程风险分析与评估、工程施工实时风险动态管理与控制

应用领域：隧道及地下工程风险管理与控制、工程建设过程中风险动态管理

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

102、特种玻璃钢夹芯板

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

1、在世界上独家实现对硬质聚氨酯等普通泡沫板的高效低成本强化，使得相同密度的这类泡沫板的平压（垂直于板面方向）性能和剪切性能可提高1个数量级以上，大大超过了价格昂贵的PVC、PEI、PMI等结构泡沫板（通常在航空航天、风机叶片、豪华游艇等项目上采用）的对应性能，成本却远远低于后者；

2、对这种强化或非强化的硬质泡沫芯与任意面板（铜、铝、不锈钢、高强钢等金属板，木材如三夹板，大理石或特种玻璃钢）制成的夹芯结构都能实现整体一次成型，具有最高的抗分层和抗剥离强度。

这种夹芯板具有如下特性：

（1）板面平：整张板最长可超过15m、最宽可超过3m，夹芯层厚度不受限制，厚度误差处处小于0.5mm；

（2）外表亮：视觉效果极佳，特种玻璃钢外面板的彩色胶衣面或烤漆铝面板达到镜面，颜色可任意指定，大理石面板的材质和颜色可按用户要求提供；

（3）粘接强：面板与芯板之间采用特殊共固化技术成型，使得无论金属、陶瓷、石材、特种玻璃钢还是其他材料面板都与泡沫芯结合牢固，具有其它粘接技术难以企及的界面强度；

（4）强度高：采用强化泡沫板制成的夹芯板，无论弯曲强度、抗冲击能力还是抗分层强度皆超过相同重量的其它泡沫夹芯或蜂窝夹芯板的对应性能；

（5）重量轻：夹芯板（30mm厚）重量最轻可低于4kg/m2，采用金属面板的夹芯板可低于5kg/m2，采用大理石面板的夹芯板可低于9kg/m2；

（6）保温好：由于硬质聚氨酯泡沫具有最低的导热系数，基于强化聚氨酯泡沫芯制成的夹层板不仅承载能力大大高于其它结构泡沫芯或蜂窝芯夹层板，而且保温性能远远超过后者；

（7）易拼装：可按设计图将金属龙骨、木条等结构件预置在泡沫芯中的任何部位，再制成夹芯板，用户可采用铆钉、螺栓对夹芯板组合结构进行拼装、连接或弯角过渡，在夹芯板表面安装挂钩或进行内饰也十分方便；

（8）性价高：基于先进的成型技术，本公司夹芯板不仅性能最高，而且成本最低。

这种夹芯板的应用包括但不限于以下领域：冷藏车车体，房车车体，高铁、动车、地铁

车厢车体，建筑外墙装饰，屋顶防雨，建筑隔墙，家具家装，大中巴、特种车车体，移动别墅，通信基站，移动营房，移动厕所，船舰隔舱，集装箱…。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

103、透明耐划伤纳米复合涂层制备的关键技术和应用

成果拥有单位：中科院国家纳米科学中心

成果简介：

本研究成果采用机械化学法制备的高含量纳米颗粒透明涂层材料，在不损失涂层透光性、柔韧性、附着力等关键性能的前提下，二氧化硅等纳米颗粒对聚合物涂层耐划伤性有显著提高。最直接的效果是在多种塑料表面涂覆这种透明纳米涂层后，使用钢丝绒用力也无法造成明显的划痕或划伤。同时，该成果制备的纳米涂料可采用紫外光或光固化，能耗小、无溶剂排放，具有节能、高效、环保和长效的特点。该纳米涂层可应用在对透明性要求较高的塑料产品表面，如汽车车体、笔记本电脑壳体、手机壳体、树脂眼镜、高速铁路用树脂玻璃、高速公路反光板、风力发电机叶片、飞机风挡等。

市场预测：

有望应用在对透明性要求较高的塑料产品的装饰和保护方面。

合作方式：技术转让；合作研发。

知识产权及获奖情况：

一种光固化纳米复合涂料CN101423678

联系方式：

联系人：任处长  电话：010-82545529

104、外墙外保温系统及其配套技术

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

本成果显着改善建筑墙体的整体性能，可应用于新建住宅的节能和旧住宅的翻修节能。本成果组成材料可选择性多，其中保温材料可以为各种保温板材、聚苯颗粒保温砂浆或者无机保温砂浆等，满足不同建筑节能要求。饰面材料可以为有机涂料、瓷砖以及无机彩色饰面砂浆等，尤其是本成果发明的无机彩色饰面砂浆更是解决了传统外保温系统用建筑涂料作为饰面层而易于受到沾污，使用几年后易褪色、剥落起皮等难题。该无机饰面彩色砂浆能够进一步提高外保温体系的抗冲击性，且与抹面胶浆的适应性更好，饰面砂浆的吸水率低，抗老化性优良，而且由于使用了无机颜料，可以保证使用20年不褪色且具有易于清洗等优点。

该外墙外保温系统性能指标远远超过相关国家标准要求。

本成果解决了保温系统易于脱落、开裂变形的问题。具有施工简便、与基础墙体粘结牢固，施工方便，快速等特点。本品无毒，为单组分粉体材料，加水拌和即可使用，属环保型产品。

本成果涵盖多种不同保温材料保温节能方式，可广泛应用于新建住宅建筑节能和旧有住宅节能改造等工程。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

105、微孔泡沫双面吸声型超薄声屏障

成果拥有单位：上海交通大学

成果简介：

本产品是一种噪声控制技术领域的微孔泡沫双面吸声型超薄声屏障，包括：两层微穿孔板、两层空腔、两组非纤维吸声多孔材料、梯形空腔、折叠式的隔板、四周的框架。两层微穿孔板、两组非纤维吸声多孔材料之间是两层空腔，两组非纤维吸声多孔材料、折叠式隔板之间是梯形空腔，四周的框架固定微穿孔板和折叠式隔板的位置。两组非纤维吸声多孔材料固定在折叠式隔板上。两组非纤维吸声多孔材料背后各有一组梯形空腔，两组梯形空腔相互啮合，为啮合式梯形空腔，在啮合式梯形空腔填充部分非纤维吸声多孔材料。

应用领域

铁路或城市轨道交通线路的上、下行轨道之间，或者多车道公路的车道之间，尤其适合安装在设备限界严格的场合，可以显著降低交通噪声。

技术领域:环保材料

合作方式：技术转让

联系方式：

单位：上海交通大学国家技术转移中心长沙分中心

地址：长沙岳麓区麓景路2号生产力促进中心创新楼102室，邮编：410205

联系人：钟慧林    联系电话：0731-82782785

项目负责人： 张燕   联系电话：13795352387

E-mail：zhonghuilin-gogo@163.com

106、稳定型Low-E镀膜玻璃

成果拥有单位：苏州大学

成果简介：

Low-E镀膜玻璃有优良的红外光学特性，是较为理想的保温又透光的门窗材料。国家最近更提出了一个较为严格的建筑节能标准，全国每年约20亿平方米的新建建筑有3-4亿平方米的建筑玻璃需求，其中将会有很大的比例采用节能玻璃；另外，全社会已有的旧建筑约400亿平方米需要做节能改造，即使按10%的比例，门窗玻璃的面积也多达40亿平方米。因此，Low-E镀膜玻璃的市场前景十分看好。但目前国内的离线Low-E镀膜玻璃的现状是：一、产品生产主要出自进口的生产线，设备成本较高；二、镀膜产品在一天之内必须由后道工序加工成中空玻璃产品。前者因价格高不利于普及，后者则因稳定性差不利于新产品推广。

本课题组利用自身的真空镀膜技术，从研究开发新的镀膜材料入手解决这两个关键问题，即：一是开发稳定性好的介质材料，解决产品不能外运和难于零星加工等产品推广问题；二是该材料适合简单产品结构和工艺流程，并能利用国产的镀膜生产线生产，解决成本价格高等产品普及的问题。

项目来源：自主开发

- 江苏高校高新技术产业发展基金项目“稳定型低辐射镀膜

玻璃的产业化工艺研究开发”

- 江苏省建设厅项目“新型低辐射镀膜玻璃的研究开发”

技术指标：

可见光透射率 可达80%， 辐射率 低于0.1。 优于国家标准。并且可以根据需要、通过改变薄膜参数调整这些指标。

创新点：

介质致密性：为了保证简单镀膜结构的有效性，我们成功开发了高致密度的保护介质薄膜，使Low-E镀膜玻璃的性能更稳定、能在空气中放置更长时间。外层保护膜厚度虽然只有0.085微米（即85纳米，远比现有同类商品的膜层薄），最早的实验室样品已经在空气中放置了4年，生产线上做的样品也已经放置了3年半，2003年7月在实验室做的样品，已经在空气中放置了近3年，都还没有发现膜层有视觉上的变化。2004年12月在企业生产线上做的样品在可见光-近红外的光学反射率，相隔一年多的两次测试结果几乎完全一样，说明薄膜内没有出现能够引起光学性质变化的化学反应。

合作方式：面议。

联系方式：

联系单位：苏州大学科学技术与产业部

电话：0512-67165732

107、无机硅酸盐内外墙涂料

成果拥有单位：中国科学院广州化学研究所

成果简介：

无机硅酸盐涂料主要是指以硅酸盐类化合物作为粘结剂，加入各种颜料、填料、助剂、固化剂配制而成的涂料。从产品属性来看，无机硅酸盐涂料相对于有机涂料，生产及使用过程中对环境的污染小，无环境和健康方面的不良影响，具有更好的稳定性、耐候性、抗霉菌性及不燃性等性能，因此有“ 绿色” 环保涂料之称，在国外发达国家获得了广泛应用。

技术特点

1. 本项目成果通过少量有机硅氧烷对传统的无机硅酸盐内外墙涂料进行杂化改性，以克服以无机硅酸盐为主要材料制备的无机硅酸盐内外墙涂料的涂膜性脆易开裂、使用后期也容易粉化的技术弱点，同时引入高“防污性”这一特种功能，这是本项目的技术特征之一。

2. 本项目成果研制的无机硅酸盐涂料不含有机溶剂等有害挥发物质，在生产和使用期间，无臭、无毒、无过敏性物质，对生态环境无危害，这是本项目的另一技术特征。

应用范围：本项目的研制的无机硅酸盐内外墙涂料主要适用于各种无机基材表面。

市场预测：

我国无机硅酸盐涂料研究开发始于上世纪70 年代, 早期主要应用于内墙。70 年代末研究开发了无机硅酸盐外墙涂料。目前国内的无机硅酸盐涂料与国外同类产品的性能相比, 无论在在技术水平还是产业化水平上还存在相当大的差距，国内中、高端市场大部分被外资品牌占领。近几年，房地产已经成为拉动国内经济发展的一大支柱，我国近几年全国城乡住宅竣工面积年均超过10亿平方米。 例如，2010年，国内年建筑装饰工程量达到1.6万亿元，其中涉及千家万户的家庭装饰将实破1万亿元。据国家权威网站公布，在欧美发达国家涂料产品是无机硅酸盐涂料占主流市场，达90%以上的市场占有量。而国内市场无机硅酸盐涂料市场占有量不到5%。虽然无机硅酸盐涂料的使用量不到5%，但是它的高附加值以及具有的特殊功能十分引人注目。随着我国社会发展和人们对环保的重视，无机硅酸盐涂料大部分取代有机涂料将势在必然的，市场前景十分广阔。因此，发展无机硅酸盐内外墙涂料是国内绿色建筑产业的迫切需要，对推动国内经济发展具有十分重要的意义。

合作方式：面谈

联系方式：

联系人：吴土萍          手机：13533687886

E-mail：wutuping@gic.acn

108、无机建筑装饰材料微波促凝成型技术与装置

成果拥有单位：南京理工大学

成果简介：

本技术利用微波的特殊效应，可以在以水泥及混凝土（或其它无机材料）为主要原料进行装饰材料的生产时快速凝固、快速脱模，并且很容易实现配料—搅拌—浇注—成型—脱模的自动化和流水线作业，从而可以减少生产人员数量及其劳动强度，缩短脱模周期和提高模具的利用率，使得生效率得以极大地提高。另外，采用微波促凝生产工艺还可以使生产的装饰材料结晶效果、材料强度和表面效果由于自然固化的产品，采用配料—搅拌—浇注—成型的自动化、流水线作业，还可以保证材料质量的一致性，避免人工操作引起的混料不均、质量差异较大的缺陷。微波促凝技术还可以用于无机建筑材料的合成，利用水泥的主要组成物质和一些工业生产废料如煤矸石、矿渣甚至是污水处理厂的污泥生产一些建筑构件，达到废物利用的目的。技术指标：微波促凝设备采用4250（40kW）或2450（20kW）激波管，PLC控制器，生产的材料具有较高的抗折强度（≥6Mpa）和抗压强度（≥8Mpa），导热系数小于0.060，吸水率小于10～12%，固化速度3～5分钟。项目处于国际先进水平，技术成熟程度，产业化阶段。市场前景：本项目同时具有研发平台和生产平台功能。以本项目为平台，可以开发生产以水泥或混凝土等粘结料为主的各种建筑装饰材料和园艺制品，也可以开发其它新型无机材料为主的建筑装饰产品，可开发生产的建筑装饰产品包括墙板、线条、艺术雕塑和园艺制品等。同时由于生产过程无有毒有害废物排放，对环境不造成危害，因此该项目的实施还具有绿色、低碳、环保的社会效益。市场效益：与传统技术工艺相比，该技术可降低用工成本和模具成本60%以上，成品率可达95%以上，降低能耗78%左右，生产效率可提高8～10倍。

合作方式：合作开发、技术转让、技术入股

联系方式：

联系人：潘明财         电话：025-84315335

E-mail：pmckjc@163.com

109、无卤阻燃型聚氨酯保温材料

成果拥有单位：厦门大学

成果简介：

建筑节能已成为全球气候变暖压力下世界各国关注的焦点。从保温隔热材料技术，到零能耗建筑、被动式建筑，新型聚合物在建筑保温、节能领域正发挥着以往任何材料都难以企及的重要作用。聚氨酯硬质泡沫塑料是一种性能优越的高分子合成材料, 具有密度小、强度高、导热系数低、粘接性强、施工方便等特点。它既可作为绝热保温材料, 又可作为结构承重材料, 广泛应用于建筑、交通运输、冷藏等诸多方面。但聚氨酯泡沫易燃且不易自熄，燃烧分解产生大量有毒烟雾。无卤阻燃型聚氨酯保温材料既实现了环保的阻燃设计，又可以完全满足保温、阻燃、装饰一体化，是现今建筑行业聚氨酯保温材料的发展方向。本项目包括无卤阻燃型聚氨酯保温材料的配方及制备工艺。技术特点：1.保持永久的阻燃性能；2.降低能耗，具有优良保温隔热性能，实现阻燃、保温、装饰一体化；3.结构简单，安装方便，轻质高强度；4.工艺简单，设备较少，施工效率高，易实现异地生产；5.安全无毒、经济合理。产品的主要技术指标：本无卤阻燃型聚氨酯保温材料是一种绿色环保、导热系数低、密度小、尺寸稳定、隔热保温、阻燃等优点的新型材料，产品技术指标均达到或超过了国家有关标准（JGJ144-2004，GB8624-2006）的要求。已完成中试。无卤阻燃型聚氨酯保温材料是国家建设部提倡和推广的一种现代节能环保材料，性能卓越，可以应用于大楼、宾馆、公寓屋顶、墙面等建筑行业保温防震等部位，是房屋建筑的屋顶、天花板、墙板、地板等部件的理想材料。投产条件：总投资约350万，用于购置灌注机、发泡剂、切割机、复合机等设备，厂房面积约300平方米。效益分析：如将产品制成板材，按年生产20万立方米计，本项目实现年销售收入1500万元，实际年上缴税收45万元。

合作方式：技术转让

联系方式：

联 系 人：罗伟昂     电话：0592-2186178 (办)，13400676679

E-mail: luoweiang@xmu.edu.cn

110、现浇钢筋砼空心板

成果拥有单位：中南大学

成果简介：现浇钢筋砼空心板，包括现浇砼上板、模块、现浇砼下板、钢筋和现浇砼肋，模块间隔排列，在模块之间以及上、下表面布设有钢筋，现浇砼在模块之间现浇砼肋、在模块上形成现浇砼上板，在模块下形成现浇砼下板，其特征在于现浇砼采用自密实，混凝土现浇砼下板的厚度小于或等于45mm。这样，只需要小于或等于45mm的间距自密实混凝土浇注的时候就能够轻易的流动到模块四周包裹模块，从而大大的降低了混凝土的用量，降低了楼板结构自重，特别是能够有效的加强抗压强度、密度、劈拉强度、抗折强度和弹性模量等指数，还具有结构简单、强度高、刚度大、抗变形、抗振动性能优良等特点，适用于楼盖、屋盖、墙体、基础底板以及桥梁使用。

知识产权情况：

专利号：CN201010152117.3

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

111、相变储能建筑材料

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

相变储能建筑材料是一种新型建筑节能功能材料，利用相变储能材料可以使传统能源和可再生能源在时间和地点上进行流转，自动优化能源供应和需求之间的匹配，属于智能能源概念，在建筑中应用这种材料可以显著提高建筑物的能源利用效率。其应用方式主要有两种。

一为通过相变储能建筑材料提高建筑物对太阳能等可再生能源的利用率，降低建筑物对传统能源的消耗。冬季，太阳能热丰富的时间为晴天和白天，而我们对太阳能热需求的时间是晚上和阴天，二者之间存在明显的时间不匹配性。利用相变储能建筑材料蓄

存白天和晴好天气时的太阳能，在夜间或阴天将蓄存的太阳热释放出来，使得建筑物利用太阳能的时间从白天和晴天延长到夜间和阴天，提高建筑物利用太阳能的量。

第二种方式为利用相变储能建筑材料开发电力峰谷差“绿色能源”。在盛夏或严寒时节，空调或其它取暖设备往往集中使用，造成电力紧张，供不应求，而在其它时段又出现电力过剩的现象，出现所谓的电力峰谷现象。为消除峰谷现象，电力公司将峰时电价定为谷时电价的数倍，以鼓励电力用户多使用谷时电。在电力需求的波谷时段，可采用相变储能复合材料蓄存由空调或制热设备产生的冷量和热量，用于电力波峰时段，降低空调等设备在波峰时段的用电强度，可从用户侧的角度减小电力峰谷差，实现节电、节能和节约资源的效果。

此外，相变储能建筑材料还可提高建筑物的热稳定性和热惰性，减缓建筑物室内的温度波动，在提高室内热舒适度的同时，降低空调制冷或加热设施的启、停频率和运行时间，并达到降低建筑能耗的目的。

授权专利：

（1）发明专利：建筑用相变储能复合材料及其制备方法，发明人：张东、吴科如，专利号：ZL03116286.X

（2）发明专利：相变储能陶粒及其制备方法，发明人：张东、吴科如，专利号：ZL03128999.1

（3）发明专利：多孔石墨基相变储能复合材料及其制备方法，发明人：张东，专利号：ZL200410052870.X

（4）发明专利：纳米多孔石墨的制备方法，发明人：张东，专利号：ZL200410052872.9

（5）实用新型专利：用于生态建筑电力调峰的空调相变蓄能装置，发明人：张东，专利号：ZL200520044514.3

（6）实用新型专利：颗粒型相变复合材料制备装置，发明人：张东，专利号：ZL200320107805.3

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

112、橡胶集料混凝土

成果拥有单位：天津大学

成果简介：

橡胶集料混凝土(又称橡胶混凝土）是由普通混凝土中掺入汽车废弃轮胎经过机械粉碎、研磨、洗净等加工处理而得到的橡胶微粒配置而成。采用橡胶集料混凝土应用于路桥的铺装，可以既保持传统水泥混凝土桥面铺装优点，同时显著改善混凝土开裂问题。橡胶集料混凝土具有很好的抗疲劳载荷和很好的能量耗散能力, 也具有很好的抗冲击能力,抗冻融性能及抗渗性能都有一定的提高。

应用领域：对抗高温、耐低温、抗压性、抗震性有较高要求的道路和桥梁上使用。

市场预测：

价格约在每吨1500-2000元之间，随配合比变化，价格有所波动。可在对抗开裂性能或者抗震性能有优先考虑的结构或者子结构中应用推广，发挥橡胶集料混凝土的特点，从而带来工程和成本效益。

投资效益分析：

已在天津武清区武香路二百户东口桥桥面上建造了了一段7m×24m，厚度为120mm的橡胶集料混凝土桥面铺装试验段，事实表明橡胶集料混凝土桥面铺装这一新型结构形式值得进一步应用和推广。

合作方式：技术合作

联系方式：

地址：天津市南开区卫津路92号天津大学三村5号楼102室

电话：022-27406550           传真：022-27406550

Email：tjuttc@tju.edu.cn     网站：www.tjuttc.com

113、新型钢材打捆包装工业机器人

成果拥有单位：北京航空航天大学

成果简介

本产品与国外现有技术相比较，整机布局的合理性，彻底解决了难于维护和检修的问题，提高了运行的可靠性。定位精度高，拧丝头与钢材的严格位置关系是保证打捆成功的关键，也是打捆机高性能的具体体现。

现有设备在垂直与水平两个方向定位，且系统不稳定很难达到正确位置，故定位精度不准确，定位时间长达20秒左右。而本产品用一个自由度来完成两个方向的定位，并能自动适应不同捆径的钢捆，这样大大减少打捆周期，可达到小于10秒。现有设备捆结角度为270°易造成松捆和散捆，而本产品为720°，就不会出现松捆和散捆等现象。蓄丝机构的蓄丝量取决于导丝槽直径，从而决定每个打捆周期的送丝的长度，同时该机构还负责抽丝动作的完成，现有设备采用蓄丝轮于蓄丝油缸串联机构（即立式），安装在打捆机底部。本产品采用并联双油缸同步推进并置于打捆机上部，全部露在外部，这样机构紧凑，维护方便，造型美观。在导丝槽上设计了加强臂，并在其上安装了成型器，实现了减小抽紧力，提高了打捆质量，并节约了能源。液压系统为节能控制回路，利用蓄能器的能量，使系统在限定的高、低压间工作，从而减少能量的损失，降低了系统的发热量，也降低了泵功率。控制方面使用了基于PLC的双CPU控制系统，并提出应用了直接检测到阀、传感器元部件级的设备监控、故障诊断体系，并为打捆机的进一步智能化提供了可靠依据。

联系方式

联 系 人： 付永领

联系电话： 010-82317307

114、新型高效节能装饰板系统研究与应用

成果拥有单位：武汉理工大学

成果简介：

针对我国外墙外保温技术现状，开发的以高效节能、高寿命和高安全性、高装饰性和快速施工为主要特点的新型外墙外保温系统，

与传统技术相比，FP板在质量、成本与工期方面具有非常显著的优势： 1、节能效率更高。由于本技术对保温层进行了改性，其导热系数达到了0.036W/m•K，与现有技术相比，导热系数降低了12%，因此节能效率更高。同时施工时形成的分布式空腔封闭了大量的静态空气使节能效果更高。2、施工效率更高。由于本系统主要产品为工厂预制，因此与现有体系相比，施工过程相对简单，施工周期短。3、外观可调范围宽。产品采用预制工艺，可使建筑获得多种装饰效果，使建筑风格多样化，满足建筑师的要求。4、质量更高。

合作方式：合作、技术转让

联系方式：

负责人：李格升                主管：饶凌

联系电话：13971067809         联系电话：13907142723

115、新型高阻燃保温泡沫及泡沫型复合板

成果拥有单位：北京航空航天大学

成果简介

酚醛泡沫被称为“第三代保温材料”，相对传统的有机保温材料，酚醛泡沫具有难燃、低烟、低毒性、耐腐蚀、耐老化、尺寸稳定和优异的耐热性等，相比传统的无机保温材料，酚醛泡沫由于导热系数低，其保温效能明显提高。酚醛泡沫与常用的聚苯乙烯泡沫、聚氨酯泡沫等保温材料相比，保温性能更好，适用温度范围更宽，并具有不可比拟的防火性，因此是建筑外墙保温的绝佳材料。目前，酚醛泡沫已在欧美日等国家的建筑领域成熟应用。近年来，我国重大火灾事故不断发生，着火的主要原因，与其使用易燃材料有很大关系。外墙保温材料已成为引发建筑火灾的一个重要原因，随着建筑节能的全面推进，建筑节能的防火问题也越来越严峻。采用酚醛泡沫及其复合板材正好满足了我国建筑领域发展的迫切需求。

本项目的酚醛泡沫及其复合板材是在引进、吸收国外酚醛树脂配方的基础上开发出的产品，其基本性能如下表，具有优异的阻燃性和保温性，并且通过特殊的改性方法，明显改进了酚醛泡沫较脆的缺点，具有很好的强度和韧性，其安装方便、成本低，用于墙体保温、屋顶保温、地暖保温、保温装饰一体板等建筑保温领域，能够在保证安全的前提下实现高效节能，增强居住舒适性和建筑美观性。本产品还可用于空调通风管道、彩钢复合板、热水器、天花板、冷库、贮罐、船舶等对保温和阻燃有较高要求的领域。

高阻燃保温泡沫材料性能

| 密度(kg/m3) | 导热系数[W/(m•k)] | 抗压强度(MPa) | 阻燃等级 | 温度适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35～60 | 0.020～0.035 | 0.1～0.4 | B1/亚A1 | -200～200℃ |

合作方式

（1）、共同研发产品；

（2）、技术转让。

联系方式

联 系 人： 张佐光，李敏，顾轶卓

联系电话： 010-82339800，010-82339575

电子邮箱： zgzhang@buaa.edu.cn，leemy@buaa.edu.cn，

benniegu@buaa.edu.cn

116、新型混凝土高效减水剂

成果拥有单位：中国科学院广州化学研究所

成果简介：

采用大分子反应的新型合成路线，合成出带有聚氧乙烯醚侧链的聚羧酸高效减水剂。该减水剂应用于高强度混凝土的配制，在掺量为0.2%时（相对固含量计），减水率最高可达36％，各龄期抗压强度明显提高，3d、28d抗压强度比分别为207％、171％，90min坍落度基本无损失。该减水剂应用于水泥中，在很低的掺量下就具有很好的减水效果，在掺量为0.6％时，净浆流动度可达350mm（W/C=0.29）；对水泥的减水率最高可达55.7％，非常适合用于自流平水泥。

该减水剂应用于高强度混凝土的配制，在掺量为0.6％时，减水率可达36％，各龄期抗压强度明显提高，3d、28d抗压强度比分别为207％、171％，90min坍落度基本无损失。

该项目申请了相关专利4项，获得授权1项。研发的新型聚羧酸型减水剂具有超高的分散性能和优良保坍性能，符合集中搅拌商品混凝土的发展需要，能达到降耗省工、高效的效果。并可用于配制高强混凝土、泵送混凝土、自流平混凝土。

采用新型方法合成出的聚羧酸型减水剂具有超高的分散性能和优良保坍性能，符合集中搅拌商品混凝土的发展需要，能达到降耗省工、高效的效果。并可用于配制高强混凝土、泵送混凝土、自流平混凝土。

合作方式：面谈

联系方式：

联系人：吴土萍          手机：13533687886

E-mail：wutuping@gic.acn

117、新型建筑功能砂浆

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

研究成果为新型建筑功能砂浆产品，主要分为建筑装饰，保温节能、加气混凝土配套和特种建筑功能砂浆四种系列。

本单位拥有完整的生产设备线和全套的技术支持，可专业研发和生产不同经济附加值和技术含量的各类基础、低档、中档和高档的新型建筑功能砂浆产品。

新型建筑功能砂浆是由干燥筛分处理的细集料与无机胶结料、砂浆外加剂、矿物外加剂和助剂按一定比例混合而成，既可由专用罐车运输至工地加水拌和使用，也可采用包装形式运到工地拆包加水拌和使用。

四个系列产品的各项性能均十分优越，施工方便，主要技术指标均达到或超过行业标准的要求。

产品包括绝热砂浆、吸音砂浆、自流平砂浆、耐酸砂浆、膨胀砂浆和防射线砂浆。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

118、新型木质复合材料绿色制造技术

成果拥有单位：中南林业科技大学

成果简介：

本成果为组合授权发明专利技术：

①一种金属化木质粉末基复合材料的生产方法（ZL201110029275.4，授权日：2013.10.17）；

②一种人造铁梨木及其制备方法（ZL201210534753.1，公开日：2013.03.27）；

③一种人造金丝楠阴沉木及其制备方法（申请号：201410154700.6，公开日：2014.08.20）。

通过授权发明专利技术的实施，将丰富的秸秆、果壳、枯枝、落叶等城乡剩余物资源分级利用，变废为宝。将优质资源用于机械零件与高档工艺品的制造；将已腐化变质部分生产生态复合颗粒肥料（另有授权发明专利）。

市场预测：

本项科技成果为成组授权发明专利技术成果，技术成熟，可用于规模化生产。

通过实施本专利技术制备的材料（新型木质复合材料）可用于替代红木、铁梨木等珍稀木材制备茶盘/茶具，替代粉末冶金烧结青铜制备轻纺机械用滑动轴承等）。适于传统机械零部件制造业、高污染/高能耗乡镇企业转型，以及有志绿色产业的企业与个人投资兴业。

投资效益分析：

通过专利实施，在人造板、造纸、生物质能源、饲料等应用领域之外开辟城乡木质剩余物新的变废为宝、高效利用渠道，制备新型高品质环保木质复合材料与制品，预计利税率可达30%以上。

合作方式：

1、产学研合作或技术转让；2、技术入门费30万元，利润分红比例7：3（成果持有单位30%）。

联系方式：

地址：湖南省长沙市韶山南路498号

邮编：410004

联系人：吴庆定，张明龙

电话：0731-85623153，

传真：13787056035，13973150890

E-mail：csuftkjc@163.com，wudingle@126.com

119、新型轻木结构房屋体系开发应用

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

1、完成了三个系列足尺整体轻木结构模型试验研究工作，包括: 在国内首先开展二层对称开门洞模型、二层不对称开门洞模型试验；在国际上首先开展轻木-混凝土混合结构模型试验。创新成果为，对于平面布置对称的木结构房屋，其振型以平动为主，并且地震反应沿结构高度方向增加，而对于非对称结构，有明显的扭转振型产生；开门洞越大，结构反应愈剧烈，变形也随之增加；在大震作用下，结构滞回曲线出现非线性，并出现捏拢现象；对于轻木-混凝土混合结构房屋，底部钢筋混凝土框架使得地震反应增大，震害集中于木结构一层，并且开门洞率小的模型震害较轻。

2、完成了20榀足尺木剪力墙模型构件试验，包括在国内首先开展单层剪力墙模型试验、在国际上首先开展二层剪力墙模型试验。创新成果为，剪力墙在反复荷载试验中的滞回曲线具有明显的强度折减、刚度折减和捏拢现象，滞回曲线不饱满；静力试验中，剪力墙的破坏形态主要是墙板钉连接破坏和墙骨柱与底梁板的分离；有竖向荷载作用的剪力墙具有较好的力学性能；作用在翼墙上的竖向荷载可以降低横墙端部的墙骨柱上拔，

部分提高抗剪强度；洞口尺寸的变化主要影响到墙体的极限位移和耗能。

3、完成了试验结果分析、数值模型分析等，形成整体结构弹塑性分析方法和简化设计分析方法；填补同类结构试验、研究和设计上的国内空白。

项目研究引进国际先进轻木结构技术，结合国情消化调整为整体结构模型，开展试验分析、数值模拟和工程应用研究。取得了创新性成果，申请2项实用新型专利；完成两个轻木结构工程应用；研究成果应用可改善结构抗震性能及使用过程安全，为轻木结构在国内推广提供理论基础和实用技术，提高了我国在木结构抗震研究和应用方面的技术水平。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

120、新型水性环氧涂料

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

涂料领域，环氧树脂涂料向高固含量、无溶剂化和水溶性化方向发展。目前，国外纯环氧涂料生产呈现下降趋势，仅占2.6％，而环氧／聚酯粉末涂料已上升到50％左右。此外，大量使用的还有环氧／丙烯酸粉末涂料。从总的发展趋势看，今后环氧涂料发展方向是超薄膜化及100℃以下低温固化和高温快速固化等新型品种。

环氧树脂水性化是指将环氧树脂以微粒、液滴或胶体形式分散在水中而配得稳定的分散体系。不含挥发性有机溶剂或含量很低，不燃，储存、运输和使用过程中的安全性很高，而且固化后形成的涂膜很容易去除放射性污染，而且水性环氧良好的复涂性可以方便核电站的多次装修。

国外自20世纪50年代就开始了环氧树脂的水性化研究，其中将环氧树脂制成乳液是最常用的研究途径。水性环氧树脂配合固化剂最为广泛的用途是用作涂料。与传统环氧涂料相比，由于使用水取代了有机溶剂作为稀释剂，不仅在涂料的生产和施工中不会发生由于有机溶剂的挥发造成的中毒和燃烧爆炸等情况，而且可以大幅度降低涂料的成本。在施工方面，水性环氧涂料具有较好的重涂性，能够在较长的时间内仍保持较好的附着力，这是溶剂型环氧树脂不能比拟的；在施工后期，涂覆水性环氧树脂的清洗工作比较简单，使用过的容器和刷子只要用水和肥皂就可以清洗干净，与溶剂型环氧树脂相比既经济又方便环保。本产品使用水性环氧树脂，通过选择不同的固化剂，改变环氧/胺的比率不，可以制备出不同光泽、固化速度和使用期、具有较好附着力、耐溶剂性、耐酸碱性的水性环氧涂料。

一、环氧类地坪系统

1、彩砂地坪涂装系统

耐磨损、耐强力冲击、装饰效果好，具备一定防滑功能的地坪，特别适用于机场、地铁、食堂、休息室、办公室、食品生产车间及医院、学校的实验室等重视外观清洁，耐久性好的地方。

2、防腐墙面漆涂装系统

适用范围：严格要求防霉、防腐的食品厂、饮料厂、酒厂、血液中心、医院、制药、生化厂的墙壁、天花的涂装。

3、防静电自流平型涂装系统

要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子、通讯产品、电脑生产行业，大型精密仪器厂房等。

4、防滑地坪涂装系统

特别适用于有水、油等地面，以及一切需要防滑的地面。

5、自流平地坪涂装系统

要求高度清洁、无尘、无菌的电子、微电子行业，实行GMP标准的行业，血液制品行业，要求耐磨、抗重压、抗冲击力、防化学药品腐蚀的其他行业，也可用于学校、办公室、家庭等地坪。

6、水性环氧地坪涂料

适用于食品厂、电子厂、制药厂、化妆品厂、造纸厂、物流仓库、地下室等要求洁净的地面、墙面或天花板的涂装，也可用于学校、广场、走廊、商场和车道等硬度、耐磨性要求高的场合。

对众多底材具有极高的附着力，固化的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异；不含有机溶剂，节约能源，无污染，符合环保要求。

二、水性环氧防腐涂料系列

1.水性环氧富锌防腐底漆

用于船舶、集装箱、海上平台、码头等海洋设施，石油化工厂管道及贮罐、冶金、电力、食品、纺织等行业中钢铁构件的防锈和防腐。

重防腐领域的环保水性涂料，是目前市场上溶剂型涂料的最佳替代产品。

2.水性环氧云铁防腐涂料

可作为环氧富锌底漆等高性能防锈漆的中间漆层，以增强整个涂层的保护性能，可以作为钢铁上金属喷锌层或镀锌钢铁表面的封闭涂层。

在富锌底漆和钢铁的喷涂层上有优异的附着力和封闭性能,优异的耐盐雾性能和耐盐水性能,

对工业和化学大气有较好的耐侯性、良好的耐磨性,与后道漆膜具有良好的层间附着力,并具有优异的耐久性。

3.水性环氧氧化铁红防腐底漆

适用于钢材的防锈底漆及无锌涂层底漆。

优良的防锈性能和耐油、耐水、耐盐水、耐溶剂性能，漆膜坚韧致密与底材有良好的附着力，施工方便、无环境污染，与环氧、聚氨酯、橡胶、乙烯树脂等面漆具有良好的配套性和层间附着力。

4.水性环氧防腐面漆

适用于钢结构表面作防腐面漆用，也适用于木材及水泥制品，船舶机床，电器等表面作防护和装饰性面漆。

漆膜附着力极好，高强度、高耐磨性、优异的化学性能既有硬度又有韧性，具有极好的耐化学品性，可抵抗烟雾及中度的酸、碱、盐及溶剂，对各种恶劣气候的抵抗力极佳，如海洋大气、化工大气及工业大气环境，长时间后，不经打磨即可覆涂，不影响层间附着力，方便施工和维修，是水性涂料，施工方便，无环境污染。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

121、新型太阳能热利用混凝土储热材料

成果拥有单位：武汉理工大学

成果简介：

新型太阳能热利用混凝土储热材料是国家“863计划”和“973计划”重大研究成果。采用耐高温铝80水泥为胶结料，玄武岩、冶金工业废渣等为集料，并引入了高热导性能的纤维和颗料，综合具有优异的力学性能和热物理性能，各项技术经济指标达到国际先进水平。可用于太阳能热发电工程，绿色建筑等太阳能热利用中。其主要性能指标有：

1. 抗压强度≧30 MPa

2. 抗折强度≧8 MPa

3. 使用温度：中温型：室温至650℃，高温型：室温至1300℃，

4. 热导率≧1.8w•(m•k)-1

5. 储能密度：1kwh/(m3•K)

合作方式：合作、技术转让

联系方式：

负责人：李格升                主管：饶凌

联系电话：13971067809         联系电话：13907142723

122、新型组合式防火通道门

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

目前高速公路隧道、铁路隧道、市政隧道、水底隧道一般都采用双孔或多孔隧道，根据防灾的需要，在各孔隧道之间每隔一定距离需要设置联络通道。通过设置在通道内的常闭防火门的防火隔烟，就能够将火灾分区，能够使双孔隧道之间的通道变成避难所。由于防火通道门在火灾时要承受隧道中的冲击气流气压作用，且门洞的尺寸较大，所以对于门的可靠性和耐久性要求更高。现有的隧道内横通道防火门普遍采用卷闸门。在火灾后自动启动完全依靠设备处于正常运行状态，而外线电源往往被烧断，逃生人员只能非常费力的撬开卷闸门，黑暗中慌乱时难以寻找工具开门，即使开启门，常常会忘记关掉门，使得防火门起不到防火隔烟的作用。为解决隧道防火门这些问题，交通部西部交通重大专项课题中立子课题研制了双向启闭组合式防火通道门。

技术指标：

研究成果提供一种双向启闭组合式常闭防火门，具有横向移动门刚度又有推开便利的特点。即能承受一定的爆炸气流压力不变形、不开启，又能够利用电力、人流顺势力量实现在通道两端双向开启，且开启后自动复位。

采用的技术方案

防火通道门采用了横移对开式主门组合、有左右两门扇组成。驱动传动装置采用了启动门组合，采用了左右对称的两套上下传动用曲柄连杆组合作为传动装置，分别带动

左右两扇主门门扇横向移动开启。采用了重锤式重力复原装置将开启的主门关闭。

在主门组合两侧各设置对称的两组启动门组合和曲柄连杆传动装置，可以实现通道两端两个方向均可开启主门组合的要求。即当避难人流推动其中一扇启动门传递力带动主门横向移动时，对称的另外一侧机构同样运动、且闪开通过空间。

启动门组合采用框架结构，尽量减少承受爆炸气流面积，正常时气流不足于推动启动门框而打开主门，以保证防火通道门稳定关闭，只有避难人流集中力专门推动才能打开。

重锤式重力复原装置组合加装棘轮阻尼装置，主门开启时不受影响，而在关闭横移对开的主门时放慢关闭速度防止夹人。

应用领域：

适合于公路隧道、铁路隧道和地铁隧道、以及过江隧道和海底隧道的双向启闭组合式防火通道门。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

123、一种低温环境下钢筋混凝土结构养护装置

成果拥有单位：中南大学

成果简介：

一种低温环境下钢筋混凝土结构养护装置，其特征在于低温环境下钢筋混凝土结构养护装置包括变频电源和宽线带，宽线带上设置有针式端接头和槽式端接头，变频电源一端采用带针式插头的导线连接宽线带的槽式端接头，另一端采用槽式插头的导线连接宽线带的针式端接头。本实用新型构造简单、易于施工、实时控制性好，克服了钢筋混凝土结构传统养护措施的缺点，并可通过控制电流频率获得所需的加热深度以满足特定钢筋混凝土结构养护需要，具有巨大的经济、环境和社会效益。此外，本实用新型还可根据工程所需通过升温加速混凝土硬化，达到合理缩短养护时间目的，本实用新型适用于钢筋混凝土结构的养护，尤其适用于低温环境。

知识产权情况：

专利号：CN201220145683.6

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

124、一种电磁感应加热爆破钢筋混凝土结构的装置

成果拥有单位：中南大学

成果简介：

一种电磁感应加热爆破钢筋混凝土结构的装置，其特征在于包括变频电源、工作芯线和导线，变频电源通过导线连接工作芯线。本实用新型基于电磁感应加热原理，通过造成构件局部爆破与失稳来实现整个钢筋混凝土结构爆破，适于爆破既有钢筋混凝土结构，尤其为钢筋混凝土长细构件。本实用新型具有构造简单、安全可靠、综合费用低、环保、实时控制性好和施工快速等优点，弥补了传统爆破技术的不足，为钢筋混凝土结构爆破技术发展提供了新途径，具有巨大的实用价值和社会效益。

知识产权情况：

专利号：CN201220146157.1

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

125、一种多功能混凝土结构耐久性防护剂及其制备和应用方法

成果拥有单位：中南大学

成果简介：

本发明公开了一种多功能混凝土结构耐久性防护剂及其制备和应用方法，其组分为：有/无机复合氟硅丙聚合物、硅酸锂、硅酸钠、钼酸锂、四硼酸钠、硫酸钠、苯丙三氮唑、纳米二氧化钛、无水乙醇和水。该防护剂可渗透至混凝土内部，其增密组分可减少内部孔隙和裂缝起提高混凝土致密性作用，阻锈组分可渗入混凝土并被吸附于钢筋表面起钝化护筋作用；所含低表面能的氟硅烷组分可在混凝土表面固化成膜而赋予疏水性能，纳米组分可赋予固化膜层抗紫外线老化、改善有机聚合物性能和自洁等性能。此外，所含硅氧烷基团水解生成羟基可与混凝土表面羟基发生缩合反应生成化学键，提高膜层与混凝土之间粘附力，改善界面结合。本发明可广泛用于各种混凝土结构工程的防护中，提高混凝土的使用寿命。

知识产权情况：

专利号：CN201110083155.2

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

126、一种钢筋混凝土结构无损检测装置

成果拥有单位：中南大学

成果简介：

一种钢筋混凝土结构无损检测装置，它涉及钢筋混凝土结构的无损检测领域，包括变频电源、宽线板、电流电压测定仪和导线，宽线板是由工作芯线、感应芯线、集线端头和绝缘胶皮制成，变频电源通过导线连接宽线板上的工作芯线，电流电压测定仪采用导线与宽线板上的感应芯线相连。通过检测感应芯线内的感应电流或电动势变化，即可实现钢筋混凝土结构实时无损检测。本实用新型可对钢筋混凝土结构损伤前后的整体性能(如混凝土开裂及其与钢筋剥离等)进行表征，克服了传统无损检测方法侧重于单一层面的缺点，具有操作简单、性价比高和实时性好等优点，为钢筋混凝土结构的无损检测提供了新途径。

知识产权情况：

专利号：CN201220146154.8

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

127、一种高速搅拌制浆台车

成果拥有单位：中南大学

成果简介：

本实用新型的公开一种高速搅拌制浆台车，包括两个螺旋输送器、高速搅拌机构、储浆机构、注浆泵、控制柜、车架等。螺旋输送器通过支架倾斜固定于车架上，其出料口与制浆桶的进料口通过软管连接。高速搅拌机构由主电机、带传动机构、高速轴、高速叶片、制浆桶组成，在制浆桶底部的三个短支柱和车架上对应的三个长支柱之间装有三个称重传感器。储浆机构由储浆减速电机、低速轴、低速叶片和储浆桶组成。注浆泵可以是螺杆泵或者其他泵，其入口通过软管与储浆桶的出浆口相连。车架带有车轮、万向轮、收放式支腿牵引架，便于移动时牵引和作业时的支撑。本实用新型集自动上料、高速搅拌、低速储浆防凝固和泵送注浆等设备为一体，移动方便，结构简单，可靠性，使用维修方便。

知识产权情况：

专利号：CN201120226276.3

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

128、一种混合粒径页岩陶粒轻骨料结构混凝土及其制备方法

成果拥有单位：长沙理工大学

成果简介：

轻骨料混凝土在我国已经走过了近40年的研究和应用历程，纵观轻骨料混凝土的应用和发展，其主要用途限于砌块、内隔墙板等利用其保温性能的非承重结构。同时，由于工程人员对轻骨料混凝土的系统认识不够，导致轻骨料混凝土在承重结构中的应用受到阻碍。因此，必须要有施工性能高，保温效果好，并能满足强度要求的结构轻骨料混凝土，才能让广大工程人员从意识上改变对轻骨料混凝土的看法，推进轻骨料混凝土的发展。

实验证明，轻骨料混凝土不仅对原材料，配合比，搅拌工艺等要求苛刻，其施工性能，保温效果也难以保证。陶粒是轻骨料的主要品种，页岩陶粒在长沙地区有丰富的资源，

本发明所要解决的技术问题是提供一种满足强度要求，施工性能高，保温效果好的陶粒轻骨料混凝土及其制备方法，通过陶粒轻骨料混凝土配合比的调整，优化搅拌工艺等，能有效改善混凝土的性能，使拌合物的流动性好，骨料不上浮，可以满足施工要求，热工性能高，可以满足保温隔热要求。

合作方式：面议。

知识产权及获奖情况：2014年授权发明专利。

联系方式：

地  址：长沙市雨花区万家丽南路二段960号

邮  编：410114

联系人：姜鹏宵

电  话：85258197

129、一种混凝土地面螺旋布料装置

成果拥有单位：长沙理工大学

成果简介：

激光地面整平机的市场应用范围十分广泛，可广泛应用于工业厂房、车间、仓库、现代化的自动立体仓库、洁净厂房(电子电器、食品饮料、医药厂房等)、大型货架式超市、物流配送中心、会展中心、车站、航站楼和码头、市政道路、广场、集装箱堆场、货物堆场、停车场、机场跑道、滑行道、停机坪等室内外超平地面的精密整平施工作业。为了使激光地面整平机在整平作业过程中让混凝土均匀分布在整平工作头作业面上，本专利发明了一种用于激光地面整平机的混凝土螺旋布料装置。在激光混凝土地面整平机的整平机头部分，设置一个带螺旋叶片的布料螺旋杆，螺旋布料杆在液压马达的驱动下，沿螺旋杆轴线作回转运动，沿螺旋布料杆轴线方向堆放高度不均匀的混凝土在布料螺旋叶片的剪切力作用下，将沿螺旋杆轴线均匀分布，多余的混凝土料将从螺旋杆一侧出料，从而可保证混凝土均匀分布在整平工作头作业面上，可提高地面的整平精度。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：张新

电话：0731-85258638，13467535646

130、一种混凝土地面偏心振捣装置

成果拥有单位：长沙理工大学

成果简介：

激光地面整平机的市场应用范围十分广泛，可广泛应用于工业厂房、车间、仓库、现代化的自动立体仓库、洁净厂房(电子电器、食品饮料、医药厂房等)、大型货架式超市、物流配送中心、会展中心、车站、航站楼和码头、市政道路、广场、集装箱堆场、货物堆场、停车场、机场跑道、滑行道、停机坪等室内外超平地面的精密整平施工作业。为了使激光地面整平机在整平作业过程中让混凝土均匀密实地分布在整平工作头作业面上，本专利发明了一种用于激光地面整平机的混凝土地面偏心振捣装置。即在激光混凝土地面整平机的整平机头部分，设置一个带有振捣板的偏心振捣装置，偏心块在液压马达的驱动下，沿轴线作高速回转运动，利用偏心块的偏心力产生高频振动，并将此振动经振捣板传递至混凝土表面，当整平头沿图示工作方向运动时，沿振捣板下平面方向堆放密实度不均匀的混凝土在高频振动力作用下，将沿振捣板下平面密实均匀分布，多余的混凝土料浆将从混凝土表面下渗出（简称提浆），可保证混凝土均匀密实地分布在整平工作头作业面上，可提高地面的整平精度。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：张新

电话：0731-85258638，13467535646

131、一种混杂纤维塑料筋

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

一种混杂纤维塑料筋，它包含有两种或者两种以上的塑料纤维束，并用基底材料将这些塑料纤维束粘结成一整体。选用的塑料纤维应具有不同的极限拉应变和弹性模量，纤维可以为碳纤维、芳纶纤维、玻璃纤维等。混杂塑料纤维束应分层次布置，极限拉应变较大者布置在筋的最里层，依此排序，循环逐层布置。将一种高弹性模量、低极限延伸率的塑料纤维和一种或一种以上低弹性模量、高延伸率的塑料纤维混杂编织，然后按照常规生产方法生产的混杂纤维塑料筋，结合了不同纤维塑料筋的优点，有效地改善了单种塑料纤维筋混凝土构件的延性性能。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

132、一种减振降噪橡胶混凝土

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

本发明涉及土木工程，道路工程用的一种减振降噪橡胶混凝土技术领域。本发明所述的减振降噪橡胶混凝土，以最大粒径为15mm的橡胶块代替部分粗骨料，其中橡胶块的体积含量为粗骨料体积含量的13～17％。本发明的橡胶混凝土其拌合料的塌落度虽然会比相同配置的普通混凝土略有降低，但在施工过程中可以通过调节水泥浆的用量来调整塌落度，使这种混凝土易于施工，满足工程施工要求；同时也达到了减振降噪的效果。另外，在混凝土中掺入废旧橡胶块，解决了废橡胶处理时费用高和环境污染等问题。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

133、一种跨越江河沟堑的张弦式输送管道

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

一种跨越江河沟堑的张弦式输送管道，它包括上弦，腹杆，下弦，螺栓，连接板，封头板，夹板，限位盖板和穿心钢球，特点是：下弦两端锚固在桥墩上并分别通过锚具与上弦两端部连结；腹杆顶端有一封头板，封头板上固接有连接板；腹杆的下端固接有

一对带凹槽的夹板，夹板与腹杆的连接处，有一限位盖板，带凹槽的夹板内嵌有一穿心钢球；在腹杆与上弦连接点处，上弦底部固接的连接板，与腹杆封头板上固接的连接板通过螺栓连接，下弦从每个穿心钢球的孔洞中穿过。腹杆相间排列连接在上弦与下弦之间。上弦为管道，下弦为预应力钢索或预应力高强钢棒。本系统具有自平衡功能，同时跨越能力强、经济实用、施工方便。可广泛用于跨越江河沟堑的管道运输作业。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

134、一种沥青路面半刚性基层的快速修复水泥基材料

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

一种沥青路面半刚性基层的快速修复水泥基材料，涉及一种快凝快硬水泥基材料的组成，其组分和含量为：快凝快硬水泥∶砂子∶石子∶减水剂∶纤维∶特种添加剂∶水＝15-85％∶0-65％∶0-50％∶0-0.1％∶0-2％∶0-5％∶5-25％重量百分比，该材料各组分的总量为100％wt。经过15-90秒的常规搅拌后按照沥青路面半刚性基层的修复施工方法进行施工，经测试其初凝结时间为2-10分钟，终凝时间为10-30分钟，因此采用本发明的材料可使沥青路面的修复时间缩短在4-8小时以内，从而大大缓解路面修复对交通拥堵的影响，具有很大的经济意义和社会意义。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

135、 一种去除堵塞在波纹管中混凝土的方法

成果拥有单位：北京工业大学

成果简介：

本成果提供一种成本低廉、操作简单、适用广泛、以改良的插入式振捣装置为基础设备来解决波纹管中局部混凝土堵塞的方法。在后张法预应力混凝土梁体施工，预先埋设的波纹管在混凝土浇筑时可能发生漏浆而发生局部堵塞。目前解决方案是凿开梁体进行疏通后再行修补，会耗费大量时间，且影响施工质量。本发明在不破坏已浇筑梁体的整体性能基础上，仅对混凝土插入式振捣器进行合理改良和设计，使其具有较高的强度与刚度，能够去除堵塞在波纹管内的混凝土。

市场预测：

目前技术理念已经成熟，处于产品样本的研发阶段；该产品定位为施工器械，可同已有产品混凝土振捣器组合销售，可广泛应用于施工现场，年产量预计10000套，销售额可达1000万。

投资效益分析：

本产品属于对已有产品功能的外延开发，其中混凝土振捣器属于常规产品，且应用广泛。因此本产品所增加部分生产工艺简单，无需大规模资本投入。本产品可与已有产品配套销售，可更快开拓市场。投入市场后，当年便可以取得收益。

合作方式：

合作或技术转让。

知识产权及获奖情况：

已申请国家发明专利，目前处于实质审查阶段。

联系方式：

地址：北京市朝阳区平乐园100号，北京工业大学交通楼707；联系人：张文学

手机：15801490808

邮箱：zhwx@bjut.edu.cn

136、一种生态混凝土岸坡及其制作方法

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

一种生态混凝土岸坡及其制作方法，涉及一种可修复城市河道生态功能的岸坡结构以及构建方法。由孔隙率为15～25％、强度等级为C10～C20、中间设有贯穿孔(6)的生态混凝土砌块(5)、通过贯穿孔(6)将砌块(5)串连在一起的扦插桩(7)和贯穿孔中的植物构成。首先确定岸坡形状、宽度与高度；然后计算堆积层数和砌块数量，进行堆积并码整；接着在砌块(5)的贯通孔(6)中插入扦插桩(7)，把砌块(5)串连形成砌块串并插入河岸底泥中；最后在贯通孔(6)中填充泥土并栽种植物。本发明结构简单、牢固安全、成本低且施工简便、省时、占地少。可广泛应用于城市中各类河道岸坡，使其具有人工湿地的净化效果而恢复生态环境功能。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

137、一种水泥基抹面材料塑性收缩开裂测定方法

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

本发明涉及一种水泥基抹面材料塑性收缩开裂测定方法。先制备9143610320mm的无底木模框，并在其内侧涂覆机油；再将其置于10003700320mm的已硬化混凝土基底上或10003700350mm已用砂浆粘接平铺好的粘土砖基底上；然后按水泥∶砂∶水∶防裂纤维＝1∶1∶0.5∶0～0.20质量比量取，搅拌1-3min制成水泥基抹面材料后倒入木模框内，并沿边缘螺旋式向中心进行浇注，注满后立即快速刮平表面，并打开风速为5m/s的电风扇和位于抹面材料上方1.5m处的1000W碘钨灯，光照4h和风吹24h后，在20±2℃和相对湿度为50±10％下测量和计算开裂权重值。本发明在1~2天内获得其塑性失水干燥收缩开裂性能的表征结果。可广泛用于测定工程中水泥净浆、砂浆及其复合材料的塑性收缩性能，指导防裂施工，具有明显经济和社会价值。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

138、一种温致透光率可逆变化材料

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

房屋的冬暖夏凉是人类自古以来追求的梦想，本发明提供一种可以使建筑物窗户透光率温致可逆变化的材料。该材料在低温时为无色透明液体，在高温时可转变为白色不透明液体，且温度在转变温度上下变化时，该液体在无色透明和白色不透明状态之间可逆变化。

本发明材料可用于建筑窗户、温室暖棚、车船飞机等方面。冬季在建筑上与选择性吸收材料配合使用，可在不影响其冬季制热的同时，在夏季可使过热现象大大缓解，从而使该组合材料成为寒冷地区用智能调温材料，适合创造建筑热舒适环境，具有节约矿物能源、减少环境污染的作用，具有较大的经济和社会效益。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

139、一种纤维塑料–钢组合梁

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

本纤维塑料–钢组合梁由薄壁型材和纤维增强塑料(FRP)组成，箱梁下翼缘由玻璃纤维预浸料和碳纤维预浸料交替叠合而成，上翼缘由玻璃纤维预浸料叠合而成，腹板由玻璃纤维预浸料叠合而成。将包覆后的薄壁型材及预浸料置入模具中，并注入树脂，待树脂固化完全后即制成成品。本组合梁结构简单合理，可操作性强，实用性能好，并兼具有钢梁刚度大、承载能力高、延性好以及FRP梁耐腐蚀性好、自重轻的优点。为梁桥的建造提供了一种新的选择。

技术指标：跨径50m .

应用领域：桥梁结构

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

140、 一种新型框支剪力墙结构及其制作方法

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

一种新型框支剪力墙结构及其制作方法，在框支柱和转换梁中配置型钢，框支柱和转换梁均采用型钢混凝土结构；框支柱型钢延伸入上层剪力墙中；梁型钢翼缘与柱型钢翼缘采用全熔透对接焊缝连接，梁型钢腹板与柱型钢翼缘通过节点板焊接；柱内栓钉沿柱全高布置在型钢翼缘上，梁内栓钉沿梁全跨布置在型钢上翼缘上；柱型钢预留的梁钢筋贯穿孔处加焊补强钢板。本发明的型钢混凝土梁柱框支剪力墙结构不仅构件截面尺寸小，可有效地提供建筑大空间使用要求，而且结构承载力高、刚度大、延性好、变形能力和耗能能力强，适用于地震区的底部大空间剪力墙结构采用。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

141、一种用超声波检测混凝土结构斜裂缝的方法

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

本发明公开了一种用超声波检测混凝土结构斜裂缝的方法，首先利用超声波检测仪对混凝土结构的完好区域进行不跨缝的声时测量，并计算出超声波的声速值v、发射探头和接收探头内边缘间距与超声波实际传播距离之间的差值a；再跨缝测量。通过逐步移动接收探头的方式确定最小声时值t，并记录下此时发射探头与接收探头的内边缘间距l，根据公式l’＝l+|a|计算出此时的超声波的实际传播距离l’；利用公式hc=ν2t2-l′2/2νtt计算出裂缝的深度hc。本发明的方法操作简便，并且误差较小。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

142、一种用于拱桥的拱桥涡振控制建筑膜结构

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

本发明涉及一种用于拱桥的拱桥涡振控制建筑膜结构，其特征在于：拱肋的截面顶部设有建筑膜结构，建筑膜结构由膜支撑架和设在膜支撑架上的膜体系构成。使用时本发明在拱肋截面顶部设置建筑膜结构，该膜结构由膜支撑架和膜体系组成，能够有效控制拱肋涡振。采用流体动力学数值模拟分析结果表明，可以减小涡振振幅61％，其涡振控制机理在于迎风侧拱肋顶面和底面的两个大涡被中间隔板隔离，使得上下两个涡产生的涡激力因相反的旋转方向和不同的相位差

而有所相互抵消，可以有效地控制下承式或中承式拱桥的实体式拱肋涡激共振。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

143、一种蒸养高性能混凝土及其制备方法

成果拥有单位：中南大学

成果简介：本发明公开了一种蒸养高性能混凝土及其制备方法。本发明所述蒸养高性能混凝土由P.042.5普通硅酸盐水泥、复合掺合料、10目大小的橡胶基颗粒、拌合水、聚羧酸类高效减水剂、细度模数在2.4～2.8之间的II区级配河砂、粒径在5～25mm之间石灰石碎石等组成；本发明的蒸养高性能混凝土制备方法包括蒸养制度、保湿保温裹覆工艺以及蒸养后的养护技术措施等。本发明的蒸养高性能混凝土具有优异的性能，技术经济效应显著，适合于工业化生产，能够有效改善蒸养混凝土预制构件的性能，延长工程结构服役寿命。

知识产权情况：

专利号：CN201010542757.5

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

144、一种自密实高强砂浆

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

本发明属于建筑材料技术领域，具体涉及一种自密实高强砂浆。由水泥、石粉、硅灰、膨胀剂、减水剂按一定配比组合而成。所述水泥为硅酸盐水泥或普通硅酸盐之一种，石粉为双飞粉，减水剂为聚羧酸盐减水剂。本发明通过采用新型减水剂，使得砂浆的流动度经时损失很小，2小时内的流动度基本保持不变，28d抗压强度高达70～90MPa以上，提高了施工的便利性。本发明用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥和黄砂配制了高强度砂浆，大大降低了生产成本，便于大量使用。本发明制备方法简单、应用广泛。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

145、一种自密实混凝土

成果拥有单位：中南大学

成果简介：一种自密实混凝土，其特征在于包括水泥100份；粉煤灰60-100份；木屑20-50份、碎石100-200份、聚羧酸减水剂1-5份、增粘剂0.001～0.08份、消泡剂0.001-0.1份、硅灰20-30份、石英粉27-42份、石英砂100-120份、超塑化剂0.4-1份、卵石130-150份和碎石130-150份。这样，可浇筑成型形状复杂、薄壁和密集配筋的结构，避免振捣对模板产生的磨损，减少混凝土对搅拌机的磨损，从提高施工速度、环境对噪音限制、减少人工和保证质量等诸多方面降低成本，并且使用废弃陶瓷代替天然骨料配制再生自密实混凝土技术，很适合现在提倡的建筑体系环保节能主题，有明显的环境效益、经济效益和社会效益，特别是能够有效的加强抗压强度、密度、劈拉强度、抗折强度和弹性模量等指数，适用于各种大体积、大密度、大跨度、密集型钢筋、异型结构的连续浇注。

知识产权情况：

专利号：CN201010152083.8

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

146、一种自适应角度可提升施工平台设计

成果拥有单位：北京工业大学

成果简介：

本次设计是基于传统的施工平台并加以改进，将施工平台结构骨架设计成多排三角形稳定支撑结构，具有单边可调节液压支杆使结构角度自适应功能，通过可装配的叠轨滑道和提升设备使施工平台还具有可提升功能。平台结构角度自适应功能使施工平台能通过自调整结构方式顺应截面变异性较大的异形结构施工模板外形变换；有轨式可提升功能使施工平台通过提升设备沿模板轨道提升并自身结构调整使平台面试用顺应异形结构曲面变化。

市场预测：

目前，模板的可爬滑式施工平台大部分应用于直立或截面变异性较小的结构。截面变异性较大的大型结构对施工平台要求极高，迫切需要一种具有安全性、灵活性和易操作性等特点的自调整可提升滑式施工平台结构。

投资效益分析：

本发明的施工平台以自身自适应可提升设计，可应用于不同施工要求要求，并可多次使用与不同工程。销售效益和周转率高，结构简单易于生产。

合作方式：

技术转让

知识产权及获奖情况：

核心技术：主结构为单边可调整的三角形结构适应曲边变换，专利申报：发明和实用新型专利

联系方式：

地址：北京市朝阳区平乐园100号，北京工业大学交通楼707；联系人：张文学；手机：15801490808，邮箱：zhwx@bjut.edu.cn。

147、一种自适应角度自爬升施工平台

成果拥有单位：北京工业大学

成果简介：

本发明涉及自适应角度自爬升施工平台，针对于目前截面变异性较大的异形结构施工对施工平台现状要求和施工平台结构现状的不足，本次设计是基于传统的施工平台并加以改进，将施工平台结构设计成多排三角形骨架结构。通过共边并接三角形结构有序的变形和相关构件设计，使其具有角度自适应和自爬升功能。角度自适应功能使施工平台能通过自调整结构方式顺应截面变异性较大的异形结构施工模板外形变换；自爬升功能使施工平台在自身结构调整后沿模板铺设的轨道进行自爬升。

市场预测：

目前，模板的可爬滑式施工平台大部分应用于直立或截面变异性较小的结构。截面变异性较大的大型结构对施工平台要求极高，迫切需要一种具有安全性、灵活性和易操作性等特点的自适应自爬升式施工平台结构。

投资效益分析：

本发明的施工平台以自身自适应爬升设计，可应用于不同施工要求要求，并可多次使用与不同工程。销售效益和周转率高，结构简单易于生产。

合作方式：

技术转让。

知识产权及获奖情况：

核心技术：具有液压式可调杆组成的共边并接三角形结构，专利申报：发明和实用新型专利

联系方式：

地址：北京市朝阳区平乐园100号，北京工业大学交通楼707；联系人：张文学  手机：15801490808

邮箱：zhwx@bjut.edu.cn

148、应用于大型工程监测的光纤传感系统

成果拥有单位：天津大学

成果简介：

光纤传感系统作为智能结构的神经网络，可为人们获知结构内部工作状态信息提供有力工具，用来测量混凝土结构变形及内部应力，检测大型结构、桥梁健康状况等。

技术创新：光纤传感器：新型的光纤温度、应变传感器具有高灵敏性、高精度以及体积小的特点，便于做分布式安装，达到多点化、实时化的精准测量。

光纤解调系统：研发了一系列新型的光纤光栅温度、应变传感在线监测仪。基于DSP技术，可实现波长解调速度200KHZ、智能分析、智能判断和实时传输。特别适合多通道多传感器以及多传感器有同步要求的监测设备。

研制了低熔点玻璃焊接封装的渗压计，极大降低了温度和湿度对压力测量的影响。

应用领域：石化系统、电力系统、隧道监测、桥梁监测、大型结构监测等。

市场预测：

光纤传感器进入结构监测领域具有重要意义。光纤传感器的轻巧性、耐用性和长期稳定性，使其能够方便的应用于建筑钢结构和混凝土等各种建筑材料的内部应力、应变检测。

投资效益分析：

已与中国计量科学研究院、国家防爆电气产品质量监督检验中心等多家机构合作，成功在石油、电力、桥梁、隧道等多个领域，实现400多个项目的应用。

合作方式：合作开发

知识产权及获奖情况：

专利：“光纤Bragg光栅传感解调装置及解调方法”  公开号CN1737676

联系方式：

地址：天津市南开区卫津路92号天津大学三村5号楼102室

电话：022-27406550           传真：022-27406550

Email：tjuttc@tju.edu.cn     网站：www.tjuttc.com

149、用于检测混凝土试件内部缺陷的检测装置

成果拥有单位：中南大学

成果简介：

本实用新型公开了一种用于检测混凝土试件内部缺陷的检测装置，包括位移台，位移台包括位移台本体、设有检测仪器固定孔的滑块、螺杆、伺服电机和位移控制器，螺杆设置于位移台本体内并能绕轴线自转以驱动滑块，滑块设置于位移台本体上并连接螺杆，伺服电机连接螺杆以驱动螺杆自转，位移控制器电连接至伺服电机的控制端。还包括固定支架，位移台固定于固定支架上，固定支架的下部安装有滑轮。本实用新型能够作为多种混凝土质量检测仪器(如超声检测仪、钢筋保护层厚度测试仪、地质雷达等)的载体，针对各种尺寸的混凝土试件内部存在的缺陷进行精密的反射及透射测量，应用该装置定位精确，可达到0.1mm。该实用新型定位准确、测量效率高。

知识产权情况：

专利号：CN201220117492.9

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

150、用于箱形主梁斜拉桥颤振控制的检修轨道结构

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

本发明涉及用于箱形主梁斜拉桥颤振控制的检修轨道结构，其特征在于：在主梁的斜腹板下缘设置检修轨道结构，该检修轨道结构由轨道和轨道支撑块构成。本发明的斜

腹板下侧设置检修轨道的控制措施不但能将颤振临界风速提升10.8％，显著提高了箱形主梁斜拉桥结构的颤振稳定性能，而且经济性能最佳，几乎不需要增加工程造价，同时满足了主梁上检修车移动检修的要求。本发明的斜拉桥颤振控制检修轨道结构是一种有效的颤振控制措施。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

151、由大宗固废（粉煤灰/工业石膏等）制备轻质高强PVC绿色复合板材

成果拥有单位：清华大学

成果简介：

通用塑料（聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和ABS）的产量和用量占全部塑料的80%以上，有着产量大、用途广、成型性能好、价格较低廉的优点。

大宗工业固废（粉煤灰、工业石膏、矿渣等）的高值利用至今是一个尚未解决的难题。目前我国每年排放粉煤灰6亿吨以上、工业石膏（脱硫石膏、磷石膏）1亿吨以上，此外还有大量冶金及无机化工矿渣，这些固废占用土地，污染环境，急需大宗高值利用。

清华大学经过多年研发，现已开发出由粉煤灰/工业石膏等大宗工业固废制备轻质高强PVC绿色复合板材成套技术。以大宗工业固废和通用塑料为主要原料，通过表面改性、复合增塑、高填充、微发泡、注塑成型加工等成套新技术，制备出轻质高强PVC绿色复合板材。

该复合材料具有工业固废填充量大、密度低、力学性能好、抗冲击能力强等特点，且有优良的缓冲减震、隔音隔热、绝缘、耐腐蚀、耐霉菌等性能，可作为替代木材用于制作各种工程制品（模板、型材、管材等）及办公/家装用品（门窗、桌椅、地板、墙板、书架、橱柜等）。

本技术简便、成本低廉、产品轻质高强、附加值大，采用该复合材料制备的轻质绿色建材和工程制品可广泛用于建筑、化工、冶金、交通等领域。目前已建示范厂，产品供不应求，经济效益显著（税后利润>30%）。

效益分析：

按年产100万平米规模计算，每平米售价>100元，年创产值>1亿元，年创利税>3000万元。

技术开发及设备投资费（年产100万平米规模）：技术转让费为600万元，总投资为5000万元。

合作方式：技术转让。

项目所属行业领域：先进制造领域。

联系方式：

联系人：易难  电话: 010-6278187

Email: yinan@tsinghua.edu.cn

152、与4J29可伐合金封接用微晶玻璃材料及其制造方法

成果拥有单位：中南大学

成果简介：

与4J29可伐合金封接用微晶玻璃材料，其组成为Li2O-ZnO-Al2O3-SiO2，晶核剂为P2O5，澄清剂为Sb2O3，按配比将原料混和，制成均匀的配合料，将配合料放入刚玉坩锅内，在高温电炉中于1350℃～1400℃熔融保温3小时后，浇注成形，在520℃左右保温退火1个小时，最后进行微晶化热处理。本发明利用热性能互补原理，通过基础玻璃的组成设计和晶化工艺，使基础玻璃中析出具有低热膨胀系数或负热膨胀系数的Li2Al2Si3O10主晶相，本发明通过加入少量P2O5作晶核剂，对基础玻璃进行微晶化处理时，先析出βII′-LZS 晶体，再析出大量Li2Al2Si3O10晶相，获得的微晶玻璃由大量细小枝晶相互连接构成网络，从而使微晶玻璃具有较高的机械强度。

知识产权情况：

专利号：200610032335.7

合作方式：面议。

联系方式：

联系部门：中南大学科研部

电话：0731-88836342   88879272

E-mail：kjckfb@ csu.edu.cn

153、玉米塑料（聚乳酸）

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

聚乳酸（PLA）是一种可生物降解的新型高分子材料，是以重要农业经济作物（玉米等）经过现代生物技术生产出乳酸产物为原料，再经过特殊的聚合反应过程生成的高分子材料，也被称为玉米塑料。

聚乳酸不但具有一般高分子材料所具有的基本特性，而且应用特性更为优良，应用面十分广阔，涵盖包装材料、日用塑料制品、医药、人造骨骼、手术骨钉、手术缝合线、纺织面料、农用地膜、地毯、家用装饰品等。

聚乳酸材料具有完全可降解性，在自然界中微生物的作用下能彻底分解成水和二氧化碳，因而对环境没有危害，克服了化工塑料的最大弊病。塑料来自于石油化工，从战略角度说石油是一种不可再生资源，据预测在未来30~50年间，世界上的石油就将消耗殆尽，作为石化产品的塑料制品也将无法生产。因此，发达国家正在积极寻找新的替代产品，作为重要的生物可降解材料，聚乳酸是首选之一。有些国家已将生物降解塑料作为继金属材料、无机材料、高分子材料之后的“第四类新材料”。

聚乳酸已成为当今世界范围的研究和开发热点。

聚乳酸是一种低能耗产品，能耗比石油产品为原料生产的聚合物低30~50%。预计在不可再生的石油资源枯竭期到来之前，石油及其衍生物市场价格将暴涨，而可再生的制品必将成为全球紧俏的产品。这就给聚乳酸带来了千载难逢的市场机遇和巨大的消费潜力。

聚乳酸的进一步开发可形成 “玉米–L乳酸–聚乳酸–共聚共混物–日常制品” 一条完整的产业链，有利于解决农业大国的粮食特别是玉米的出路问题，提高农副产品附加值，提高农民收入，刺激、推动农业发展；产业链的形成有利于增加就业机会；同时将大有利于节约石油资源，维护国家能源安全；改善生态环境，解决“白色污染”问题。所以聚乳酸产业对我国经济的发展具有重大的战略意义。

聚乳酸作为可完全生物降解的环保材料，其应用涉及到日常生活的各个领域，如包装、纤维、薄膜、以及其它一次性日用品；此外，聚乳酸在生物医用材料方面也有广泛的应用，如手术缝合线、组织工程支架材料、骨折内固定材料、以及药物缓释系统等。

聚乳酸在包装材料方面的应用：

聚乳酸所具有的很好的力学性质、热塑性、成纤性、透明度高，适用于吹塑、挤出、注塑等多种加工方法，加工方便，部分性能优于现有通用塑料聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等材料。

聚乳酸在农用地膜方面的应用（农用地膜现年均用量超过200万吨）：不会造成对耕地及农作物的污染。

聚乳酸在日用杂品方面的应用（日用杂品现年均用量超过1500万吨）：替代一次性日用杂品中难以收集或不宜回收利用的部分。

聚乳酸在一次性医疗材料方面的应用(一次性医疗材料现年均用量超过25万吨)：一次性医疗材料中不宜回收利用的部分。

聚乳酸在纺织纤维市场的应用（仅无纺布现年均用量超过40万吨）：有的国家已经建成了聚乳酸纤维连续生产线，纺丝方法和传统的涤纶或锦纶类似，主要产品有长丝、短纤纱和混纺纱，用其制成的纺织品性能已经可以与石油生产的聚酯产品相媲美。

聚乳酸在其它方面的应用：一次性聚乳酸可降解塑料可广泛应用于沙漠治理、荒山植树种草、城市建设、给排水系统规划以及各类护坡、固土工程（土工布）等。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

154、预拌湿混砂浆改性剂

成果拥有单位：中国科学院广州化学研究所

成果简介：

为节约资源、防止噪音和粉尘污染，2007年商务部、建设部等六部委联合发布《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》，倡导使用预拌砂浆。随着技术的逐步成熟，绿色预拌砂浆的全面推广已成为城市建筑发展的新方向。其中，预拌湿混砂浆由于其无尘、环保、节能、使用便捷等优势，迅速获得了市场的认可。

自2011年起，中国科学院广州化学研究所抓住预拌砂浆市场需求契机，集中优势资源合力攻关预拌湿混砂浆专用改性剂相关技术并成功实现产业化，逐步形成了一套具有独立自主知识产权的特色技术（目前已申请发明专利2项）。

项目产品的使用可显著改善砂浆和易性及粘稠性，同时延长湿混砂浆施工性能保持时间超24小时，突破传统砂浆现拌现用（6小时内）技术瓶颈，为高性能预拌湿混砂浆的规模化生产与大面积使用提供了技术支持。预拌湿混砂浆专用改性剂项目于2013年2月通过了广东省科技厅科技成果鉴定（粤科鉴字【2013】8 号），专家委员会一致认为该技术成果处于国内领先水平。项目产品经广州、深圳、江苏、四川以及浙江等多家公司使用，均反应良好。因项目产品所在领域为新兴行业，2012年11月，广东省质量技术监督局批准中科广化主持制定广东省地方标准“预拌湿混砂浆改性剂”。2013年8月，本项目成功晋级第二届中国创新创业大赛（广东赛区）暨首届“珠江天使杯”科技创新创业大赛决赛。

市场预测：

2011年广东全省预拌混凝土总产量为1.414亿立方米，与2010年同比增加2540万立方米，同比增幅达21.9%。一般情况下，在一个建筑物中，砂浆用量约为混凝土的30%。以此计算，若全面禁止现场搅拌砂浆，光广东省一年将会消耗近5000万方预拌商品砂浆，需用至少50万吨砂浆改性剂（按每方砂浆添加10公斤计算）；当价格为0.4万元/吨时，砂浆改性剂在广东省的市场容量已超过了20亿。考虑到“禁现”政策执行力度在广东及全国的逐步加强，预拌湿混砂浆及其专用改性剂市场巨大上升空间凸显，产业化前景光明。

合作方式：面议

联系方式：

联系人：吴土萍          手机：13533687886

E-mail：wutuping@gic.acn

155、预应力碳纤维塑料板锚固系统

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

采用预应力碳纤维塑料板（CFRP 板）加固混凝土梁，不仅可以充分利用CFRP 板的高强度，还能明显改善混凝土梁的正常使用性能。由于CFRP 板抗剪强度与抗挤压强度很低，需研制专门锚具实现对CFRP板的张拉。目前国内对预应力CFRP 板锚具的研究尚为空白。

本预应力碳纤维塑料板锚固系统包括锚固端和张拉端两部分，锚固端和张拉端各设有一个夹持机构，该夹持机构包括上下夹板和位于上下夹板之间的上下垫板（软金属片），上下夹板之间以多个紧固件连接。本锚固系统的张拉端还设有一个连接件，连接件的一端与张拉端的夹持机构通过销栓相连接，另一端设有螺孔，通过螺纹与拉杆相连接，利用普通液压千斤顶即可实现对碳纤维塑料板的张拉和锚固。本锚固系统结构简单合理，可操作性强，实用性能好，且成本低廉。

技术指标

锚固系统试验中CFRP板张拉应力可达到1000MPa以上

应用领域

工程结构加固

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

156、预制装配式束柱钢结构建筑体系

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

预制装配式束柱钢结构建筑体系是针对多高层钢结构住宅提出的一种工业化建筑体系。该体系以2根柱组成单片束柱，代替传统的单根结构柱。使组合后框架梁可以在平面两个方向的一定范围内错位搭接，即可满足住宅建筑平面灵活分割的需要，又满足结构构件的规整布置，从而给建筑和结构设计都带来较大的灵活性。此外，该体系在建筑方面应用模数化的设计思想，优选模数，采用模数网格定位、以及模数协调的原则，使该体系可以向工业化生产方向发展。

柱采用焊接或轧制H型钢、矩形钢管，单片束柱由两根钢柱和其中的钢梁在工厂焊接为一个束柱构件。在符合建筑使用要求的前提下，部分束柱单元可内嵌支撑或屈曲约束组合钢板剪力墙，做成有抗侧刚度的构件，提供整个体系需要的抗侧刚度。

作为一种预制装配式的新型建筑体系，现场的构件节点连接均为螺栓连接，可以大大大加快施工速度，并且现场安装质量易于保证。

束柱体系及其模数网格

技术指标：

. 束柱体系的预制装配率达80%以上

. 提高工厂化生产率80％

. 住宅质量通病降低60％

. 施工效率提高30％

. 施工环境污染降低80％

综合经济指标低于传统住宅建造方式

应用范围：

2～12层民用住宅，可以实现住宅的快速预制装配式施工

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

157、园林及场馆建设用绿色木塑复合材料WPC

成果拥有单位：华南理工大学

成果简介：

利用大量存在的农林废弃物（木粉、稻糠、竹粉、秸秆等）与废旧热塑性塑料（如聚乙烯，聚丙烯，聚氯乙烯，ABS 等），经塑料成型加工工艺制成的性能优良、绿色环保的木塑复合材料（WPC,又称塑木复合材料），兼有塑料与木材二者的许多优点，质轻、刚性大、耐酸碱、防水防虫，可钉、钻、锯、粘合、油漆和表面装饰印刷，在建筑材料、市政设施、包装材料、家具制品、汽车材料等许多领域具有广泛的用途。本成果通过对废植物纤维和塑料的选择、预处理和改性技术，结合自行合成的新型界面改性剂，通过对工艺条件的优化与选择，利用挤出、注射、模压等加工方法制备了多种新型环保高性能木塑复合材料及其制品，整体技术处于国内领先水平。适用范围及市场前景：近年来，由于废旧农林资源及废塑料的产生量越来越多，其回收及再利用的研究，对于环境保护和资源再生具有重要意义，由废旧资源制备的WPC 不仅成本低廉，作为木材的替代品，其应用前景十分广阔，经济效益明显。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：朱 斌

联系电话：13802907271

电子邮箱：esbzhu@scut.edu.cn

158、造纸碱回收白泥渣生产陶瓷滤料、陶质墙体材料技术

成果拥有单位：南京理工大学

成果简介：

造纸过程需进行碱回收，目前我国造纸行业中小型产量的企业数量较多，每个企业年产造纸碱回收白尼渣约为5-10万吨，由于产量少、白尼渣中含有大量的无定型氧化硅不事宜回收再利用造纸的碱回收处理，产生的碱回收白尼渣具有超细、有一定的含水率，综合利用技术难度较大，南京理工大学承担国家863高技术计划项目“洁净化工生产技术-化工白尼渣综合利用研究”对综合自立碱回收白泥进行的技术研究和生产实践开发，取得了自主知识产权。综合利用碱回收白泥渣技术可以生产高性能陶瓷滤料、高强度陶质墙体材料，具有综合利用投资少，附加值高的特点。技术指标:每项产品都可形成产业化，根据企业投入程度和拟上产品的类型决定其技术经济指标。苛化白泥经过处理可以采用普通砖窑煅烧，煅烧工艺简化，节省投资。技术指标见表1、表2。

表1、苛化造纸白泥制备陶瓷墙体材料性能指标

| 烧结温度（℃） | 密度ρ（g/cm3） | 孔隙率（%） | 抗压强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000～1200 | 1.162～1.351 | 34.～44. | 10～20 |

表2，苛化造纸白泥制备陶瓷滤料陶瓷的性能

| 烧成制度 （℃-h） | 堆积密度 （g/cm3） | 表观密度 （g/cm3） | 显气孔率 （%） | 筒压强度 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1100～1200-2 | 0.798～0.923 | 1.31～1.57 | 34～46 | 5.4～13.4 |

具有发明专利。市场前景：本项目属于国家863洁净化工生产技术扶持领域，利用南京理工大学专利，技术起点高。采用适合于我国国情的技术路线和设计理念，投资少，利用率高，综合治理、综合利用费用低。本项技术适合于大、中、小型的造纸企业，具有较好的技术兼容性。可以根据企业需求分阶段、分产品、分类行进行综合处理，形成初级原料、中级产品、高附加值产品等利用途径。采用专用技术途径降低苛化白泥含水率，具有粉尘小、降低入窑白泥渣含水率，降低煅烧成本低。采用传统立窑煅烧技术，具有煅烧设备投入少的技术优势。

市场效益：

年处理4-6万吨苛化白泥，利用现有粘土砖生产线，生产6000万块高强度轻质陶瓷墙体材料，售价4000-5000元/万块，产值2400-3000万元，利润600-1200万元。每生产陶瓷滤料1立方米，成本100元，市场售价600元/m3—1000元/ m3。

合作方式：技术研究；联合研发；合作产业化。

联系方式：

联系人：潘明财                       电话：025-84315335

E-mail：pmckjc@163.com

159、造纸碱回收白泥渣综合利用技术

成果拥有单位：南京理工大学

成果简介：

造纸过程需进行碱回收，目前我国造纸行业中小型产量的企业数量较多，每个企业年产造纸碱回收白尼渣约为5-10万吨，由于产量少、白尼渣中含有大量的无定型氧化硅不事宜回收再利用造纸的碱回收处理，产生的碱回收白尼渣具有超细、有一定的含水率，综合利用技术难度较大，南京理工大学承担国家863高技术计划项目“洁净化工生产技术-化工白尼渣综合利用研究”对综合自立碱回收白泥进行的技术研究和生产实践开发，取得了自主知识产权。综合利用碱回收白尼渣技术可以生产高性能活化石灰，用于生产高强度节能墙体硅酸盐砖、承重加气混凝土、建筑砌筑砂浆、建筑保温砂浆等产品，具有综合利用投资少，附加值高的特点。技术指标：每项产品都可行成产业化，根据企业投入程度和拟上产品的类型决定其技术经济指标。苛化白泥经过处理可以采用普通石灰立窑、石灰土窑煅烧，煅烧工艺简化，节省投资。实验结果见表一。

表一，苛化造纸白泥与石灰制作的制品性能比较

|  | 配比 | 平均抗压强度(MPa) | 对应组提高率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石灰 | 1 | 4．16 | ∕ |
|  | 2 | 5．75 | ∕ |
| 活化苛化白泥 | 1 | 6．53 | 57% |
|  | 2 | 8．26 | 44% |

具有发明专利，项目处于国内领先水平，技术成熟程度，已完成中试。市场前景：本项目属于国家863洁净化工生产技术扶持领域，利用南京理工大学专利，技术起点高。采用适合于我国国情的技术路线和设计理念，投资少，利用率高，综合治理、综合利用费用低。本项技术适合于大、中、小型的造纸企业，具有较好的技术兼容性。可以根据企业需求分阶段、分产品、分类行进行综合处理，形成初级原料、中级产品、高附加值产品等利用途径。采用专用技术途径降低苛化白泥含水率，具有粉尘小、降低入窑白泥渣含水率，降低煅烧成本低。采用传统立窑煅烧技术，具有煅烧设备投入少的技术优势。处理的活化白泥可以用于砌筑砂浆，建筑保温砂浆，建筑石灰，高强度硅酸盐蒸压砖，承重加气混凝土等具有巨大的市场需求。效益分析：以生产苛化白泥石灰为例，年处理4-6万吨苛化白泥，投资100--200万元，生产2-3万吨活化石灰，售价280元/吨，产值560-840万元，利润150-200万元。作为生产高强度硅酸盐蒸压砖的钙质原料，节省原料费用200万元，年产5000万块标准砖，产值1500万元，投资700万元，利润500万元。主要设备：原材料处理系统，半成品车间，机械式石灰立窑（土立窑），成品仓库，原料堆场，物料输送系统。

合作方式：技术研究；联合研发；合作产业化。

联系方式：

联系人：潘明财                       电话：025-84315335

E-mail：pmckjc@163.com

160、张弦结构体系分析设计理论及施工关键技术

成果拥有单位：天津大学

成果简介：

系统研究基于张拉整体思想的张弦结构体系，提出了发明专利-弦支筒壳和弦支混凝土楼盖等新型张弦结构形式，建立了平面、空间等张弦结构分类体系，研发自制设备空气加热索膨胀系数测定仪和水域加热索膨胀系数测定仪，测定了张弦结构核心构件-拉索的膨胀系数，为张弦结构分析设计理论的建立奠定了基础。

研发出张弦结构施工工艺仿真系统，提出了预应力施加方法和摩擦损失补偿方法，开发了张弦结构健康监测系统，解决了张弦结构施工过程中的全过程控制、监测、安全和预应力损失等方面的技术难题。提出了“地面整体拼装、一次张拉外斜索成形”的施工方法，突破了大跨度索穹顶结构张拉成形的技术瓶颈。

市场预测：

本项目关键创新成果代表了现代大跨度结构技术的水平,引领了世界空间结构技术的发展,提升了中国大跨度技术在世界工程领域的地位，增强了国际竞争力，可应用于体育场馆、会展中心、交通枢纽站房等国家重要基础设施工程中。

投资效益分析：

该项目科研成果已应用于包括奥运会场馆在内的近百项大跨度结构工程中，可广泛应用于大型体育场馆、会展文化中心、重大交通枢纽、大型厂房等基础设施工程中，可推广应用程度高，取得了巨大的经济效益，工程节支总额超过二亿元，对我国大跨结构技术的发展具有显著推动作用。

合作方式：技术合作

知识产权及获奖情况：

该项科研成果发表学术论文72篇，获发明专利7项，实用新型专利8项，获国家科学技术进步二等奖1项，天津和北京市科技进步一等奖3项，省部级科技进步二等奖4项，达到了国际领先水平。

联系方式：

地址：天津市南开区卫津路92号天津大学三村5号楼102室

电话：022-27406550           传真：022-27406550

Email：tjuttc@tju.edu.cn     网站：www.tjuttc.com

161、智能化空鼓检测仪

成果拥有单位：厦门大学

成果简介：

墙体空鼓是常见的建筑质量问题，空鼓的存在将造成墙面/饰面与主墙体的粘合失效，严重影响墙体整体强度及地面装修、饰面施工的质量，导致渗漏，甚至造成墙面/饰面瓷砖的脱落，因此空鼓的检测是建筑质量控制的重要问题。目前采用的小锤敲击法利用人耳对空鼓与正常墙体敲击声的感觉来进行空鼓检测，主观随意性大，实施的一致性差，往往造成建筑施工单位、建筑管理单位及业主之间的矛盾、纠纷，也不利于主管部门对商品房质量的监督管理和房地产市场的健康发展。本项目研制国内首创的智能化空鼓检测仪，采用创新性的信号处理算法提取敲击声信号特征，结合基于人工智能的模式识别技术和嵌入式处理器技术对墙体空鼓进行检测、并可输出量化结果。同时采用了抗噪声处理以适应检测现场的噪声干扰。技术指标：检测仪样机尺寸：170×130×60(mm)；对面积大于400cm2的墙体空鼓检测准确率不低于99％；抗环境噪声性能：可在6dB信噪比下工作。技术成熟，已研制出检测仪样机，可对瓷砖饰面墙体进行空鼓自动检测及评估，系统体积小，携带、操作方便，成本低。相关技术已申请2项国家发明专利。可应用于建筑施工企业、房地产开发商、业主及建筑质量管理单位对建筑墙体进行现场检测、验收。一般电子厂均可生产，由于属于国内首创产品，可取得较高的预期经济效益。

合作方式：技术转让、技术入股等。

联系方式：

联 系 人：童 峰

联系电话：0592－2184077

E – mail ：ftong@xmu.edu.cn

162、装备构件轻量化之“以塑代钢”技术研究与应用

成果拥有单位：上海交通大学

成果简介：

“以塑代钢”是目前很多企业采用的一种降低产品生产成本，降低构件重量的技术方法之一。本项目结合杭州东方通信股份公司新一代ATM机的研发，采用微孔发泡注塑成型技术，开发了新一代ATM机塑料面板，成功替代了原有的钣金结构件，产品结构强度和电磁屏蔽等各项性能达到行业标准。研究内容包括：产品结构CAE等强度结构设计，气泡成核及长大机理；产品可成型性及制品性能预测分析；气泡密度、尺寸、分布优化的工艺研究。本项目的研究成果可以进一步推广应用到诸多行业的新产品改进或研发中，为我国装备构件轻量化提供一个范例。

技术特色：

微孔发泡注塑成型技术，由于微孔极小且分布均匀，可有效减轻产品重量，降低由于产品截面厚度比过大而有可能产生的成形缺陷。同时提高了材料的冲击强度、拉伸强度、韧性、比刚度、疲劳寿命，还具有介电常数低和热传导系数低等优点。长纤维增强热塑性塑料。具有成本低、密度低、优良的耐冲击性与拉伸弯曲强度等力学性能、加工性能好及可循环利用诸多优点。在汽车工业中可被用于制作结构和半结构部件，如保险杠大梁、仪表盘骨架、备用轮胎仓、座椅骨架、发动机罩、行李架、挡泥板等。研究内容：数学物理模型与数值方法的建立；数值模拟和实验研究长纤维取向分布对热塑性复合材料制品的材料性能的影响；成型工艺参数和模具结构优化等。主要技术指标：

1. 经改性后的ATM机面板重量降低60%（钣金件为3.2KG,改性后的塑料件为1.3KG）

2. 改性后的ATM机面板单位生产成本降低50%

3. 改性后的ATM机面板电磁屏蔽及机械强度达到行业标准。技术成熟度（1-9级）（成熟度9级最高）：8级

合作方式：技术转让

联系方式：

单位：上海交通大学国家技术转移中心长沙分中心

地址：长沙岳麓区麓景路2号生产力促进中心创新楼102室，邮编：410205

联系人：钟慧林    联系电话：0731-82782785

项目负责人： 张燕   联系电话：13795352387

E-mail：zhonghuilin-gogo@163.com

163、装饰性钢结构重防腐涂料

成果拥有单位：同济大学

成果简介：

装饰性钢结构防腐涂料是专门用于钢结构建筑物、构筑物和设施防腐保护的功能性涂料。钢结构虽然有强度高、重量轻和易于施工等优点，但存在易腐蚀的致命缺点，因此必须进行防腐蚀保护，以减少由于腐蚀造成的损失。本成果提供的装饰性钢结构防腐涂料除了具有优良的防腐蚀功能之外，还具有良好的装饰性。可采用喷涂、刷涂等方法施工。是各种大型公共建筑物、化工企业钢结构建筑物（构筑物）和设备的保护神。该涂料已在国内上海石油化工有限公司、辽河油田输油管工程等多项工程中应用，取得良好效果。

技术指标：耐酸性≥840h；耐碱性≥840h；耐盐雾性大于≥30次循环。

应用领域：

化工、炼油、油田、大型公共设施、厂房、民用住房等钢结构建筑物、构筑物和设施的防腐蚀。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com

164、钢结构(钢混结构)多高层节能住宅的成套技术研究

成果介绍：

本项目针对多高层住宅的特点，提出了与钢结构相适应的模数系统方案及系列房型方案，为实现钢结构多高层住宅产业化需求的标准化与系列化奠定了基础。

应用领域：

研究取得11项专利，出版4部专著，形成了较完整的钢结构多高层住宅建筑体系、结构体系、维护体系和钢结构防火的成套技术，成果直接用于了24个钢结构(钢混结构)多高层住宅项目的建造，总建筑面积122.4万m2，5个项目被列为建设部推广应用科技示范工程，每年可节省采暖燃煤4007.5吨；项目成果还用于编制了多项国家和上海市标准，对推广钢结构多高层节能住宅有积极意义。

合作方式：面议。

联系方式：

联系人：鲍悦华  电话：021-65981100

邮箱：baoyuehua@hotmail.com